Muster-Leistungsbeschreibung
	04001
	EP- Versiegelung mit Polymergranulat (R12)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 04001
	EP- Versiegelung mit Polymergranulat (R12)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Allgemeine Vorbemerkungen
	Diffusionsfähige Beschichtungen
	Die verwendeten wasseremulgierbaren
	Epoxydharzbindemittel sind nachweislich
	physiologisch unbedenklich,
	wasserdampfdiffusionsfähig und schwer entflammbar.
	
	Die Systemkomponenten sind Bestandteil der AbZ
	gemäß DIN EN 13813:2001-01 und sind somit geeignet
	für Aufenthaltsräume gemäß LBO (z.B. Büros, 
	Verkaufsräume und öffentliche oder private
	Einrichtungen). Weiterhin entsprechend sie in
	weiten Teilen den Anforderungen OS 8 des DAStb.
	(2001) bzw. DIN 1504 Teil 2.
	
	Ebenso haben sich die Produkte in unabhängigen
	Vergleichsuntersuchungen als unempfindlich
	gegenüber Blasenbilung bei
	delaminationsfördernden Bedingungen und
	rückseitiger Hinterfeuchtung gezeigt
	(Wasserlagerung bei osmose- bzw.
	kapillardruckfördernden Bedingungen).
	
	Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten
	Verschleiß. Die Lebensdauer hängt dem entsprechend
	im wesentlichen von der individuellen Nutzung ab.
	Fließspachtelungen mit wasseremulgierbaren
	Epoxydharzen weisen im Unterschied zu
	Fließbeschichtungen mit lösemittelfreien
	Epoxydharzen eine leichte Oberflächentextur auf.
	
	Um den nutzungsbedingten Verschleiß zu reduzieren
	und die Lebensdauer zu verlängern, sind
	Bodenflächen einer Grund- und Unterhaltspflege zu
	unterziehen. 
	
	Neben den Pflegemaßnahmen sind planerische
	Maßnahmen empfehlenswert, um eine mechanische
	Überbeanspruchung bzw. einen erhöhten Verschleiß
	des Bodens zu vermeiden. Hierzu gehören
	ausreichend große Schmutzrückhaltesysteme in
	Eingangsbereichen sowie die Verwendung weicher
	Kunststoff- oder Filzauflagen für Büromöbel und
	Inventar.
	
	Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Remmers
	Reinigungs- und Pflegehinweisen für
	Bodenbeschichtungssysteme.

	Die angegebenen Verarbeitungshinweise, Werkzeuge

	
	
	und Verbrauchsangaben können nur als Empfehlung,
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 04001
	EP- Versiegelung mit Polymergranulat (R12)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	die auf eine langjährige Applikationserfahrung
	beruhen, angenommen werden und müssen ggf. den
	örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
1	Untergrund folgender dünnschichtiger
	Aufbau
	Bei dem dünnschichtigen, dem Untergrund folgenden
	Systemaufbau können Spuren des Kugelstrahlens,
	insbesondere in den Überlappungsbereichen nach der
	Beschichtung sichtbar bleiben. Zur Erzielung einer
	glatten Oberfläche ist eine 
	erforderlich.
	
	______	m²	_____________	_____________
2	Untergrunduntersuchung und -prüfung
	Untergrund Prüfung und Dokumentation gemäß
	gültigen Regelwerken.
	______	m²	_____________	_____________
3	Schleifen von Zementestrichflächen
	Untergrundvorbehandlung auf den vorhandenen
	Zementestrichflächen durch Schleifen mittels
	Tellerschleif maschine mit geeignetem
	Schleifwerkzeug (z. B. Korund- und/oder
	Diamantschleifmittel).
	
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 04001
	EP- Versiegelung mit Polymergranulat (R12)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4	Grundierung mit einem wässrigen,
	pigm. 2K EP- Bindemittel (ADD)
	Liefern und Herstellen einer Grundierung des
	vorbereiteten Untergrundes mit einem wässrigen,
	lösemittelfreien, pigmentierten 2-K
	EP-Bindemittel.Ggfs. dem Bindemittel 10 % Wasser 
	zugeben.
	gewählte Produkte oder gleichwertig: 
	Remmers Epoxy BS 2000 New
	anteilig Remmers ADD 250
	
	Farbton: nach Wahl des AG
	
	Produktkenndaten - Epoxy BS 2000 New
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 2000 mPa s, 200 mPa s, 800 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,5 g/cm³, 1,1 g/cm³, 1,4 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand:
	Festkörpergehalt 55 M-%
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	
	Produktkenndaten - ADD 250
	Form: Granulat
	Farbe: weiß
	Geruch: geruchlos
	Dichte: 1,1 g/cm³ (Korndichte)
	Verbrauch:
	mind. 0,15 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000 <6001-6010>
	(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
	zzgl. bis zu 10% Wasser
	zuzugl. 0,005 kg/m² Remmers ADD 250 (ca. 2,5 %)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 04001
	EP- Versiegelung mit Polymergranulat (R12)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
5	Versiegelung mit einem wässrigen 2K
	EP-Bindemittel, rutschhemmend
	Liefern und Herstellen einer diffusionsfähigen,
	seidenglänzenden Strukturversiegelung auf
	vorbereitete Flächen
	mit einem pigmentierten, wässrigen  2-K EP-
	Bindemittel.
	gewählte Produkte oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy BS 3000 SG New / ADD 250
	
	Anwendungsbereiche Versiegelung in Remmers
	WDD-Systemen- Kopfversiegelung von Remmers 
	WDD-Einstreubelägen- Versiegelung und 
	Einstreuschicht in DIBt-zugelassenen Systemen für
	Aufenthaltsräume (AbZ Z-156.605-1414;
	Z-156.605-1487)
	Eigenschaften:
	- Wasserdampfdiffusionsfähig
	- Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklichProduktkenndaten: 
	Im Anlieferungszustand -
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 400 mPa s, 200 mPa s, 750 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,5 g/cm³, 1,1 g/cm³, 1,4 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand
	Festkörpergehalt 65 M-%
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	
	Verbrauch:
	0,20-0,25 kg/m²  Epoxy BS 3000 SG 
	<6380-6389> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
	zzgl. 0,005 kg/m²  ADD 250 (ca. 2,5%) <6271>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 5