Muster-Leistungsbeschreibung
	04001
	EP- Versiegelung mit Polymergranulat (R12)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 04001
	EP- Versiegelung mit Polymergranulat (R12)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Die verwendeten wasseremulgierbaren
	Epoxydharzbindemittel sind nachweislich
	physiologisch unbedenklich,
	wasserdampfdiffusionsfähig und schwer entflammbar.
	
	Die Systemkomponenten sind Bestandteil der AbZ
	gemäß DIN EN 13813:2001-01 und sind somit geeignet
	für Aufenthaltsräume gemäß LBO (z.B. Büros, 
	Verkaufsräume und öffentliche oder private
	Einrichtungen). Weiterhin entsprechend sie in
	weiten Teilen den Anforderungen OS 8 des DAStb.
	(2001) bzw. DIN 1504 Teil 2.
	
	Ebenso haben sich die Produkte in unabhängigen
	Vergleichsuntersuchungen als unempfindlich
	gegenüber Blasenbilung bei
	delaminationsfördernden Bedingungen und
	rückseitiger Hinterfeuchtung gezeigt
	(Wasserlagerung bei osmose- bzw.
	kapillardruckfördernden Bedingungen).
	
	Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten
	Verschleiß. Die Lebensdauer hängt dem entsprechend
	im wesentlichen von der individuellen Nutzung ab.
	Fließspachtelungen mit wasseremulgierbaren
	Epoxydharzen weisen im Unterschied zu
	Fließbeschichtungen mit lösemittelfreien
	Epoxydharzen eine leichte Oberflächentextur auf.
	
	Um den nutzungsbedingten Verschleiß zu reduzieren
	und die Lebensdauer zu verlängern, sind
	Bodenflächen einer Grund- und Unterhaltspflege zu
	unterziehen. 
	
	Neben den Pflegemaßnahmen sind planerische
	Maßnahmen empfehlenswert, um eine mechanische
	Überbeanspruchung bzw. einen erhöhten Verschleiß
	des Bodens zu vermeiden. Hierzu gehören
	ausreichend große Schmutzrückhaltesysteme in
	Eingangsbereichen sowie die Verwendung weicher
	Kunststoff- oder Filzauflagen für Büromöbel und
	Inventar.
	
	Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Remmers
	Reinigungs- und Pflegehinweisen für
	Bodenbeschichtungssysteme.

	Die angegebenen Verarbeitungshinweise, Werkzeuge

	
	
	und Verbrauchsangaben können nur als Empfehlung,
	die auf eine langjährige Applikationserfahrung
	beruhen, angenommen werden und müssen ggf. den
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 04001
	EP- Versiegelung mit Polymergranulat (R12)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
1	Bei dem dünnschichtigen, dem Untergrund folgenden
	Systemaufbau können Spuren des Kugelstrahlens,
	insbesondere in den Überlappungsbereichen nach der
	Beschichtung sichtbar bleiben. Zur Erzielung einer
	glatten Oberfläche ist eine 
	erforderlich.
	
	______	m²	_____________	_____________
2	Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:
	
	a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
	Risse
	b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
	c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
	d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes
	
	Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
	Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
	Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
	Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
	(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
	der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
	Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
	aufzunehmen.
	______	m²	_____________	_____________
3	Untergrundvorbehandlung auf den vorhandenen
	Zementestrichflächen durch Schleifen mittels
	Tellerschleifmaschine mit geeignetem
	Schleifwerkzeug (z. B. Diamantschleifmittel).
	Mittels Industriestaubsauger ist der Untergrund 
	staubfrei herzustellen. Der Untergrund muss nach 
	der Untergrundvorbehandlung die geforderten Werte
	ausden technischen Unterlagen des nachfolgenden
	Beschichtungssystems aufweisen und zur
	Beschichtung geeignet sein.
	
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 04001
	EP- Versiegelung mit Polymergranulat (R12)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4	Grundieren der vorbereiteten, sauberen
	und saugfähigen mineralsichen Flächen mit 
	Epoxy BS 2000, einem wasseremulgierbaren,
	geruchsarmen, pigmentierten und
	zweikomponentigen Epoxydharz unter
	Zugabe von bis zu 2,5 % ADD 250
	Kunststoffgranulat. Zusätzlich kann der
	Grundierung bis zu 10 % Wasser
	hinzugegeben werden. Das Material
	wird in geeigneter Weise, z. B. mit
	einem Gummischieber auf der Fläche
	verteilt und sofort im Anschluss mit
	einem Farbroller sorgfältig in den
	Untergrund eingearbeitet.
	
	Hinweis:
	Auf eine ausreichende Luftventilation
	ist zu achten, um einen Abtransport der
	Feuchtigkeit zu gewährleisten.
	Verbrauch:
	mind. 0,15 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000 <6001-6010>
	(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
	zzgl. bis zu 10% Wasser
	zuzugl. 0,005 kg/m² Remmers ADD 250 (ca. 2,5 %)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 04001
	EP- Versiegelung mit Polymergranulat (R12)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
5	Versiegeln der vorbereiteten Flächen,
	nach klebfreiem Erhärten der
	vorangegangenen Schicht, mit  
	Epoxy BS 3000 SG, einem 
	wasseremulgierbaren, geruchsarmen,
	pigmentierten, zweikomponentigen
	Epoxydharz unter Zugabe von 2,5 %
	 ADD 250 Kunststoffgranulat. Das 
	Material wird in geeigneter Weise, z. B.
	mit einem gezahnten Gummischieber oder
	Farbroller auf der Fläche verteilt und
	sofort im Anschluss mit einem trockenen
	Farbroller nachgerollt. Zur Verbesserung
	der Streichfähigkeit kann der Versiegelung bis zu
	5 % Wasser zugegeben werden.
	
	Hinweis:
	Auf eine ausreichende Luftventilation
	ist zu achten, um einen Abtransport der
	Feuchtigkeit zu gewährleisten.
	
	Verbrauch:
	0,20-0,25 kg/m²  Epoxy BS 3000 SG 
	<6380-6389> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
	zzgl. 0,005 kg/m²  ADD 250 (ca. 2,5%) <6271>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 5