Muster-Leistungsbeschreibung
	02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, 
	wässriger PUR-Versiegelung (R10)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Allgemeine Vorbemerkungen
	Diffusionsfähige Beschichtungen
	Die verwendeten wasseremulgierbaren
	Epoxydharzbindemittel sind nachweislich
	physiologisch unbedenklich,
	wasserdampfdiffusionsfähig und schwer entflammbar.
	
	Die Systemkomponenten sind Bestandteil der AbZ
	gemäß DIN EN 13813:2001-01 und sind somit geeignet
	für Aufenthaltsräume gemäß LBO (z.B. Büros, 
	Verkaufsräume und öffentliche oder private
	Einrichtungen). Weiterhin entsprechend sie in
	weiten Teilen den Anforderungen OS 8 des DAStb.
	(2001) bzw. DIN 1504 Teil 2.
	
	Ebenso haben sich die Produkte in unabhängigen
	Vergleichsuntersuchungen als unempfindlich
	gegenüber Blasenbilung bei
	delaminationsfördernden Bedingungen und
	rückseitiger Hinterfeuchtung gezeigt
	(Wasserlagerung bei osmose- bzw.
	kapillardruckfördernden Bedingungen).
	
	Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten
	Verschleiß. Die Lebensdauer hängt dem entsprechend
	im wesentlichen von der individuellen Nutzung ab.
	Fließspachtelungen mit wasseremulgierbaren
	Epoxydharzen weisen im Unterschied zu
	Fließbeschichtungen mit lösemittelfreien
	Epoxydharzen eine leichte Oberflächentextur auf.
	
	Um den nutzungsbedingten Verschleiß zu reduzieren
	und die Lebensdauer zu verlängern, sind
	Bodenflächen einer Grund- und Unterhaltspflege zu
	unterziehen. 
	
	Neben den Pflegemaßnahmen sind planerische
	Maßnahmen empfehlenswert, um eine mechanische
	Überbeanspruchung bzw. einen erhöhten Verschleiß
	des Bodens zu vermeiden. Hierzu gehören
	ausreichend große Schmutzrückhaltesysteme in
	Eingangsbereichen sowie die Verwendung weicher
	Kunststoff- oder Filzauflagen für Büromöbel und
	Inventar.
	
	Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Remmers
	Reinigungs- und Pflegehinweisen für
	Bodenbeschichtungssysteme.

	Die angegebenen Verarbeitungshinweise, Werkzeuge

	
	
	und Verbrauchsangaben können nur als Empfehlung,
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	die auf eine langjährige Applikationserfahrung
	beruhen, angenommen werden und müssen ggf. den
	örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
1	Untergrunduntersuchung und -prüfung
	Untergrund Prüfung und Dokumentation gemäß
	gültigen Regelwerken.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Grundposition ZZ 001.0
2	Vorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen
	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln, vorzugsweise mittels
	Stahlkugelstrahlverfahren, zur Erzielung
	eines tragfähigen, sauberen und
	tragfähigen Untergrundes, frei von
	haftungsmindernden Schichten.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Alternativposition ZZ 001.1
3	Schleifen von Zementestrichflächen
	Untergrundvorbehandlung auf den vorhandenen
	Zementestrichflächen durch Schleifen mittels
	Tellerschleif maschine mit geeignetem
	Schleifwerkzeug (z. B. Korund- und/oder
	Diamantschleifmittel).
	
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
4	Risse mechanisch aufweiten
	Einschneiden und Aufweiten von Rissen
	entlang des Rissverlaufes mittels
	Trennscheibe in einer Schnitttiefe von
	mind. 2-3 cm.
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
5	Rissverspachtelung 2K EP Bindemittel
	Liefern und Herstellen eines Riss-Spachtels zur
	oberflächlichen Anarbeitung mit einem
	thixotropierten 2-K EP-Harz - nonylphenol-,
	lösemittel- und weichmacherfrei.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy BH 100
	Remmers ADD TX
	
	Oberfläche bei Überschreitung der Wartezeit für
	Überarbeitung gezielt abstreuen mit Quarz 03/08,
	ca. 1 kg/m².
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten - 
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 950 mPa s, 50 mPa s, 450 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,16 g/cm³, 1,00 g/cm³, 1,10 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand
	Druckfestigkeit ca. 65 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 20 N/mm² *
	
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	
	Abgerechnet wird diese Position nach Verbrauch
	je kg. In den Einheitspreis ist der
	Lohnanteil mit einzurechnen.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m²  Epoxy BH 100 <0905>
	anteilig ca. 5-10%  ADD TX Neu Neu (je nach
	Bedarf) <0942>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
6	Baustelle einrichten einschließlich
	Geräte
	Baustelle einrichten, An- und Abfuhr
	aller benötigten Materialien, Geräte und
	Maschinen. Räumen der Baustelle und
	Wiederherstellung aller benutzten
	Flächen in den ursprünglichen Zustand
	einschließlich notwendiger
	Zwischenreinigung.
	______	h	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
7	Abklebearbeiten
	Zum Schutz vor Verschmutzungen sind
	Türen, Fenster, Fußleisten, Maschinenfundamente,
	Regale, Einrichtungsgegenstände mit geeignetem
	Klebeband und Folie zu schützen.
	______	h	_____________	_____________
8	Grundierung mit einem wässrigen,
	pigm. 2K EP Bindemittel (CC)
	Liefern und Herstellen einer Grundierung des
	vorbereiteten Untergrundes mit einem wässrigen,
	lösemittelfreien, pigmentierten 2-K
	EP-Bindemittel. Ggfs. dem Bindemittel 10 % Wasser
	zugeben.
	
	Produktkenndaten:
	
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 
	Komp. A: 2000 mPas, Komp. B:  200 mPas
	Dichte (20 °C): 
	Komp. A: 1,5 g/cm³, Komp. B: 1,1 g/cm³
	
	Im ausreagierten Zustand:
	Festkörpergehalt 55 M-%
	Verbrauch:
	mind. 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000
	<6001-6010> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des
	Untergrundes)zzgl. bis zu 10 % Wasser
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
9	Egalisieren mit einem gefüllten,
	wässrigen, 2K EP-Bindemittel (1 mm)
	Liefern und Herstellen einer Kratzspachtelung des
	grundierten Untergrundes  mit einem
	diffusionsoffenen,wässrigen, pigmentierten 2-K 
	EP-Bindemittel undSpezialsieblinie.
	
	gewählte Produkte oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy BS 4000 / SelectMix SBL DF
	
	Farbton: nach Wahl des AG
	Mischungsverhältnis
	ca. 1 GT Bindemittel :1 5 GT Spezialsieblinie
	Verbrauch ca. 1,8 kg/m²/mm Mischung
	
	Produktkenndaten:
	Im Anlieferungszustand - 
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C) 300 mPa s, 450 mPa s, 950 mPa
	s,Dichte (20 °C) 1,31 g/cm³, 1,11 g/cm³, 1,26 
	g/cm³.
	Im ausreagierten Zustand
	Festkörpergehalt 58 M-%
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	je mm Schichtstärke:
	mind. 0,70 kg/m²  Epoxy BS 4000 <6320-6324>
	mind. 1,05 kg/m²  SelectMix SBL DF <6751>
	anteilmäßig Wasser
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
10	Einstreuschicht mit einem wässrigen 2K
	EP Bindemittel u. Farbfl. CF2 1mm
	Liefern und Herstellen einer dünnschichtigen
	Einstreubasis für Remmers Coloridflocken
	mit einem pigmentierten, wässrigen  2-K EP-
	Bindemittel auf vorbereitete Flächen.
	
	Grundierung, Ausgleichs- und Basisbeschichtung in
	DIBt-zugelassenen Systemen für Aufenthaltsräume
	(AbZ Z-156.605-1414)
	
	gewählte Produkte:
	Remmers Epoxy BS 4000, Selectmix SBL DF
	Farbton: nach Wahl des AG
	
	Produktkenndaten
	Im Anlieferungszustand
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C:) 300 mPa s, 450 mPa s, 950 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,31 g/cm³, 1,11 g/cm³, 1,26 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand
	Festkörpergehalt 58 M-%
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	Verbrauch für 1 mm Schichtstärke:
	ca. 1,0 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320-6324>
	ca. 0,5 kg/m² Remmers SelectMix SBL DF<6751>
	Einstreuung:
	ca. 0,5-0,7 kg/m² Remmers Colorid <6224-6241>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
11	Fixierung von Flockenbelägen mit einem
	wässrigen1K PUR Bindemittel M
	Liefern und Herstellen einer Fixierung auf der
	abgestreuten Flockenbelägen mit einem mattem,
	transparenten, lösemittel- und weichmacherfreien
	wässrigen 2-K PU-Bindemittel.
	
	gewähltes Produkt:
	Remmers PUR Aqua Top 500 2K M
	
	Produktkenndaten
	Im Anlieferungszustand - 
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Dichte (20 °C): 1,23 g/cm³, 1,15 g/cm³, 1,23
	g/cm³,Viskosität (25 °C): 263 mPa s, 613 mPa s, 
	431 mPa s,
	Im ausreagierten Zustand
	Feststoffgehalt 43 M-%
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	ca. 0,15-0,20 kg/m² Remmers PUR Aqua Top 500 2K M
	je Arbeitsgang <3633>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
12	PUR Aqua Top 500 2K M als Versiegelung
	Liefern und Herstellen einer Versiegelung mit
	einem mattem, transparenten, lösemittel- und 
	weichmacherfreien wässrigen 2-K PU-Bindemittel.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers PUR Aqua Top 500 2K M
	
	- Fixierung und Versiegelung von Remmers
	Flockenbelägen- Versiegelung in DIBt-zugelassenen
	Systemen für Aufenthaltsräume (AbZ Z-156.605-1414;
	Z-156.605-1487; Z-156.605-1594)
	
	Eigenschaften:
	- Rutschhemmend
	- Lichtecht
	- Wasserdampfdiffusionsfähig
	Produktkenndaten:
	Im Anlieferungszustand - 
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Dichte (20 °C): 1,23 g/cm³, 1,15 g/cm³, 1,23
	g/cm³,Viskosität (25 °C): 263 mPa s, 613 mPa s, 
	431 mPa s,
	Im ausreagierten Zustand
	Feststoffgehalt 43 M-%
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	ca. 0,15-0,20 kg/m² Remmers PUR Aqua Top 500 2K M
	<3633>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 9