Muster-Leistungsbeschreibung
	02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, 
	wässriger PUR-Versiegelung (R10)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Die verwendeten wasseremulgierbaren
	Epoxydharzbindemittel sind nachweislich
	physiologisch unbedenklich,
	wasserdampfdiffusionsfähig und schwer entflammbar.
	
	Die Systemkomponenten sind Bestandteil der AbZ
	gemäß DIN EN 13813:2001-01 und sind somit geeignet
	für Aufenthaltsräume gemäß LBO (z.B. Büros, 
	Verkaufsräume und öffentliche oder private
	Einrichtungen). Weiterhin entsprechend sie in
	weiten Teilen den Anforderungen OS 8 des DAStb.
	(2001) bzw. DIN 1504 Teil 2.
	
	Ebenso haben sich die Produkte in unabhängigen
	Vergleichsuntersuchungen als unempfindlich
	gegenüber Blasenbilung bei
	delaminationsfördernden Bedingungen und
	rückseitiger Hinterfeuchtung gezeigt
	(Wasserlagerung bei osmose- bzw.
	kapillardruckfördernden Bedingungen).
	
	Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten
	Verschleiß. Die Lebensdauer hängt dem entsprechend
	im wesentlichen von der individuellen Nutzung ab.
	Fließspachtelungen mit wasseremulgierbaren
	Epoxydharzen weisen im Unterschied zu
	Fließbeschichtungen mit lösemittelfreien
	Epoxydharzen eine leichte Oberflächentextur auf.
	
	Um den nutzungsbedingten Verschleiß zu reduzieren
	und die Lebensdauer zu verlängern, sind
	Bodenflächen einer Grund- und Unterhaltspflege zu
	unterziehen. 
	
	Neben den Pflegemaßnahmen sind planerische
	Maßnahmen empfehlenswert, um eine mechanische
	Überbeanspruchung bzw. einen erhöhten Verschleiß
	des Bodens zu vermeiden. Hierzu gehören
	ausreichend große Schmutzrückhaltesysteme in
	Eingangsbereichen sowie die Verwendung weicher
	Kunststoff- oder Filzauflagen für Büromöbel und
	Inventar.
	
	Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Remmers
	Reinigungs- und Pflegehinweisen für
	Bodenbeschichtungssysteme.

	Die angegebenen Verarbeitungshinweise, Werkzeuge

	
	
	und Verbrauchsangaben können nur als Empfehlung,
	die auf eine langjährige Applikationserfahrung
	beruhen, angenommen werden und müssen ggf. den
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
1	Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:
	
	a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
	Risse
	b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
	c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
	d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes
	
	Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
	Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
	Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
	Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
	(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
	der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
	Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
	aufzunehmen.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Grundposition ZZ 001.0
2	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln, vorzugsweise mittels
	Stahlkugelstrahlverfahren, zur Erzielung
	eines tragfähigen, sauberen und
	tragfähigen Untergrundes, frei von
	haftungsmindernden Schichten.
	Mittels Industriestaubsauger ist der
	Untergrund staubfrei herzustellen. Der
	Untergrund muss nach der
	Untergrundvorbehandlung zur Beschichtung
	geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Alternativposition ZZ 001.1
3	Untergrundvorbehandlung auf den vorhandenen
	Zementestrichflächen durch Schleifen mittels
	Tellerschleifmaschine mit geeignetem
	Schleifwerkzeug (z. B. Diamantschleifmittel).
	Mittels Industriestaubsauger ist der Untergrund 
	staubfrei herzustellen. Der Untergrund muss nach 
	der Untergrundvorbehandlung die geforderten Werte
	ausden technischen Unterlagen des nachfolgenden
	Beschichtungssystems aufweisen und zur
	Beschichtung geeignet sein.
	
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4	Einschneiden und Aufweiten von Rissen
	entlang des Rissverlaufes mittels
	Trennscheibe in einer Schnitttiefe von
	mind. 2-3 cm. Mittels
	Industriestaubsauger ist der Rissverlauf
	staubfrei herzustellen.
	______	m	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
5	Oberflächenbündiges Verspachteln der
	sanierten Rissverläufe mit einem
	Spachtel bestehend aus 1 Gewichtsteil
	 Epoxy BH 100, einem
	transparenten, mechanisch hoch belastbaren,
	zweikomponentigen Epoxydharz und bis zu
	15 %  ADD TX Neu.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m²  Epoxy BH 100 <0905>
	anteilig ca. 5-10%  ADD TX Neu Neu (je nach
	Bedarf) <0942>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
6	Baustelle einrichten, An- und Abfuhr
	aller benötigten Materialien, Geräte und
	Maschinen. Räumen der Baustelle und
	Wiederherstellung aller benutzten
	Flächen in den ursprünglichen Zustand
	einschließlich notwendiger
	Zwischenreinigung.
	______	h	_____________	_____________
7	Zum Schutz vor Verschmutzungen sind
	Türen, Fenster, Fußleisten, Maschinenfundamente,
	Regale, Einrichtungsgegenstände mit geeignetem
	Klebeband und Folie zu schützen.
	______	h	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
8	Grundieren der sauberen und saugfähigen Flächen
	mit Epoxy BS 2000, einem wasseremulgierbaren,
	farbigen, zweikomponentigen Epoxydharz ggfs. unter
	Zugabe von 10 % Wasser. Das Material wird in
	geeigneter Weise auf der Fläche verteilt und
	sofort im Anschluss miteinem Farbroller sorgfältig
	in den Untergrund eingearbeitet.
	
	Verbrauch:
	mind. 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000
	<6001-6010> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des
	Untergrundes)zzgl. bis zu 10 % Wasser
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
9	Beschichten der vorbereiteten Flächen,
	nach klebfreiem Erhärten der
	vorangegangenen Schicht, mit einem
	Fließspachtel bestehend aus 1 Gewichtsteil
	 Epoxy 4000 seidenglänzend, einem
	wasseremulgierbaren, geruchsarmen,
	pigmentierten, zweikomponentigen Epoxydharz 
	und bis zu 1,5 Gewichtsteile  Selectmix SBL DF,
	einer Füllstoffmischung mit spezieller
	Sieblinie und bis zu 10 % Wasser. Das Material 
	wird in geeigneter Weise, z. B. mit
	einem gezahnten Gummischieber, Glätt- 
	oder Zahnkelle gleichmäßig auf der 
	Fläche verteilt und nach entsprechender
	Liegezeit mit einer Stachelwalze
	intensiv durchgearbeitet.
	
	Wichtiger Hinweis für die
	Mischreihenfolge:
	
	Zuerst sind die A und B Komponenten
	homogen miteinander zu mischen. 
	Anschließend erfolgt die Zugabe des
	Füllstoffes SBL. Auch dieses wiederum 
	wird intensiv gemischt. Erst zum Schluss
	erfolgt die Zugabe von ca. 10 %
	Wasser. 
	
	Auf eine ausreichende Luftventilation
	ist zu achten!
	Verbrauch:
	je mm Schichtstärke:
	mind. 0,70 kg/m²  Epoxy BS 4000 <6320-6324>
	mind. 1,05 kg/m²  SelectMix SBL DF <6751>
	anteilmäßig Wasser
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
10	Diffusionsfähiger Einstreubelag
	Beschichten der vorbereiteten Flächen,
	nach klebfreiem Erhärten der
	vorangegangenen Schicht, mit einem
	Fließbelag bestehend aus 1 Gewichtsteil
	Remmers Epoxy BS 4000, einem
	wasseremulgierbaren, geruchsarmen,
	pigmentierten, zweikomponentigen Epoxydharz, 
	0,5 Gewichtsteile Selectmix SBL DF,
	einer Füllstoffmischung mit spezieller
	Sieblinie. Das Material  wird in geeigneter Weise,
	z. B. miteinem gezahnten Gummischieber, Glätt- 
	oder Zahnkelle gleichmäßig auf der 
	Fläche verteilt.
	
	Nach entsprechender Liegezeit (temperaturabhängig)
	wird die noch frische Schicht vollsatt abgestreut
	mit Coloridflocken. Nach Erhärten wird der nicht
	eingebundene Flockenüberschuss
	entfernt.
	Verbrauch:
	Verbrauch für 1 mm Schichtstärke:
	ca. 1,0 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320-6324>
	ca. 0,5 kg/m² Remmers SelectMix SBL DF<6751>
	Einstreuung:
	ca. 0,5-0,7 kg/m² Remmers Colorid <6224-6241>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 02004
	EP-Multicolorbelag mit Vollflockeneinstreuung und matter, wässriger PUR-
	Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
11	Aufbringen einer Fixierung (zur Einbindung der
	eingestreuten Flocken), nach klebfreiem
	Erhärten der vorangegangenen Schicht mit PUR Aqua 
	Top 500 2K M, mit einer matten, transparenten,
	vergilbungsfreien, zweikomponentigen, wässrigen
	Polyurethandispersion.
	Das Material wird in geeigneter Weise, z. B. mit
	25 cm Epoxy-Rolle (Art.-Nr. 5049) gleichmäßig
	aufgebracht und verteilt. 
	Um Ansätze zu vermeiden, muss die versiegelte
	Fläche im frischen Zustand mittels einer mit
	Material gesättigten 50 cm Epoxy-Rolle (Art.-Nr.
	5040) in Bahnen nachgerollt werden.
	
	Bei einer Verdünnung mit Wasser (bis 10%) erhöht
	sich der Verbrauch je nach Zugabemenge des
	Wassers.
	
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	ca. 0,15-0,20 kg/m² Remmers PUR Aqua Top 500 2K M
	je Arbeitsgang <3633>
	______	m²	_____________	_____________
12	Aufbringen einer Versiegelung, nach klebfreiem
	Erhärten der vorangegangenen Schicht mit PUR Aqua 
	Top 500 2K M, einer matten, transparenten,
	vergilbungsfreien, zweikomponentigen, wässrigen
	Polyurethanversiegelung.
	Das Material wird in geeigneter Weise, z. B. mit
	25 cm Epoxy-Rolle (Art.-Nr. 5049) gleichmäßig
	aufgebracht und verteilt. 
	Um Ansätze zu vermeiden, muss die versiegelte
	Fläche im frischen Zustand mittels einer mit
	Material gesättigten 50 cm Epoxy-Rolle (Art.-Nr.
	5040) in Bahnen nachgerollt werden.
	
	Bei einer Verdünnung mit Wasser (bis 10%) erhöht
	sich der Verbrauch je nach Zugabemenge des
	Wassers.
	Verbrauch:
	ca. 0,15-0,20 kg/m² Remmers PUR Aqua Top 500 2K M
	<3633>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 8