Muster-Leistungsbeschreibung
	02003
	PUR- oder EP-Beschichtung mit matter, farbiger PUR - 
	Versiegelung (R10)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02003
	PUR- oder EP-Beschichtung mit matter, farbiger PUR - Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Die folgende Musterleistungsbeschreibung ist für
	die Verwendung in Industrie-, Lager und 
	Produktionshallen erarbeitet worden und bezieht
	sich nicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume. 
	
	Die angegebenen Verarbeitungshinweise, Werkzeuge
	und Verbrauchsangaben können nur als Empfehlung,
	die auf eine langjährige Applikationserfahrung
	beruhen, angenommen werden und müssen ggfs. den
	örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. 
	Die Eignung dieses Systemes ist vom Auftraggeber
	und Auftragnehmer vor Ort zu prüfen.
	
	Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten
	Verschleiß. Die Lebensdauer hängt dem entsprechend
	im wesentlichen von der individuellen Nutzung ab.
	Um den nutzungsbedingten Verschleiß zu reduzieren
	und die Lebensdauer zu verlängern, sind
	Bodenflächen einer Grund- und Unterhaltspflege zu
	unterziehen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte
	den Remmers Reinigungs- und Pflegehinweisen für
	Bodenbeschichtungssysteme.
	
	Da die Viskosität von Beschichtungsstoffen
	temperaturabhänig ist, ist die resultierende
	Oberflächenstruktur der Strukturbeschichtung
	stark abhängig von den Baustellenbedingungen sowie
	der Verarbeitung und liegt somit außerhalb der 
	Produkthaftung.
1	Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:
	
	a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
	Risse
	b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
	c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
	d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes
	
	Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
	Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
	Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
	Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
	(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
	der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
	Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
	aufzunehmen.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02003
	PUR- oder EP-Beschichtung mit matter, farbiger PUR - Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln, vorzugsweise mittels
	Stahlkugelstrahlverfahren, zur Erzielung
	eines tragfähigen, sauberen und
	tragfähigen Untergrundes, frei von
	haftungsmindernden Schichten.
	Mittels Industriestaubsauger ist der
	Untergrund staubfrei herzustellen. Der
	Untergrund muss nach der
	Untergrundvorbehandlung zur Beschichtung
	geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
3	Baustelle einrichten, An- und Abfuhr
	aller benötigten Materialien, Geräte und
	Maschinen. Räumen der Baustelle und
	Wiederherstellung aller benutzten
	Flächen in den ursprünglichen Zustand
	einschließlich notwendiger
	Zwischenreinigung.
	______	h	_____________	_____________
4	Zum Schutz vor Verschmutzungen sind
	Türen, Fenster, Fußleisten, Maschinenfundamente,
	Regale, Einrichtungsgegenstände mit geeignetem
	Klebeband und Folie zu schützen.
	______	h	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02003
	PUR- oder EP-Beschichtung mit matter, farbiger PUR - Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
5	Maschinelles Einschneiden und Aufweiten 
	von Rissen entlang des Rissverlaufes mittels
	Trennscheibe in einer Schnitttiefe von
	mind. 2-3 cm. Anschließend wird der Riss
	im Abstand von ca. 20-30 cm quer
	eingeschnitten. Mittels Industriestaubsauger 
	ist der Rissverlauf staubfrei herzustellen. 
	In die quer eingeschnittenen Kerben werden zur
	Verbesserung der Bewehrung geeignete
	Bewehrungsstähle bzw. Klammern gelegt.
	Kraftschlüssiges Schließen der vorbereiteten 
	Risse mittels Pinselinjektage mit  
	IR Epoxy 360, einem transparenten,
	niedrigviskosen, zweikomponentigen Epoxydharz.
	
	Prüfung gem. KTW Empfehlung des 
	Bundesgesundheitsamtes
	
	Verbrauch:
	ca. 0,4-0,7 kg/lfdm.  IR Epoxy 360 <6872>
	(oder: ca. 1,1 kg/dm³ Hohlraum)
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
6	Oberflächenbündiges Verspachteln der
	sanierten Rissverläufe mit einem
	Spachtel bestehend aus 1 Gewichtsteil
	 Epoxy BH 100, einem
	transparenten, mechanisch hoch belastbaren,
	zweikomponentigen Epoxydharz und bis zu
	15 %  ADD TX Neu.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m²  Epoxy BH 100 <0905>
	anteilig ca. 5-10%  ADD TX Neu Neu (je nach
	Bedarf) <0942>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02003
	PUR- oder EP-Beschichtung mit matter, farbiger PUR - Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
7	Markieren von Fehl- und Hohlstellen und
	durch Einschneiden begrenzen.
	Anschließend alle zweifelhaft
	erscheindenden Teil bis zum tragfähigen
	Untergrund entfernen. Die Schadstellenränder 
	sind senkrecht einzuschneiden. Mittels 
	Industriestaubsauger ist der Untergrund
	staubfrei herzustllen.
	
	Die Entsorgung des anfallenden
	Bauschutts ist mit einzukalkulieren.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
8	Auffüllen von Fehl- und Ausbruchstellen
	mit einem Mörtel bestehend aus 1
	Gewichtsteil  Epoxy ST 100,
	einem transparenten, mechanisch belastbaren,
	zweikomponentigen Epoxydharz und 10
	Gewichtsteilen  Selectmix 0/10 
	(Körnung 0,2-1,0mm). Zunächst werden die
	Haftflächen mit  Epoxy ST 100
	grundiert. In die noch frische
	Grundierung wird der Mörtel eingebracht,
	verdichtet, auf Höhe abgezogen und
	geglättet.
	Verbrauch:
	Verbrauch für die Grundierung:
	mind. 0,30 kg/m²  Epoxy ST 100 <1160>
	Verbrauch für den Mörtel je mm Schichtdicke:
	mind. 0,20 kg/m²  Epoxy ST 100 <1160>
	ca. 2,00 kg/(m²+mm)  Selectmix 0/10 <6750>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02003
	PUR- oder EP-Beschichtung mit matter, farbiger PUR - Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
9	Grundieren der vorbereiteten, sauberen und
	saugfähigen Betonflächen bis zur Sättigung mit
	 Epoxy ST 100, einem
	lösemittelfreien, transparenten, mechanisch
	belastbaren, zweikomponentigen Epoxydharz.
	Das Material wird in geeigneter Weise,
	z. B. mit einem Gummischieber auf der
	Fläche verteilt und sofort im Anschluss
	mit einem Farbroller sorgfältig
	durchgearbeitet.
	
	Ist nicht gewährleistet, dass innerhalb
	von 24 Std. weitergearbeitet werden
	kann, so ist die noch frische 
	Grundierung gezielt abzustreuen oder vor
	der nachfolgenden Beschichtungsmaßnahme
	anzuschleifen.
	
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m²  Epoxy ST 100 <1160>
	(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02003
	PUR- oder EP-Beschichtung mit matter, farbiger PUR - Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
10	Egalisieren der vorbereiteten Flächen, nach
	klebfreiem Erhärten der vorangegangenen Schicht, 
	mit einemAusgleichsspachtel, bestehend aus 1 
	Gewichtsteil Epoxy ST 100, einem 
	lösemittelfreien, transparenten,
	mechanisch hoch belastbaren, zweikomponentigen 
	Epoxydharz und 1 Gewichtsteil Selectmix 01/03
	(Körnung 0,09-0,25 mm). Das Material wird in
	geeigneter Weise, z. B. Mittels gezahnten 
	Gummischieber, Glätt- oder
	Zahnkelle gleichmäßig auf der Fläche aufgebracht,
	so dass eine glatte Fläche entsteht. Anschließend
	wird die nochfrische Schicht mittels Stachelwalze
	oder Farbroller nachgerollt. Die Schichtdicke ist
	abhängig vom Rauigkeitsprofil des Untergrundes.
	
	Hinweis:
	Ist nicht gewährleistet, dass innerhalb von 48
	Std. weitergearbeitet werden kann, so ist die
	frische Schicht gezielt abzustreuen mit Quarz
	03/08 DF. In diesem Fall ist die Schicht nach
	klebfreiem Erhärten mittels Tellerschleifmaschine
	mit geeignetem Schleifwerkzeug zu schleifen, um
	herausstehende Quarzsandspitzen zu brechen.
	
	Verbrauch:
	je mm Schichtdicke
	mind. 0,85 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	mind. 0,85 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02003
	PUR- oder EP-Beschichtung mit matter, farbiger PUR - Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 001.0
11	Beschichten der vorbereiteten Flächen,
	nach klebfreiem Erhärten der vorangegangenen
	Schicht, mit Remmers PUR Uni Color, einem
	rissüberbrückenden, trittelastischen,
	zweikomponentigen Polyurethanharz. Das Material
	wird in geeigneter Weise, z. B. mit einem
	gezahnten Gummischieber, Glätt- oder Zahnkelle 
	(Zahnleiste 7) auf der Fläche verteilt.
	
	Zahnleisten oder gezahnte Gummischieber
	sind in der Größe auf den Füllgrad und die
	Verlegebedingungen abzustimmen.
	Verbrauch:
	Verbrauch: ca. 1,45 kg/m² je mm Schichtdicke
	mind. 2,0 kg/m² PUR Uni Color
	(Farbton nach Wahl des Auftraggebers) <6800,
	6802-6806>
	______	m²	_____________	_____________
	*** Alternativposition ZZ 001.1
12	Beschichten der vorbereiteten Flächen,
	nach klebfreiem Erhärten der
	vorangegangen Schicht, mit Epoxy OS 
	Color New, einem lösemittelfreien, pigmentierten,
	chemisch widerstandsfähigen,
	zweikomponentigen Epoxydharz für
	mechanisch beanspruchte Flächen.
	Das Material wird in geeigneter Weise,
	z. B. mit einem gezahnten Gummischieber,
	Glätt- oder Zahnkelle auf der Fläche
	verteilt und sofort im Anschluss mit
	einer Stachelwalze intensiv
	durchgearbeitet.
	
	Bei hellen, intensiven Farbtönen sollte die
	Grundschicht bereits im Endfarbton einfärbt sein.
	Verbrauch:
	mind. 1,50 kg/m² Remmers Epoxy OS Color (Farbe
	nach Wahl des AG) <6980-6988>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 02003
	PUR- oder EP-Beschichtung mit matter, farbiger PUR - Versiegelung (R10)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
13	Versiegeln der vorangegangenen Beschichtung, 
	nach klebfreiem Erhärten, jedoch innerhalb 
	von 48 Std. mit Remmers PUR Top M Plus, einer vor
	Ort mit den Remmers Artico Color pigmentierten,
	matten, rutschhemmenden
	Polyurethanharzversiegelung. 
	
	Das Material wird mittels geeignetem kurzfloorigen
	Farbroller gleichmäßig aufgebracht und
	anschließend innerhalb von 15 min. mit einem 
	geeignetem, kurzfloorigen, trockenen Farbroller in
	einer Richtung nachgerollt.
	
	Hinweis:
	Zur Vermeidung von Glanzgradunterschieden sind 
	die verwendeteten Rollen nach spätestens 20 min. 
	gegen Neue auszutauschen. Dieses gilt es in der
	Werkzeugbedarfsplanung zu berücksichtigen.
	Verbrauch:
	max. 0,13 kg/m² Remmers PUR Top M Plus <6735>
	anteilig Remmers Artico Color Farbpaste 
	(Farbton nach Wahl des AG) < 6765 - 6767>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 9