Muster-Leistungsbeschreibung
	0306
	Remmers SL Floor WD Art 01-3 -- Wasserdampfdiffusionsfähige, 
	farbige Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht 
	strukturierter Oberfläche für mittelschwere mechanische 
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0306
	Remmers SL Floor WD Art 01-3 -- Wasserdampfdiffusionsfähige, farbige 
	Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht strukturierter Oberfläche für 
	mittelschwere mechanische Belastungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
1	Vorbemerkungen Industrieböden
	Die folgende Musterleistungsbeschreibung ist für
	die Verwendung in Industrie-, Lager und 
	Produktionshallen erarbeitet worden und bezieht
	sich nicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume. 
	
	Die angegebenen Verarbeitungshinweise, Werkzeuge
	und Verbrauchsangaben können nur als Empfehlung,
	die auf eine langjährige Applikationserfahrung
	beruhen, angenommen werden und müssen ggfs. den
	örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. 
	Die Eignung dieses Systemes ist vom Auftraggeber
	und Auftragnehmer vor Ort zu prüfen.
	
	Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten
	Verschleiß. Die Lebensdauer hängt dem entsprechend
	im wesentlichen von der individuellen Nutzung ab.
	Um den nutzungsbedingten Verschleiß zu reduzieren
	und die Lebensdauer zu verlängern, sind
	Bodenflächen einer Grund- und Unterhaltspflege zu
	unterziehen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte
	den Remmers Reinigungs- und Pflegehinweisen für
	Bodenbeschichtungssysteme.
	
	Da die Viskosität von Beschichtungsstoffen
	temperaturabhänig ist, ist die resultierende
	Oberflächenstruktur der Strukturbeschichtung
	stark abhängig von den Baustellenbedingungen sowie
	der Verarbeitung und liegt somit außerhalb der 
	Produkthaftung.
	______	m²	_____________	_____________
2	Untergrunduntersuchung und -prüfung
	Untergrund Prüfung und Dokumentation gemäß
	gültigen Regelwerken.
	______	m²	_____________	_____________
3	Stahlkugelstrahlen
	Untergrundvorbehandlung der Bodenflächen mittels
	Stahlkugelstrahlverfahren
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0306
	Remmers SL Floor WD Art 01-3 -- Wasserdampfdiffusionsfähige, farbige 
	Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht strukturierter Oberfläche für 
	mittelschwere mechanische Belastungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
	*** Bedarfsposition ohne GP
4	Rissanierung mit einem 2K EP
	Injektionsharz (niederviskos)
	Maschinell aufgeweitete Risse in der zu
	beschichtenden Bodenfläche mittels Pinselinjektion
	bis zurvollständigen Sättigung mit einem 
	niedrigviskosen,lösemittelfreien 2-K 
	EP-Injektionsharz tränken.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers IR Epoxy 360
	
	Produktkenndaten: 
	Dichte, Komp. A: 1,1 g/cm³,  Komp. B: 0,94 g/cm³
	Viskosität der Mischung bei (12 °C): 1100 mPa·s
	Viskosität der Mischung bei (23 °C): 360 mPa·s
	Druckfestigkeit: 45 N/mm²
	Biegezugfestigkeit: 53 N/mm²
	Haftzugfestigkeit: 4,3 N/mm² trocken
	Zugfestigkeit: 20 N/mm²
	Reißdehnung: 28 %
	Schrumpf: < 3 %
	Glasübergangstemperatur: > 40 °C
	
	Abgerechnet wird diese Position nach Verbrauch
	Injektionsharz je kg. In den Einheitspreis ist der
	Lohnanteil mit einzurechnen.
	Verbrauch:
	ca. 0,4-0,7 kg/lfdm.  IR Epoxy 360 <6872>
	(oder: ca. 1,1 kg/dm³ Hohlraum)
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0306
	Remmers SL Floor WD Art 01-3 -- Wasserdampfdiffusionsfähige, farbige 
	Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht strukturierter Oberfläche für 
	mittelschwere mechanische Belastungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
	*** Bedarfsposition ohne GP
5	Rissverspachtelung 2K EP Bindemittel
	Liefern und Herstellen eines Riss-Spachtels zur
	oberflächlichen Anarbeitung mit einem
	thixotropierten 2-K EP-Harz - nonylphenol-,
	lösemittel- und weichmacherfrei.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy BH 100
	Remmers ADD TX
	
	Oberfläche bei Überschreitung der Wartezeit für
	Überarbeitung gezielt abstreuen mit Quarz 03/08,
	ca. 1 kg/m².
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten - 
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 950 mPa s, 50 mPa s, 450 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,16 g/cm³, 1,00 g/cm³, 1,10 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand
	Druckfestigkeit ca. 65 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 20 N/mm² *
	
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	
	Abgerechnet wird diese Position nach Verbrauch
	je kg. In den Einheitspreis ist der
	Lohnanteil mit einzurechnen.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m²  Epoxy BH 100 <0905>
	anteilig ca. 5-10%  ADD TX Neu Neu (je nach
	Bedarf) <0942>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0306
	Remmers SL Floor WD Art 01-3 -- Wasserdampfdiffusionsfähige, farbige 
	Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht strukturierter Oberfläche für 
	mittelschwere mechanische Belastungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
	*** Bedarfsposition ohne GP
6	Entfernen von Hohlstellen - Senkrechter
	Einschnitt um Fehlstellen
	Markieren von Fehl- und Hohlstellen und
	durch fachgerechten Begrenzungsschnitt/Einschnitt
	begrenzen.Anschließend alle zweifelhaft
	erscheindenden Teil bis zum tragfähigen
	Untergrund entfernen.
	
	Abbruchreste restfrei entfernen und fachgerecht
	entsorgen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
7	Aufmörteln mit einem 2K EP Mörtel mit
	Sieblinie (1:8)
	Kunstharzgebundener Mörtel bestehend aus einem
	2-K EP-Bindemittel und Quarzsandsieblinie im
	Mischungsverhältnis bis 1:8 GT.
	
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten -
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B. Mischung,
	Viskosität (25 °C): 870 mPa s, 200 mPa s, 600
	mPas,Dichte (20 °C) 1,12 g/cm³, 1,03 g/cm³, 1,10 
	g/cm³,Im ausreagierten Zustand:
	Druckfestigkeit ca. 40 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 10 N/mm² *
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	
	Schadstellentiefe:   bis 50 mm
	Schadstellengröße: beliebig
	
	In den Einheitspreis ist das Liefern und
	Herstellen der 2-K EP-Haftbrücke mit 
	einzukalkulieren.
	Verbrauch:
	Für Grundierung:
	mind 0,30 kg/m  Epoxy ST 100 <0905>
	(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
	mind. 0,25 kg/(m²+mm)  Epoxy BH 100 <0905>
	ca. 2,0 kg/(m²+mm)  SelectMix 0/10 <6750>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0306
	Remmers SL Floor WD Art 01-3 -- Wasserdampfdiffusionsfähige, farbige 
	Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht strukturierter Oberfläche für 
	mittelschwere mechanische Belastungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
8	Grundierung mit einem wäss.
	pigm., gefüllt 2K EP- Bindemittel (CC)
	Liefern und Herstellen einer Grundierung auf dem
	vorbereiteten Beton/Zementestrich mit einem
	wässrigen, lösemittelfreien, pigmentierten 2-K
	EP-Bindemittel.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig: 
	Remmers Epoxy BS 4000
	
	Farbton: nach Wahl des AG
	
	Anwendungsbereich: 
	- Grundierung, Ausgleichs- und Basisbeschichtung
	in Remmers WDD-Systemen,
	- Grundierung und Basisbeschichtung in den
	SystemenRemmers Deck OS 8 WD (LE)
	
	Eigenschaften:
	- Hoch füllbar, Wasserdampfdiffusionsfähig
	- Frost- und tauwechselbeständig
	- Systemprüfung rückwärtige Durchfeuchtung
	- Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei
	- Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklichProduktkenndaten:
	Im Anlieferungszustand -
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 300 mPa s, 450 mPa s, 950 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,31 g/cm³, 1,11 g/cm³, 1,26 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand
	Festkörpergehalt 58 M-%
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	mind. 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 
	<6320-6323> (Bedarf je nach Untergrund)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0306
	Remmers SL Floor WD Art 01-3 -- Wasserdampfdiffusionsfähige, farbige 
	Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht strukturierter Oberfläche für 
	mittelschwere mechanische Belastungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
9	Egalisieren mit einem gefüllten,
	wässrigen, 2K EP-Bindemittel (0,5 mm)
	Liefern und Herstellen einer Kratzspachtelung mit
	einem diffusionsfähigen, wässrigen, pigmentierten 
	2-K EP-Bindemittel und einem Füllstoff mit
	optimierter Spezialsieblinie.
	
	gewählte Produkte oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy BS 4000 / Remmers SelectMix SBL DF
	
	Farbton: nach Wahl des AG
	
	Eigenschaften:
	- Hoch füllbar, Wasserdampfdiffusionsfähig
	- Frost- und tauwechselbeständig
	- Systemprüfung rückwärtige Durchfeuchtung
	- Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei
	- Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklichProduktkenndaten:
	Im Anlieferungszustand -
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 300 mPa s, 450 mPa s, 950 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,31 g/cm³, 1,11 g/cm³, 1,26 
	g/cm³,
	Verbrauch:
	mind. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320-6323>
	ca. 0,5 kg/m² Remmers Selectmix SBL DF <6751>
	sowie 0,05 l Wasser (bis 10% bez. Auf Bindemittel)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0306
	Remmers SL Floor WD Art 01-3 -- Wasserdampfdiffusionsfähige, farbige 
	Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht strukturierter Oberfläche für 
	mittelschwere mechanische Belastungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
10	Fließbeschichtung mit einem gefüllten,
	wässrigen, 2K EP-Bindemittel
	Liefern und Herstellen einer Fließbeschichtung mit
	einem diffusionsfähigen, wässrigen, pigmentierten 
	2-K EP-Bindemittel und einem Füllstoff mit
	optimierter Spezialsieblinie.
	
	gewählte Produkte oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy BS 4000 / Remmers SelectMix SBL DF
	
	Eigenschaften:
	- Hoch füllbar, Wasserdampfdiffusionsfähig
	- Frost- und tauwechselbeständig
	- Systemprüfung rückwärtige Durchfeuchtung
	- Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei
	- Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklichProduktkenndaten:
	Im Anlieferungszustand -
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 300 mPa s, 450 mPa s, 950 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,31 g/cm³, 1,11 g/cm³, 1,26 
	g/cm³,
	Verbrauch:
	mind. 1,0 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320-6323>
	ca. 1,5 kg/m² Remmers Selectmix SBL DF <6751>
	sowie 0,10 l Wasser (bis 10% bez. Auf Bindemittel)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0306
	Remmers SL Floor WD Art 01-3 -- Wasserdampfdiffusionsfähige, farbige 
	Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht strukturierter Oberfläche für 
	mittelschwere mechanische Belastungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
11	Versiegelung mit einem wässrigen,
	pigmentierten 2-K EP-Bindemittel
	Liefern und Herstellen einer diffusionsfähigen
	Versiegelung auf vorbereitete Flächen
	mit einem pigmentierten, wässrigen,
	seidenglänzenden 2-K EP-Bindemittel.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy BS 3000 SG
	
	Anwendungsbereich: 
	Versiegelung in/auf  Remmers
	WDD-(Abstreu-)Systemen
	- Kopfversiegelung beim Remmers Deck OS 8 WD
	Eigenschaften:
	- Wasserdampfdiffusionsfähig
	- Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei
	- Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklichProduktkenndaten:
	Im Anlieferungszustand - 
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 400 mPa s, 200 mPa s, 750 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,5 g/cm³, 1,1 g/cm³, 1,4 
	g/cm³,
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	
	Im ausreagierten Zustand -
	Festkörpergehalt 65 M-%
	Verbrauch:
	0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 3000 SG 
	<6380-6383, 6383 u. 6389>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0306
	Remmers SL Floor WD Art 01-3 -- Wasserdampfdiffusionsfähige, farbige 
	Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht strukturierter Oberfläche für 
	mittelschwere mechanische Belastungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
	*** Bedarfsposition ohne GP
12	Kontrasteinstreuung mit Farbflocken AF2
	Liefern und Herstellen einer Beschichtung mit
	Kontrasteinstreuung. In die noch frische Schicht
	werden hierzu Remmers Artico Flake per Hand oder
	Flockenpistole gleichmäßig bis zum
	gewünschten Abdeckungsgrad (< 70%) eingebracht.
	
	Gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers ArtiCo Flake
	
	Produktkenndaten:
	Korndichte 2,65 g/cm³
	Schüttdichte 0,5 - 1,0 g/cm³
	Flockengröße mittel
	Form Fest
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	
	Verbrauch:
	ca. 0,03-0,05 kg/m²  Remmers Colorflakes <6461>
	(Farbton nach Wahl des AG)
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	10 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0306
	Remmers SL Floor WD Art 01-3 -- Wasserdampfdiffusionsfähige, farbige 
	Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht strukturierter Oberfläche für 
	mittelschwere mechanische Belastungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
	*** Grundposition ZZ 001.0
13	Versiegelung mit PUR Top M Plus
	Liefern und Herstellen einer Versiegelung mit
	einem rutschhemmenden, transparenten,
	UV-beständigen 1-K PUR-
	Bindemittel und polymeren Granulat.
	Oberfläche seidenmatt, leicht strukturiert
	-  Versiegelung in DIBt-zugelassenen Systemen für
	Aufenthaltsräume (AbZ Z-156.605-1594)
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers PUR Top M Plus
	
	Eigenschaften:
	- Mechanisch u. Chemisch belastbar
	- Bei Bedarf pigmentierbar
	Produktkenndaten:
	Dichte (20 °C) 1,2 g/cm³
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	max. 0,10 kg/m²  PUR Top M Plus <6735>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	11 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0306
	Remmers SL Floor WD Art 01-3 -- Wasserdampfdiffusionsfähige, farbige 
	Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht strukturierter Oberfläche für 
	mittelschwere mechanische Belastungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
	*** Alternativposition ZZ 001.1
14	PUR Aqua Top 500 2K M als Versiegelung
	Liefern und Herstellen einer Versiegelung mit
	einem mattem, transparenten, lösemittel- und 
	weichmacherfreien wässrigen 2-K PU-Bindemittel.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers PUR Aqua Top 500 2K M
	
	- Fixierung und Versiegelung von Remmers
	Flockenbelägen- Versiegelung in DIBt-zugelassenen
	Systemen für Aufenthaltsräume (AbZ Z-156.605-1414;
	Z-156.605-1487; Z-156.605-1594)
	
	Eigenschaften:
	- Rutschhemmend
	- Lichtecht
	- Wasserdampfdiffusionsfähig
	Produktkenndaten:
	Im Anlieferungszustand - 
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Dichte (20 °C): 1,23 g/cm³, 1,15 g/cm³, 1,23
	g/cm³,Viskosität (25 °C): 263 mPa s, 613 mPa s, 
	431 mPa s,
	Im ausreagierten Zustand
	Feststoffgehalt 43 M-%
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	ca. 0,15-0,20 kg/m² Remmers PUR Aqua Top 500 2K M
	<3633>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	12 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0306
	Remmers SL Floor WD Art 01-3 -- Wasserdampfdiffusionsfähige, farbige 
	Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung und leicht strukturierter Oberfläche für 
	mittelschwere mechanische Belastungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
	*** Alternativposition ZZ 001.2
15	Rutschhemmende Versiegelung PUR Aqua Top
	2K M Plus
	Liefern und Herstellen einer strukturierten,
	seidenmatten,  transparenten, vergilbungsfreien,
	zweikomponentigen, wässrigen 
	Polyurethanversiegelung.
	
	Mithilfe des bereits enthaltenen Polymergranulats
	ist diese Versiegelung als rutschhemmend
	eingestuft (R 11).
	Gewähltes Produkt: Remmers PUR Aqua Top 2 K M Plus
	- Rutschhemmende Versiegelung für mechanisch
	leicht beanspruchte Flächen
	Eigenschaften
	- Lichtecht
	- Wasserdampfdiffusionsfähig
	
	Produktkenndaten:
	Im Anlieferungszustand -
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Dichte (20 °C): 1,23 g/cm³, 1,15 g/cm³, 1,23
	g/cm³,Viskosität (25 °C): 263 mPa s, 613 mPa s, 
	431 mPa s,
	Im ausreagierten Zustand
	Feststoffgehalt 38 M-%
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	0,13 kg/m² Remmers PUR Aqua Top 2K M Plus <3631>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	13 von 13