Muster-Leistungsbeschreibung
	030400
	Remmers SL Floor Art 01-3 -- Farbige Fließbeschichtung mit 
	Kontrasteinstreuung
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 030400
	Remmers SL Floor Art 01-3 -- Farbige Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Die zu behandelnden Flächen müssen vor
	rückseitiger Durchfeuchtung geschützt werden, der
	Untergrund muss tragfähig und zur Beschichtung
	geeignet sein. Haftungsbeeinträchtigende
	Rückstände müssen entfernt werden.
1	Die folgende Musterleistungsbeschreibung ist für
	die Verwendung in Industrie-, Lager und 
	Produktionshallen erarbeitet worden und bezieht
	sich nicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume. 
	
	Die angegebenen Verarbeitungshinweise, Werkzeuge
	und Verbrauchsangaben können nur als Empfehlung,
	die auf eine langjährige Applikationserfahrung
	beruhen, angenommen werden und müssen ggfs. den
	örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. 
	Die Eignung dieses Systemes ist vom Auftraggeber
	und Auftragnehmer vor Ort zu prüfen.
	
	Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten
	Verschleiß. Die Lebensdauer hängt dem entsprechend
	im wesentlichen von der individuellen Nutzung ab.
	Um den nutzungsbedingten Verschleiß zu reduzieren
	und die Lebensdauer zu verlängern, sind
	Bodenflächen einer Grund- und Unterhaltspflege zu
	unterziehen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte
	den Remmers Reinigungs- und Pflegehinweisen für
	Bodenbeschichtungssysteme.
	
	Da die Viskosität von Beschichtungsstoffen
	temperaturabhänig ist, ist die resultierende
	Oberflächenstruktur der Strukturbeschichtung
	stark abhängig von den Baustellenbedingungen sowie
	der Verarbeitung und liegt somit außerhalb der 
	Produkthaftung.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 030400
	Remmers SL Floor Art 01-3 -- Farbige Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2	Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:
	
	a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
	Risse
	b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
	c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
	d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes
	
	Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
	Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
	Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
	Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
	(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
	der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
	Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
	aufzunehmen.
	______	m²	_____________	_____________
3	Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen
	mittels Stahlkugelstrahlverfahren zur Erzielung
	eines tragfähigen, sauberen und saugfähigen
	Untergrundes, frei von haftungsmindernden
	Schichten. Mittels Industriestaubsauger ist der
	Untergrund staubfrei herzustellen. Der Untergrund
	muss nach der Untergrundvorbehandlung die
	geforderten Werte aus den technischen Unterlagen 
	des nachfolgenden Beschichtungssystems aufweisen 
	und zur Beschichtung geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 030400
	Remmers SL Floor Art 01-3 -- Farbige Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
4	Maschinelles Einschneiden und Aufweiten 
	von Rissen entlang des Rissverlaufes mittels
	Trennscheibe in einer Schnitttiefe von
	mind. 2-3 cm. Anschließend wird der Riss
	im Abstand von ca. 20-30 cm quer
	eingeschnitten. Mittels Industriestaubsauger 
	ist der Rissverlauf staubfrei herzustellen. 
	In die quer eingeschnittenen Kerben werden zur
	Verbesserung der Bewehrung geeignete
	Bewehrungsstähle bzw. Klammern gelegt.
	Kraftschlüssiges Schließen der vorbereiteten 
	Risse mittels Pinselinjektage mit  
	IR Epoxy 360, einem transparenten,
	niedrigviskosen, zweikomponentigen Epoxydharz.
	
	Prüfung gem. KTW Empfehlung des 
	Bundesgesundheitsamtes
	
	Verbrauch:
	ca. 0,4-0,7 kg/lfdm.  IR Epoxy 360 <6872>
	(oder: ca. 1,1 kg/dm³ Hohlraum)
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
5	Oberflächenbündiges Verspachteln der
	sanierten Rissverläufe mit einem
	Spachtel bestehend aus 1 Gewichtsteil
	 Epoxy BH 100, einem
	transparenten, mechanisch hoch belastbaren,
	zweikomponentigen Epoxydharz und bis zu
	15 %  ADD TX Neu.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m²  Epoxy BH 100 <0905>
	anteilig ca. 5-10%  ADD TX Neu Neu (je nach
	Bedarf) <0942>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 030400
	Remmers SL Floor Art 01-3 -- Farbige Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
6	Markieren von Fehl- und Hohlstellen und
	durch Einschneiden begrenzen.
	Anschließend alle zweifelhaft
	erscheindenden Teil bis zum tragfähigen
	Untergrund entfernen. Die Schadstellenränder 
	sind senkrecht einzuschneiden. Mittels 
	Industriestaubsauger ist der Untergrund
	staubfrei herzustllen.
	
	Die Entsorgung des anfallenden
	Bauschutts ist mit einzukalkulieren.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
7	Auffüllen von Fehl- und Ausbruchstellen
	mit einem Mörtel bestehend aus 1
	Gewichtsteil  Epoxy ST 100,
	einem transparenten, mechanisch hoch
	belastbaren, zweikomponentigen Epoxydharz 
	und 8 Gewichtsteilen  Selectmix 0/10
	(Körnung 0,2~1,0 mm). Zunächst werden die 
	Haftflächen mit Epoxy ST 100 grundiert.
	In die noch frische Grundierung wird der Mörtel
	eingebracht, verdichtet, auf Höhe abgezogen und
	geglättet.
	Verbrauch:
	Für Grundierung:
	mind 0,30 kg/m  Epoxy ST 100 <0905>
	(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
	mind. 0,25 kg/(m²+mm)  Epoxy BH 100 <0905>
	ca. 2,0 kg/(m²+mm)  SelectMix 0/10 <6750>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
8	Liefern und Herstellen einer porenfüllenden
	Grundierung mit einem nonylphenol-,
	lösemittel- und weichmacherfreien
	2-K EP-Bindemittel.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy ST 100
	
	Farbton: transparent
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 030400
	Remmers SL Floor Art 01-3 -- Farbige Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 001.0
9	Egalisieren der vorbereiteten Flächen,
	nach klebfreiem Erhärten der
	vorangegangenen Schicht, mit einem
	Ausgleichsspachtel, bestehend aus 1
	Gewichtsteil Epoxy BH 100,
	einem transparenten, mechanisch
	 belastbaren, niedrigviskosen,
	zweikomponentigen Epoxydharz und 1
	Gewichtsteil Selectmix 01/03
	(Körnung 0,09-0,25 mm). Das Material
	wird in geeigneter Weise, z. B. mittels
	gezahnten Gummischieber, Glätt- oder
	Zahnkelle gleichmäßig auf der Fläche
	aufgebracht, so dass eine glatte Fläche
	entsteht. Anschließend wird die noch
	frische Schicht mittels Stachelwalze
	oder Farbroller nachgerollt. Die
	Schichtdicke ist abhängig vom
	Rauigkeitsprofil des Untergrundes.
	
	Hinweis:
	Ist nicht gewährleistet, dass innerhalb von 48
	Std. weitergearbeitet werden kann, so ist die
	frische Schicht gezielt abzustreuen mit Quarz
	03/08 DF. In diesem Fall ist die Schicht nach
	klebfreiem Erhärten mittels Tellerschleifmaschine
	mit geeignetem Schleifwerkzeug zu schleifen, um
	herausstehende Quarzsandspitzen zu brechen.
	Verbrauch:
	mind 0,50 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	mind 0,50 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 030400
	Remmers SL Floor Art 01-3 -- Farbige Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.1
10	Egalisieren der vorbereiteten Flächen, nach
	klebfreiem Erhärten der vorangegangenen Schicht, 
	mit einemAusgleichsspachtel, bestehend aus 1 
	Gewichtsteil Epoxy ST 100, einem 
	lösemittelfreien, transparenten,
	mechanisch hoch belastbaren, zweikomponentigen 
	Epoxydharz und 1 Gewichtsteil Selectmix SBL DF
	(Körnung 0,09-0,25 mm). Das Material wird in
	geeigneter Weise, z. B. Mittels gezahnten 
	Gummischieber, Glätt- oder
	Zahnkelle gleichmäßig auf der Fläche aufgebracht,
	so dass eine glatte Fläche entsteht. Anschließend
	wird die nochfrische Schicht mittels Stachelwalze
	oder Farbroller nachgerollt. Die Schichtdicke ist
	abhängig vom Rauigkeitsprofil des Untergrundes.
	
	Hinweis:
	Ist nicht gewährleistet, dass innerhalb von 48
	Std. weitergearbeitet werden kann, so ist die
	frische Schicht gezielt abzustreuen mit Quarz
	03/08 DF. In diesem Fall ist die Schicht nach
	klebfreiem Erhärten mittels Tellerschleifmaschine
	mit geeignetem Schleifwerkzeug zu schleifen, um
	herausstehende Quarzsandspitzen zu brechen.
	Verbrauch:
	je mm Schichtdicke
	mind, 0,85 kg/m² Remmers Epoxy ST 100
	mind. 0,85 kg/m² Remmers Selektmix SBL DF <6751>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
11	Liefern und Herstellen einer glatten 
	Fließbeschichtung auf den vorbereiteten 
	Flächen mit einem lösemittelfreien 2-K
	EP-Bindemittel.
	
	gewähltes Produkt:
	Epoxy OS Color
	
	Farbton: nach Wahl des AG
	
	Bewertungskriterium Produkt:
	physiologisch unbedenklich
	VOC-geprüft gemäß AgBB
	Verbrauch:
	ca. 1,5 kg/m² Remmers Epoxy OS Color <6980-6984>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 030400
	Remmers SL Floor Art 01-3 -- Farbige Fließbeschichtung mit Kontrasteinstreuung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
12	In die noch frische Schicht werden
	Remmers Artico Flake per Hand oder
	Flockenpistole gleichmäßig bis zum
	gewünschten Abdeckungsgrad eingebracht.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Articoflake
	Verbrauch:
	ca. 0,03-0,05 kg/m² Remmers Colorflakes
	<6461-6465>(Farbton nach Wahl des AG)
	______	m²	_____________	_____________
13	Versiegeln der vorangegangenen
	Beschichtung, nach klebfreiem Erhärten,
	jedoch innerhalb von 48 Std. mit 
	PUR Top M Plus 2K, einer transparenten,
	matten, lösemittelfreien,
	rutschhemmenden, zweikomponentigen
	Polyurethan-Harz-Versiegelung. 
	Das Material wird mittels geeignetem
	kurzfloorigen Farbroller gleichmäßig
	aufgebracht und anschließend innerhalb
	von 15 min. mit einem geeignetem,
	kurzfloorigen, trockenen Farbroller in
	einer Richtung nachgerollt.
	
	Hinweis:
	Zur Vermeidung von
	Glanzgradunterschieden sind die
	verwendeteten Rollen nach spätestens 20
	min. gegen Neue auszutauschen. Dieses
	gilt es in der Werkzeugbedarfsplanung 
	zu berücksichtigen.
	Verbrauch:
	max. 0,10 kg/m²  PUR Top M Plus 2K <6736>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 8