Muster-Leistungsbeschreibung
	BI060007
	Remmers OS 5b (OS DI) - Beschichtung mit geringer 
	Rissüberbrückungsfähigkeit für nicht begeh- und befahrbare 
	Flächen mit Kratz- und Ausgleichspachtelung (geprüft nach DIN 
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung BI060007
	Remmers OS 5b (OS DI) - Beschichtung mit geringer Rissüberbrückungsfähigkeit für 
	nicht begeh- und befahrbare Flächen mit Kratz- und Ausgleichspachtelung (geprüft 
	nach DIN 18533)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
	Hinweis zu sachkundigem Planer (SKP)
	Gemäß den geltenden Regelwerken sind
	Betoninstandsetzungsmaßnahmen 
	durch einen sachkundigen Planer (SKP) zu planen. 
	
	Die Planung umfasst u.a.
	- Bedarfsermittlung
	- Bauzustandsanalyse
	- Instandsetzungskonzept
	- Ausführungskontrolle
	- Wartungsplan
	
	Der SPK beurteilt die Maßnahmen hinsichtlich
	der Erhaltung der Standsicherheit und legt fest,
	welche Maßnahmen zur Überwachung der Ausführung
	(siehe Teil 3 der
	DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie) zu treffen sind.
	
	Diese Angaben sind in die Ausschreibungsunterlagen
	aufzunehmen.
1	Untergrundvorbehandlung mit geeignetem
	Verfahren
	Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen
	mit geeignetem Verfahren zur Erzielung eines
	sauberen und tragfähigen Untergrundes, frei von 
	haftungsmindernden Schichten. 
	Der Untergrund muss nach der
	Untergrundvorbehandlung
	die geforderten Werte aus den technischen
	Unterlagen des nachfolgenden 
	Instandsetzungssysystems aufweisen 
	bzw. zur Applikation der nachfolgenden
	Arbeitsgänge geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung BI060007
	Remmers OS 5b (OS DI) - Beschichtung mit geringer Rissüberbrückungsfähigkeit für 
	nicht begeh- und befahrbare Flächen mit Kratz- und Ausgleichspachtelung (geprüft 
	nach DIN 18533)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
2	Kratzspachtelung (Betofix OS 5b+)
	Aufbringen einer Kratzspachtelung aus einem
	zweikomponentigen polymer-Zement-Gemisch
	auf den vorbereiteten Untergrund
	
	Bauteil:_________________
	
	Produkt: Remmers Betofix OS 5b+ 
	
	Produktanforderungen:
	Oberflächenschutzsystem für Beton nach DIN EN
	1504-2 für die Verfahren 1.3, 2.2 und 8.2
	Erfüllt die Anforderungen des Systems OS 5b/OS DI
	bei 2 mm Schichtdicke
	Beschichtung für frei bewitterte, nicht befahrene
	Betonflächen mit oberflächennahen Rissen auch im
	Sprühbereich von Auftausalzen
	Abdichtung unter durchlässigen Fahrbahnbelägen
	Abdichtung nach DIN 18533
	Abdichtung von Bauteilfugen gem. PG-FBB
	Zweikomponentig
	Kunststoffmodifiziert
	Kälteelastisch bis -20 °C (B2)
	Rissüberbrückend
	Frost- und tauwechselbeständig
	Brandverhalten Klasse E
	Maschinell verarbeitbar
	
	Rissüberbrückungsklasse	B2 (-20°)
	Brandverhalten	Klasse E
	Durchtrocknungszeit	Ca. 1 d (20 °C, 65 % rel. F.)
	Frischmörtelrohdichte	Ca. 1,45 kg/dm³
	 
	Mindestschichtdicke	Trocken: 
	2 mm als OS 5b/OS DI
	2 mm als MDS
	Nass:
	2,3 mm als OS 5b/OS DI
	2,3 mm als MDS
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	Ca. 1,7 kg/m²/mm Trockenschichtdicke
	Remmers Betofix OS 5b+ <1113>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung BI060007
	Remmers OS 5b (OS DI) - Beschichtung mit geringer Rissüberbrückungsfähigkeit für 
	nicht begeh- und befahrbare Flächen mit Kratz- und Ausgleichspachtelung (geprüft 
	nach DIN 18533)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
3	Rissüberbrückender Oberflächenschutz und
	Abdichtung (Betofix OS 5b+)
	Liefern und Aufbringen einer
	Oberflächenschutzbeschichtung
	und Abdichtung auf Basis eines rissüberbrückenden,
	mineralischen Polymer-Zement-Gemisches.
	 
	Bauteil:_____________
	
	Geforderte Gesamtschichtdicke:__________mm
	
	Produkt: Remmers Betofix 5b+ 
	
	Produktanforderungen:
	Oberflächenschutzsystem für Beton nach DIN EN
	1504-2 für die Verfahren 1.3, 2.2 und 8.2
	Erfüllt die Anforderungen des Systems OS 5b/OS DI
	bei 2 mm Schichtdicke
	Beschichtung für frei bewitterte, nicht befahrene
	Betonflächen mit oberflächennahen Rissen auch im
	Sprühbereich von Auftausalzen
	Abdichtung unter durchlässigen Fahrbahnbelägen
	Abdichtung nach DIN 18533 mit abPz
	Abdichtung von Bauteilfugen gem. PG-FBB
	Zweikomponentig
	Kunststoffmodifiziert
	Kälteelastisch bis -20 °C (B2)
	Rissüberbrückend
	Frost- und tauwechselbeständig
	Brandverhalten Klasse E
	Maschinell verarbeitbar
	 
	Rissüberbrückungsklasse	B2 (-20°)
	Brandverhalten	Klasse E
	Durchtrocknungszeit	Ca. 1 d (20 °C, 65 % rel. F.)
	Frischmörtelrohdichte	Ca. 1,45 kg/dm³
	 
	Mindestschichtdicke	Trocken: 
	2 mm als OS 5b/OS DI
	2 mm als MDS
	Nass:
	2,3 mm als OS 5b/OS DI
	2,3 mm als MDS
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 1,7 kg/m²/mm Trockenschichtdicke
	ca. 3,4 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke
	Remmers Betofix OS 5b+ <1113>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung BI060007
	Remmers OS 5b (OS DI) - Beschichtung mit geringer Rissüberbrückungsfähigkeit für 
	nicht begeh- und befahrbare Flächen mit Kratz- und Ausgleichspachtelung (geprüft 
	nach DIN 18533)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
	*** Bedarfsposition ohne GP
4	Hochwertige Reinacrylat-Beschichtung
	(Color PA)
	Liefern und Herstellen einer Beschichtung
	aus einer CO2-bremsenden und
	wasserabweisende Reinacrylat-Farbe
	mit lichtechten alkalibeständigen Oxidpigmenten.
	
	Bauteil:_________________
	
	Anzahl der Aufträge: __________ 
	
	Farbton _________nach Farbtonkollektion des
	Herstellers
	Produkt: Remmers Color PA
	
	Produktanforderungen:
	überbrückt leichte, ruhende Haarrisse im 
	Untergrund,
	Witterungsbeständigkeit: sehr gut,
	Oberflächenstruktur: glatt,
	Glanzgrad: seidenmatt,
	vergilbungs- und weichmacherfrei!
	Werte einer zweimaligen Beschichtung mit 
	einer Trockenschichtdicke von 140 µm:
	Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert 
	(DIN 52615)      < 0,3 m,
	CO2-Durchlässigkeit (DIN 52615) sd = 252 m
	Wasseraufnahmekoeffizient (DIN 52617)
	w < 0,1 kg/(m²h0,5).
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA weiß <6500> je
	Anstrichje nach Untergrundbeschaffenheit
	ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA <6530> je Anstrich
	je nach Untergrundbeschaffenheit
	nach Remmers Farbtonkollektion
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 5