Muster-Leistungsbeschreibung
	0101
	Sanierung von Putzflächen versotteter Schornsteine in 
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 0101
	Sanierung von Putzflächen versotteter Schornsteine in Innenräumen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Der Untergrund muß saugfähig, sauber, tragfähig,
	frei von biologischem Bewuchs,Tensiden, Staub- und
	Schalmittel-, Öl- und Fettrückständen u.a.
	trennenden Substanzen sein.
	
	Baumängel wie Risse, rissige Fugen, fehlerhafte
	Anschlüsse, aufsteigende und hygroskopische
	Feuchtigkeit müssen vorher beseitigt werden. 
	
	Bei Vorhandensein von bauschädlichen Salzen ist
	eine quantitative Schadsalzanalyse unerlässlich.
	Alle nicht zu behandelnden Flächen und solche, 
	die nicht mit dem jeweiligen Produkt
	in Berührung kommen sollen, wie z. B. Fenster,
	Türen,Wand- u. Bodenflächen sind mittels 
	Polyethylenfolien,Hartfaserplatten oder anderer 
	geeigneter Maßnahmen
	abzudecken und zu schützen.
	Der durch die Arbeiten anfallende Schmutz bzw.
	Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist
	von diesem gemäß den örtlichen Bestimmungen
	aufzufangen und sach- und fachgerecht zu
	entsorgen.Die örtlich geltenden 
	Emissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.
1	Altputz mit der Mörtelgruppe______
	bis min. 80 cm über 
	Schadensrand entfernen.
	Anfallenden Bauschutt in 
	Container verladen und abfahren.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 0101
	Sanierung von Putzflächen versotteter Schornsteine in Innenräumen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2	Imprägnierung der vorbereiteten Wandflächen
	mit der lösemittelfreien Spezialgrundierung 
	zur Immobilisierung von Sulfaten mit
	Remmers Sulfatex LQ.
	
	Material drucklos im Flutverfahren 
	in mehreren Arbeitsgängen nass in nass
	auftragen.
	Vorgang solange wiederholen (nass in nass) 
	bis keine weitere Materialaufnahme mehr
	festzustellen ist.
	
	Oberflächen vollständig abtrocknen lassen.
	Verbrauch:
	je nach Untergrund ca. 0,5 -1,0 kg/m² Remmers
	Sulfatex LQ <0663>
	______	m²	_____________	_____________
3	Abzudichtende, mineralische 
	Untergründe mit dem lösemittelfreien, 
	verfestigenden Verkieselungskonzentrat, 
	Remmers Kiesol, 1:1 mit Wasser verdünnt,
	grundieren. Pfützenbildung vermeiden.
	
	Grundierung vollsatt auf den vorbereiteten 
	Untergrund auftragen. Stark saugfähige Untergründe
	bei Bedarf mit Wasser vornässen. 
	Materialüberschüsse umgehend entfernen.
	
	Grundierung nicht auftrocknen lassen, bei größeren
	Flächen abschnittsweise vorgehen.
	Nachfolgende Arbeiten frisch in frisch - innerhalb
	der Reaktionszeit - ausführen.
	Verbrauch:
	Ca. 0,1 - 0,3 kg/m²  Remmers Kiesol <1810>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 0101
	Sanierung von Putzflächen versotteter Schornsteine in Innenräumen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4	Herstellen einer Haftbrücke / Zwischenabdichtung
	aus der hoch sulfatbeständigen,
	mineralischen Dichtungsschlämme, 
	Remmers WP Sulfatex.
	
	Angemischtes Material mittels Schlämmbürste
	einlagig, auf die noch frische, mattfeuchte 
	Grundierung auftragen.
	Verbrauch:
	Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
	Remmers WP Sulfatex <0430>
	______	m²	_____________	_____________
5	Ganzflächige Untergrundegalisierung 
	mit dem mineralischen Dichtspachtel 
	mit hohem Sulfatwiderstand,
	Remmers WP DS Levell.
	
	Angemischtes Material im Spachtelverfahren
	in die frische Haftbrücke applizieren.
	Einlagige Schichtdicke < 50 mm.
	Verbrauch:
	Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	m²	_____________	_____________
6	Lunker und Poren auf dem vorbereiteten,
	trockenen Untergrund mittels einer 
	Kratzspachtelung aus der 2.-komp.,  
	rissüberbrückenden, mineralischen
	Dichtungsschlämme Remmers MB 2K 
	verschließen und egalisieren.
	
	Angemischtes Material mittels Glätter oder
	Schlämmbürste in einer dünnen Schicht auf den 
	vorbereiteten Untergrund auftragen 
	und oberflächenbündig abziehen.
	Verbrauch:
	Ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 0101
	Sanierung von Putzflächen versotteter Schornsteine in Innenräumen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
7	Abdichtung aus der 2.-komp., 
	rissüberbrückenden, mineralischen 
	Dichtungsschlämme (MDS, geprüft 
	nach PG-MDS/FPD und PG-FBB Teil 1), 
	Remmers MB 2K, herstellen.
	Mindesttrockenschichtdicke 2 mm.
	
	Angemischtes Material mittels geeignetem
	Applikationsverfahren 2-lagig auf den
	vorbereiteten Untergrund auftragen.
	Verbrauch:
	Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 
	Remmers MB 2K <3014>
	______	m²	_____________	_____________
8	Dünnschichtputz auf der abgedichteten Wandfläche
	aus dem hochvergüteten, 
	wasser-, und frostbeständigen
	Klebe- und Armierungsmörtel
	Remmers VM Fill,
	auftragen und dauerelastisches, verrottungsfestes
	Armierungsgewebe Remmers Tex 4/100,
	einarbeiten.
	
	Mit dem angemischten Mörtel eine Kratzspachtelung
	auf die durchtrocknete Abdichtung aufbringen. 
	Anschließend mittels geeignetem Werkzeug den
	Mörtel "frisch in frisch" in einer Schichtdicke 
	von 3 - 4 mm aufziehen. Armierungsgewebe im 
	oberen Drittel des Putzes falten- und blasenfrei 
	einbetten,Gewebebahnen mind. 10 cm überlappen 
	lassen.Nach kurzer Ansteifphase Filzschicht 
	aus VM Fill frisch in frisch auf Armierungsschicht
	auftragenund glätten.
	Oberfläche nach dem Ansteifen zum geeigneten
	Zeitpunkt mit dem Schwammbrett abfilzen.
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke 
	Remmers VM Fill <0517>
	Verbrauch bei 5 mm Schichtdicke: 6 kg/m² Remmers
	VM Fill <0517>
	ca. 1,1 m²/m²
	Remmers Tex 4/100 <3880>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 0101
	Sanierung von Putzflächen versotteter Schornsteine in Innenräumen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
9	Farbbeschichtung aus der hoch 
	wasserdampfdurchlässigen, lösemittelfreien 
	und emissionsarmen Innenwandfarbe 
	Remmers Color SP herstellen.
	
	Material gut aufrühren.
	Tragfähige, tockene und staubfreie Flächen mit 
	geeignetem Werkzeug beschichten.
	Material je nach Untergrundbeschaffenheit in 
	1-2 Arbeitsgängen applizieren.
	Verbrauch:
	Ca. 0,13 - 0,15 l/m² je Arbeitsgang
	Remmers Color SP <3080>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 6