Muster-Leistungsbeschreibung
	3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Vorbemerkungen
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweis zur Schimmelbeseitigung
	Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Sanierung
	ist die Beseitigung der Ursachen, die zu dem
	Auftreten des Schimmelpilzwachstums geführt haben.
	Bauseitige Schäden sind zu beheben und die
	Raumnutzer darüber aufzuklären, wie in Zukunft ein
	Schimmelpilzwachstum vermieden werden kann.
	
	Für die Beseitigung eines Schimmelbefalls sind die
	gesetzlichen und arbeitsschutzrechtlichen
	Vorgaben sowie die allgemein anerkannten Regel der
	Technik zu berücksichtigen.
	Hinweise zur Baustelleneinrichtung
	Geräte, Werkzeuge und sonstige
	Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
	Erfüllung der Bauleistungen gehören,
	antransportieren, bereitstellen und,
	soweit nicht gesondert berechnet,
	betriebsfertig einrichten, einschl. aller dazu
	notwendigen Arbeiten. Baubüros,
	Unterkünfte, Werkstätten, Läger o. ä. 
	soweit erforderlich,
	antransportieren, aufbauen und
	einrichten. Strom-, Wasser- und
	Fernsprechanschluss sowie
	Entsorgungseinrichtungen o.ä. für die
	Baustelle herstellen. Die
	Verbrauchskosten werden separat zu Lasten
	des AN abgerechnet. Kosten für Vorhaltung 
	und Betrieb von Werkzeugen und Geräten,
	sind nicht in diese Pauschale, sondern mit in
	die Einheitspreise der entsprechenden
	Teilleistungen einzurechnen.
	Hinweis zur Untergrundbeschaffenheit
	Der Untergrund muß saugfähig, sauber, tragfähig,
	frei von biologischem Bewuchs,Tensiden, Staub- und
	Schalmittel-, Öl- und Fettrückständen u.a.
	trennenden Substanzen sein.
	
	Baumängel wie Risse, rissige Fugen, fehlerhafte
	Anschlüsse, aufsteigende und hygroskopische
	Feuchtigkeit müssen vorher beseitigt werden. 
	
	Bei Vorhandensein von bauschädlichen Salzen ist
	eine quantitative Schadsalzanalyse unerlässlich.
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweis zum Schutz angrenzender Bauteile
	Alle nicht zu behandelnden Flächen und solche, 
	die nicht mit dem jeweiligen Produkt
	in Berührung kommen sollen, wie z. B. Fenster,
	Türen,Wand- u. Bodenflächen sind mittels 
	Polyethylenfolien,Hartfaserplatten oder anderer 
	geeigneter Maßnahmen
	abzudecken und zu schützen.
	Hinweis zur Abfallentsorgung
	Der durch die Arbeiten anfallende Schmutz bzw.
	Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist
	von diesem gemäß den örtlichen Bestimmungen
	aufzufangen und sach- und fachgerecht zu
	entsorgen.Die örtlich geltenden 
	Emissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2	Vor- und Nachbehandlung
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.01	Temporäre Sofortbehandlung bei
	Schimmelbefall (First-Aid-Kit)
	Sofortige Bindung von Schimmelpilzsporen sowie 
	Eliminieren von Schimmelpilzen auf mineralischen
	und anderen alkoholbeständigen Untergründen mit
	einem Set aus einem 
	fungiziden,  alkoholbasiertem Gel und einer
	ableitfähigen,alkoholbeständigen, antistatischen 
	Folie.
	Produkt: Power Protect First-Aid-Kit
	oder glw.
	
	Eigenschaften:
	Verhindert Sporenemissionen in die Raumluft
	Alkoholbasiert
	Depotwirkung bis zur Schimmelsanierung
	Wirkt schnell und selbstständig
	Tiefenwirksam
	
	Produktkenndaten Gel:
	Dichte (20 °C) 0,86 g/ml
	
	Produktkenndaten Folie:
	Dicke 100 µm
	Oberflächenwiderstand 10*9 bis 10*11 Ohm
	
	Angebotenes Produkt:_______________

	Nach max. 14 Tagen hat die
	Schimmelsanierungsmaßnahme zu erfolgen, alternativ
	ist dieFläche erneut zu behandeln.
	Verbrauch:
	Power Protect First-Aid-Kit <0679>
	ca. 2.000 ml/m² Power Protect First-Aid-Gel <0684>
	ca: 1 m²/m² Power Protect First-Aid-Sheet <4956>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.02	Entfernen von biologischen Belägen auf
	Oberflächen (Schimmel-Stop)
	Entfernen von Schimmelpilzen mit selbstständig
	wirkendem, aktivem Spezialreiniger
	
	Produkt: Remmers Schimmel-Stop
	oder glw.
	
	Produktkenndaten:
	Lösemittelfrei
	Dichte (20 °C) Ca. 1,01 g/ml
	pH-Wert Ca. 11
	
	Angebotenes Produkt:_______________
	Verbrauch:
	ca.: 0,1 kg/m² Remmers Schimmel-Stop <0693>
	je nach Grad des Befalls
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.03	Binden von Schimmelpilzsporen auf
	belasteten Oberflächen (Sporenbinder)
	Binden von Schimmelpilzsporen mit losemittel-und
	weichmacherfreien Spezialgrundierung.
	
	Produkt: Remmers Sporenbinder
	oder glw.
	
	Eigenschaften:
	Komplexiert und bindet
	Reduziert die Schimmelsporenbelastung in der
	RaumluftLösemittel- und weichmacherfrei
	Wasserverdünnbar
	
	Produktkenndaten:
	Farbton Milchig weiß
	Dichte (20 °C) 1,10 kg/l
	Viskosität DIN 4: 12 sec.
	pH-Wert < 11,5
	
	Angebotenes Produkt:_____________
	Verbrauch:
	ca.: 0,1 l/m² Remmers Sporenbinder <2990>
	je nach Untergrundbeschaffenheit
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.04	Vorbehandlung stark saugender Altputze
	(Primer Hydro F)
	Vorbehandlung stark saugender, aber tragfähiger
	Altputzflächen mit einer wässrigen Grundierung 
	mit verfestigender Wirkung.
	
	Produkt: Remmers Primer Hydro F
	oder glw.
	
	Eigenschaften:
	Oberflächenfestigend
	Saugfähigkeitsegalisierend
	Schnell trocknend
	
	Produktkenndaten:
	Festkörpergehalt Ca. 16 %
	Dichte (20 °C) Ca. 1,0 g/cm³
	pH-Wert Ca. 8
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 0,1 - 0,4 l/m² Remmers Primer Hydro F <2842> 
	je nach Untergrund
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.05	Reduzierung der Sporenbelastung in der
	Raumluft und auf Oberflächen
	Abtöten von Schimmelpilzsporen in der Raumluft und
	auf Oberflächen mit einem chlorfreien Konzentrat.
	
	Produkt: Remmers Sporenfrei
	oder glw.
	
	Eigenschaften:
	Keim- und sporenabtötend
	Frei von Aktivchlor, organischen Bioziden,
	Aldehyden und Ammoniumverbindungen
	Verträglich mit allen üblichen Bauuntergründen
	
	Produktkenndaten:
	Dichte (20 °C) Ca. 1,05 g/ml
	pH-Wert Ca. 3,0
	
	Angebotenes Produkt:_________________
	Verbrauch:
	Aerosol-Verfahren:
	ca. 3 - 5 ml/m³ Raumluft
	Flächenanwendung:
	ca. 200 ml/m²
	Remmers Sporenfrei <1060>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
3	Vor- und Nacharbeiten
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.01	Nicht tragfähigen Altputz entfernen,
	Nicht tragfähigen Altputz durch geeignete
	Maßnahmenvollflächig entfernen.
	
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.02	Befallenen Altputz entfernen
	Mit Schimmelpilzen befallenen Altputz 
	durch geeignete Maßnahmen vollflächig entfernen.
	
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.03	Gipsputz entfernen
	Gipsputz durch geeignete Maßnahmen
	vollflächig entfernen.
	
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.04	Zurückstemmen der Fensterlaibungen
	Zurückstemmen der Fensterlaibungen 
	auf ein gefordertes Einbaumaß von _______cm.
	______	Stk	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.05	Schadhafte Fugen ausräumen
	Ausräumen der schadhaften Fugen im Mauerwerk.
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.06	Entfernen der vorhandenen Tapeten und
	Anstriche
	Entfernen der vorhandenen Tapeten und Anstriche.
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.07	Vorspritzmörtel netzförmig auf saugenden
	Untergründen (SP Prep)
	Haftbrücke aus mineralischem Vorspritzmörtel  
	auf den vorbereiteten, saugfähigen Untergrund
	(Mauerwerk) 
	für nachfolgenden Verputz netzförmig 
	(Deckungsfläche 50-70 % deckend) 
	mit max. 5 mm Schichtdicke aufbringen.
	
	Produkt: Remmers SP Prep
	oder glw. 
	
	Eigenschaften:
	hoher Sulfatwiderstand
	niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA)
	
	Produktkenndaten.
	Schüttdichte Ca. 1,7 kg/dm³
	Wasserdampfdurchlässigkeit µ = 15
	Wassereindringtiefe Nach 1 h > 5 mm
	Brandverhalten Klasse A1
	Druckfestigkeit (28 d) CS IV (> 6,0 N/mm²)
	Fremdüberwachung GG-Cert + WTA
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 3-4 kg/m² Remmers SP Prep <0400>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.08	Untergrundegalisierung mit Grundputz (SP
	Levell)
	Egalisierung von Unebenheiten und tiefliegenden
	Fugensowie Herstellen eines ebenen, tragfähigen 
	Untergrundes mit einem mineralischen, nicht 
	hydrophobierten, diffusionsoffenen 
	Kalk-Zement-Putz.Qualitätsstufe: Q2 für 
	abgezogene Putze
	Produkt: Remmers SP Levell
	oder glw.
	
	Eigenschaften:
	Hohes Salzspeichervermögen
	Porosität 51 Vol.%
	Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer
	Alkaligehalt (SR/NA)
	Wasserdampfdiffusionsoffen
	Kapillaraktiv
	
	Produktkenndaten:
	Porosität > 45 Vol.%
	Schüttdichte ca. 1,0 kg/dm³
	Kap. Wasseraufnahme w24 > 1,0 kg/m²
	Wasserdampfdurchlässigkeit µ = 15
	Wassereindringtiefe Nach 24 h > 5 mm
	Brandverhalten Klasse A1
	Druckfestigkeit CS III (3,5 - 7,5 N/mm²)
	Fremdüberwachung GG-Cert + WTA
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 9,5 kg/m² bei 10 mm Schichtdicke
	Remmers SP Levell <0401>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	10 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.09	Entkopplung zu angrenzenden sowie
	feuchteempfindlichen Bauteilen
	Lieferung und Einbau eines 
	geschlossenzelligen Polyurethanschaum-Klebebandes
	zur thermischen, hygrischen und akustischen
	Entkoppelung angrenzender Bauteile, z.B.
	Wand-Boden-, Wand-Wand-,
	Wand-Decke-Anschlussbereiche.
	
	Produkt:
	Remmers Trennwandstreifen
	oder glw.
	
	Maße:
	Dicke 3 mm
	Breite 75 mm
	Länge je Rolle 30 m
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
		 1,1 m/m Remmers Trennwandstreifen <4258>
	______	m²	_____________	_____________
3.10	Fenster- und Türanschlüsse
	herstellen
	Anschlüsse an Fenster- und Türrahmen 
	mit einem einseitig selbstklebendem,
	vorkomprimierten, elastischen, weichmacherfreien,
	geschlossenzelligen Schaumstoffdichtungsband in
	PP-Folie zur nachträglichen 
	Entkomprimierung winddicht herstellen.
	
	Produkt:
	Remmers Kompriband 15/5-10 
	oder glw.
	
	Produkteigenschaften:
	Luftdicht, entspricht den Vorgaben der DIN
	41078-7, der RAL-gütegesicherten Fenstermontage
	Erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 
	für Beanspruchungsgruppe GB R
	Luftdurchlässigkeit: a-Wert < 0,1
	m³/(h*m*(daPa)2*3)
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	1,1 m/m Remmers Kompriband 15/5-10 <4268>
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	11 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.11	Kellenschnitt in Innenecken mit
	Acryldichtstoff schließen
	Kellenschnitt in allen Inneneckbereichen
	herstellenund nach Abtrocknen der Spachtel oder 
	Putze mitAcryldichtstoff verschließen.
	
	Produkt:
	Remmers Acryl 100
	oder glw.
	
	Produktkenndaten im Anlieferungszustand:
	Dichte (DIN EN ISO 1183-1A) 1,6 g/cm³
	Viskosität Pastös/standfest
	Hautbildung Ca. 15 Min. (+23°C/50 % rF)
	
	Produktkenndaten im ausreagierten Zustand:
	Reißdehnung (DIN EN ISO 8339)  400 %
	Dehnspannungswert 100 % (DIN EN ISO 8339) 0,06
	N/mm²Volumenverlust(DIN EN ISO 10563) < 20 %
	Zulässige Gesamtverformung (DIN EN 15651-1) 12,5 %
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 100 ml/m bei 1 cm² Fugenquerschnitt
	Remmers Acryl 100 <7370>
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	12 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4	Schimmel-Sanierplatten
	*** Grundposition ZZ 001.0
4.01	Calcium-Silikat-Innendämmung SLP CS 25
	Einbau der Calcium-Silikat-Innendämmplatten 
	durch vollflächige Verklebung mit
	systemzugehörigem, hydraulisch erhärtenden 
	Ansetzkleber auf dem vorbereiteten Untergrund.
	
	Produkte:
	Remmers SLP Fix
	Remmers SLP CS 25
	oder glw.
	
	Systemeigenschaften:
	Wärmedämmend und schimmelhemmend
	Wasserdampfdiffusionsoffen
	Kapillaraktiv
	Frei von Quarzsanden und Quarzmehlen
	
	Produktkenndaten Ansetzkleber:
	w80:   0,0789 m³/m³
	wsat:  0,257 m³/m³
	Wärmeleitfähigkeit 0,93 W/(m·k)
	Aw-Wert 0,0085 kg/(m²s )
	Wasseraufnahmekoeffizient 0,51 kg/(m²h0,5)
	Wasserdampfdiffusion µ 35
	
	Produktkenndaten Dämmplatte:
	Plattenstärke: 25 mm
	Trockenrohdichte ca. 300 kg/m³
	Porosität ca. 85 Vol.-%
	Wärmeleitfähigkeit ca. 0,0727 W/(m•K)
	Baustoffklasse A1 nicht brennbar
	Kap. Wasseraufnahme w24 Ca. 77 kg/(m² · h0,5)
	Wasserdampfdiffusion 05/50µ = 4,6
	Biegezugfestigkeit Ca. 1,1 N/mm²
	Druckfestigkeit Ca. 2,0 N/mm²
	
	Angebotene Produkte:
	______________
	______________
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke,
	ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung
	Remmers SLP Fix <0513>
	1,1 m²/m² Remmers SLP CS 25 <0273>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	13 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.1
4.02	Calcium-Silikat-Innendämmung SLP CS 30
	Einbau der Calcium-Silikat-Innendämmplatten 
	durch vollflächige Verklebung mit
	systemzugehörigem, hydraulisch erhärtenden 
	Ansetzkleber auf dem vorbereiteten Untergrund.
	
	Produkte:
	Remmers SLP Fix 
	Remmers SLP CS 30
	oder glw.
	
	Systemeigenschaften:
	Wärmedämmend und schimmelhemmend
	Wasserdampfdiffusionsoffen
	Kapillaraktiv
	Frei von Quarzsanden und Quarzmehlen
	
	Produktkenndaten Ansetzkleber:
	w80:   0,0789 m³/m³
	wsat:  0,257 m³/m³
	Wärmeleitfähigkeit 0,93 W/(m·k)
	Aw-Wert 0,0085 kg/(m²s )
	Wasseraufnahmekoeffizient 0,51 kg/(m²h0,5)
	Wasserdampfdiffusion µ 35
	
	Produktkenndaten Dämmplatte:
	Plattenstärke: 30 mm
	Trockenrohdichte ca. 300 kg/m³
	Porosität ca. 85 Vol.-%
	Wärmeleitfähigkeit ca. 0,0727 W/(m•K)
	Baustoffklasse A1 nicht brennbar
	Kap. Wasseraufnahme w24 Ca. 77 kg/(m² · h0,5)
	Wasserdampfdiffusion 05/50µ = 4,6
	Biegezugfestigkeit Ca. 1,1 N/mm²
	Druckfestigkeit Ca. 2,0 N/mm²
	
	Angebotene Produkte:
	______________
	______________
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke,
	ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung
	Remmers SLP Fix <0513>
	1,1 m²/m² Remmers SLP CS 30 <0274>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	14 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.2
4.03	Calcium-Silikat-Innendämmung SLP CS 50
	Einbau der Calcium-Silikat-Innendämmplatten 
	durch vollflächige Verklebung mit
	systemzugehörigem, hydraulisch erhärtenden 
	Ansetzkleber auf dem vorbereiteten Untergrund.
	
	Produkte:
	Remmers SLP Fix 
	Remmers SLP CS 30
	oder glw.
	
	Systemeigenschaften:
	Wärmedämmend und schimmelhemmend
	Wasserdampfdiffusionsoffen
	Kapillaraktiv
	Frei von Quarzsanden und Quarzmehlen
	
	Produktkenndaten Ansetzkleber:
	w80:   0,0789 m³/m³
	wsat:  0,257 m³/m³
	Wärmeleitfähigkeit 0,93 W/(m·k)
	Aw-Wert 0,0085 kg/(m²s )
	Wasseraufnahmekoeffizient 0,51 kg/(m²h0,5)
	Wasserdampfdiffusion µ 35
	
	Produktkenndaten Dämmplatte:
	Plattenstärke: 50 mm
	Trockenrohdichte ca. 300 kg/m³
	Porosität ca. 85 Vol.-%
	Wärmeleitfähigkeit ca. 0,0727 W/(m•K)
	Baustoffklasse A1 nicht brennbar
	Kap. Wasseraufnahme w24 Ca. 77 kg/(m² · h0,5)
	Wasserdampfdiffusion 05/50µ = 4,6
	Biegezugfestigkeit Ca. 1,1 N/mm²
	Druckfestigkeit Ca. 2,0 N/mm²
	
	Angebotene Produkte:
	______________
	______________
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke,
	ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung
	Remmers SLP Fix <0513>
	1,1 m²/m² Platte Remmers SLP CS 50 <0275>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	15 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4.04	Dämmung von Laibungen und Sturzbereichen
	Einbau von Calcium-Silikat-Laibungsplatten 
	im Bereich von Fenster- und Türlaibungen sowie
	Sturzbereichendurch vollflächige Verklebung mit 
	systemzugehörigem, hydraulisch erhärtenden 
	Ansetzkleber  auf dem vorbereiteten Untergrund.
	
	Produkte:
	Remmers SLP Fix
	Remmers SLP CS L
	oder glw.
	
	Produktkenndaten Laibungplatte:
	Trockenrohdichte ca. 300 kg/m³
	Porosität ca. 85 Vol. - %
	Wärmeleitfähigkeit ca. 0,0727 W/(m•K)
	Baustoffklasse A1 nicht brennbar
	Kapillare Wasseraufnahme ca. 77 kg/(m² · h0,5)
	Wasserdampfdiffusion 05/50µ = 4,6
	Biegezugfestigkeit ca. 1,1 N/mm²
	Druckfestigkeit ca. 2,0 N/mm²
	
	Anschlüsse an Fenster- und Türrahmen sind 
	mit einem einseitig selbstklebendem,
	vorkomprimierten, elastischen, weichmacherfreien,
	geschlossenzelligen Schaumstoffdichtungsband in
	PP-Folie zur nachträglichen 
	Entkomprimierung winddicht herzustellen.
	
	Angebotene Produkte:
	______________
	______________
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke,
	ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung
	Remmers SLP Fix <0513>
	1,1 m²/m² Remmers SLP CS L <0277>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	16 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4.05	Dämmkeile an Wand- und
	Deckenanschlüssen
	Einbau der Calcium-Silikat-Keilplatte  
	zur Kompensation von Wärmebrückeneffekten 
	in Decken- und Wandanschlussbereichen
	durch vollflächige Verklebung mit
	systemzugehörigem, hydraulisch erhärtenden 
	Ansetzkleber auf dem vorbereiteten Untergrund.
	
	Produkte:
	Remmers SLP Fix
	Remmers SLP CS K
	oder glw.
	
	Produktkenndaten Keilplatte:
	Trockenrohdichte ca. 300 kg/m³
	Porosität ca. 85 Vol. - %
	Wärmeleitfähigkeit ca. 0,0727 W/(m•K)
	Baustoffklasse A1 nicht brennbar
	Kapillare Wasseraufnahme ca. 77 kg/(m² · h0,5)
	Wasserdampfdiffusion 05/50µ = 4,6
	Biegezugfestigkeit ca. 1,1 N/mm²
	Druckfestigkeit ca. 2,0 N/mm²
	
	Angebotenes Produkte:
	______________
	______________
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke,
	ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung
	Remmers SLP Fix <0513>
	1,1 m²/m² Remmers SLP CS K <0276>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	17 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4.06	Einbau von Eck- und Kantenschutzprofilen
	Eck- und Kantenschutz mit PVC-Gewebewinkel 3 mm
	und  systemzugehörigem, hydraulisch erhärtenden
	Ansetzkleberim Bereich von Außenecken der 
	Innendämmungvor Aufbringen der Armierungsschicht 
	herstellen.
	Produkte:
	Remmers SLP Fix
	Remmers Gewebewinkel 3 mm
	oder glw.
	
	Produktkenndaten Ansetzkleber:
	w80:   0,0789 m³/m³
	wsat:  0,257 m³/m³
	Wärmeleitfähigkeit ? 0,93 W/(m·k)
	Aw-Wert 0,0085 kg/(m²s )
	Wasseraufnahmekoeffizient 0,51 kg/(m²h )
	Wasserdampfdiffusion µ 35
	
	Angebotene Produkte:
	______________
	______________
	Verbrauch:
	ca. 1,5 kg/m Remmers SLP Fix <0513>
	1,1 m/m Remmers Gewebewinkel 3 mm <4279>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	18 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4.07	Armierungsschicht mit mineralischem
	Feinspachtel (SL Fill Q3)
	Herstellen einer Armierungs- und Feinputzschicht 
	aus alkalibeständigem Glasfasergewebe und 
	systemzugehörigem kapillaraktivem,
	diffusionsoffenen, mineralischem Feinspachtel.
	Gesamtschichtdicke ca. 5 mm
	
	Einbettung von zusätzlichen Armierungsstreifen
	(ca. 50 x 30 cm) im Winkel von 45º in die
	Armierungsmasse an den Ecken
	von Einschnitten in das Innendämm-System, wie z.
	B. Fenster, Türen oder einbindende Mauern zur
	Aufnahme von Kerbspannungen.
	
	Produkte:
	Remmers SL Fill Q3
	Remmers Tex 4/100 
	oder glw.
	
	Produktkenndaten Armierungsgewebe:
		Flächengewicht: 160 g/m²
		Maschenweite: 4 x 4 mm
		Reißfestigkeit: nach ETAG 004 (pro 5 cm)
		• Kette 2100 N
		• Schuss 2200 N
		Gewebeappretur: alkalibeständig, weichmacherfrei
		und schiebefest
	
	Produktkenndaten Spachtel:
	Schüttdichte ca. 1,2 kg/dm³
	Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
	Wasserdampfdiffusion µ < 10
	Kap. Wasseraufnahme w24 > 1,0 kg/m²
	Größtkorn 0,5 mm
	
	Angebotene Produkte:
	______________
	______________
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m²/mm Remmers SL Fill Q3 <2997>
	ca. 1,1 m²/m²  Remmers Tex 4/100 <3880>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	19 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
4.08	Abglätten mit mineralischem Feinspachtel
	Q4 (SL Fill Q4)
	Abglätten und Herstellen feiner, geschlossener,
	anstrichfähiger Putzflächen der 
	Oberflächenqualitätsstufe Q4
	mit kapillaraktivem, diffusionsoffenen,
	mineralischem Feinspachtel.
	
	Produkt:
	Remmers SL Fill Q4 
	oder glw.
	
	Material in gewünschter Schichtdicke auftragen und
	bis zum Erreichen der Oberflächenqualitätsstufe 
	Q4mit geeignetem Werkzeug in mehreren 
	Arbeitsgängenglätten und nachbehandeln
	
	Produktkenndaten:
	Schichtdicke: Ansatzlos bis max. 2 mm
	Schüttdichte Ca. 1,1 kg/dm³
	Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
	Wasseraufnahmekoeffizient w24 > 1 kg/m²
	Wasserdampfdurchlässigkeit µ < 14
	Größtkorn ≤ 0,1 mm
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 1,1 kg/m²/mm Remmers SL Fill Q4 <0233>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	20 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
5	Farbbeschichtung
	*** Grundposition ZZ 002.0
5.01	Innenfarbe auf Silikatbasis (Color SL)
	Farbbeschichtung der vorbereiteten Wandflächen
	mit einer kapillaraktiven, lösemittel- und
	weichmacherfreien Silikatfarbe für Innenräume.
	
	Farbton nach Wahl des AG:____________ 
	
	Anzahl der Arbeitsgänge:_____
	
	Produkt: Remmers Color SL 
	oder glw.
	
	Eigenschaften:
	Kapillaraktiv
	Hoch wasserdampfdurchlässig
	Schimmelwidrig durch Alkalität 
	Lösemittel- und weichmacherfrei
	Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300
	Deckvermögen Klasse 2 bei 7 m²/l
	Glanzgrad: stumpfmatt
	
	Produktkenndaten:
	Dichte (20 °C) 1,48 kg/l
	Wasserdampfdurchlässigkeit s < 0,01 m
	Maximale Korngröße: fein (<100µ)
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	Ca. 0,15 l/m² je Arbeitsgang Remmers Color SL
	<0237>Sonderfarbtöne <0238>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	21 von 22

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 002.1
5.02	Kalkfarbe ohne organische
	Bindemittelanteile (Color CL Historic)
	Farbbeschichtung der vorbereiteten Wandflächen
	mit einer Kalkfarbe ohne organische
	Bindemittelanteile
	Farbton nach Wahl des AG:____________
	
	Anzahl der Arbeitsgänge:_____
	
	Produkt: Remmers Color CL Historic
	oder glw.
	
	Eigenschaften:
	Kapillaraktiv
	Hoch wasserdampdiffusionsfähig
	Hohes Deckvermögen
	Frei von organischen Bindemittelzusätzen
	Lösemittel- und weichmacherfrei
	Frei von Konservierungsmittel
	Mineralwasserbasiert
	Titandioxidfrei
	Allergikerfreundlich
	Natürlich antiseptisch
	Spannungsarm
	Hohes Haftvermögen
	
	Produktkenndaten im Anlieferungszustand:
	Bindemittel Dispergiertes Weißkalkhydrat
	Dichte (20 °C) 1,54 g/cm³
	Viskosität 3500 mPa·s
	pH-Wert > 11
	
	Produktkenndaten im ausreagierten Zustand:
	Wasserdampfdurchlässigkeit (DIN 52615): sd < 0,01
	mWasseraufnahmekoeffizient (DIN 52617): 
	Untergrundabhängig Glanzgrad Tuchmatt
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² je nach Untergrund und
	Arbeitsgang Remmers Color CL Historic <6569>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	22 von 22