Muster-Leistungsbeschreibung
	3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Vorbemerkungen
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Sanierung
	ist die Beseitigung der Ursachen, die zum
	Auftreten des Schimmelpilzwachstums geführt haben.
	Bauseitige Schäden sind zu beheben und die
	Raumnutzer aufzuklären, wie in Zukunft ein
	Schimmelpilzwachstum vermieden werden kann.
	
	Für die Beseitigung eines Schimmelbefalls sind die
	gesetzlichen und arbeitsschutzrechtlichen
	Vorgaben sowie die allgemein anerkannten Regel der
	Technik zu berücksichtigen.
	Geräte, Werkzeuge und sonstige
	Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
	Erfüllung der Bauleistungen gehören,
	antransportieren, bereitstellen und,
	soweit nicht gesondert berechnet,
	betriebsfertig einrichten, einschl. aller dazu
	notwendigen Arbeiten. Baubüros,
	Unterkünfte, Werkstätten, Läger o. ä. 
	soweit erforderlich,
	antransportieren, aufbauen und
	einrichten. Strom-, Wasser- und
	Fernsprechanschluss sowie
	Entsorgungseinrichtungen o.ä. für die
	Baustelle herstellen. Die
	Verbrauchskosten werden separat zu Lasten
	des AN abgerechnet. Kosten für Vorhaltung 
	und Betrieb von Werkzeugen und Geräten,
	sind nicht in diese Pauschale, sondern mit in
	die Einheitspreise der entsprechenden
	Teilleistungen einzurechnen.
	Der Untergrund muß saugfähig, sauber, tragfähig,
	frei von biologischem Bewuchs,Tensiden, Staub- und
	Schalmittel-, Öl- und Fettrückständen u.a.
	trennenden Substanzen sein.
	
	Baumängel wie Risse, rissige Fugen, fehlerhafte
	Anschlüsse, aufsteigende und hygroskopische
	Feuchtigkeit müssen vorher beseitigt werden. 
	
	Bei Vorhandensein von bauschädlichen Salzen ist
	eine quantitative Schadsalzanalyse unerlässlich.
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Alle nicht zu behandelnden Flächen und solche, 
	die nicht mit dem jeweiligen Produkt
	in Berührung kommen sollen, wie z. B. Fenster,
	Türen,Wand- u. Bodenflächen sind mittels 
	Polyethylenfolien,Hartfaserplatten oder anderer 
	geeigneter Maßnahmen
	abzudecken und zu schützen.
	Der durch die Arbeiten anfallende Schmutz bzw.
	Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist
	von diesem gemäß den örtlichen Bestimmungen
	aufzufangen und sach- und fachgerecht zu
	entsorgen.Die örtlich geltenden 
	Emissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.
2	Vor- und Nachbehandlung
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.01	Sofortige Bindung von Schimmelpilzsporen sowie 
	Eliminieren von Schimmelpilzen auf mineralischen
	und anderen alkoholbeständigen Untergründen mit
	dem Power Protect First-Aid-Kit.
	
	Power Protect First-Aid-Gel mit genügendem Druck
	in Mäander-, Kreuz- oder Linientechnik auf die zu
	behandelnde Fläche aufbringen.
	Homogene möglichst blasenfreie Schichtstärke von 1
	- 2 mmüber dem kontaminierten Bereich herstellen.
	
	Power Protect First-Aid-Sheet (Folie) dicht
	anliegend auflegen und Ränder umlaufend mit
	Klebeband abkleben.Material unter der Folie mit 
	geeignetem Werkzeug gleichmäßig verteilen.
	
	Nach max. 14 Tagen hat die
	Schimmelsanierungsmaßnahme zu erfolgen, alternativ
	ist dieFläche erneut zu behandeln.
	Verbrauch:
	Power Protect First-Aid-Kit <0679>
	ca. 2.000 ml/m² Power Protect First-Aid-Gel <0684>
	ca: 1 m²/m² Power Protect First-Aid-Sheet <4956>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.02	Entfernen von Schimmelpilzen mit aktivem
	SpezialreinigerSchimmel-Stop.
	
	Material im Abstand von ca. 15 cm direkt
	aufsprühen.Nach 30 Min. Oberfläche feucht 
	abwischen.Vorgang ggf. wiederholen.
	Verbrauch:
	ca.: 0,1 kg/m² Remmers Schimmel-Stop <0693>
	je nach Grad des Befalls
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.03	Binden von Schimmelpilzsporen mit Sporenbinder. 
	
	Produkt vor Gebrauch 1 : 2 mit Wasser mit
	geeignetem Rührwerkzeug homogen verdünnen.
	Kontaminiertes Material vorsichtig mit dem
	verdünnten Produkt beschichten (nicht ansprühen).
	Verbrauch:
	ca.: 0,1 l/m² Remmers Sporenbinder <2990>
	je nach Untergrundbeschaffenheit
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.04	Vorbehandlung stark saugender, 
	aber tragfähiger Altputzflächen 
	mit Primer Hydro F.
	
	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Material 
	bis 1:1 mit Wasser verdünnen.
	Material durch Streichen, Rollen oder Spritzen
	gleichmäßig auftragen.
	
	Verbrauch:
	ca. 0,1 - 0,4 l/m² Remmers Primer Hydro F <2842> 
	je nach Untergrund
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.05	Abtöten von Schimmelpilzsporen in der Raumluft und
	auf Oberflächen mit Sporenfrei, einem chlorfreien
	Konzentrat.
	Aerosol-Verfahren:
	Material als feinstes Aerosol vernebeln.
	Produktnebel gleichmäßig in den zugfrei
	verschlossenen Räumen verteilen.
	Nach 2 Stunden Einwirkzeit gründlich querlüften.
	Oberflächen von z. B. Möbel, Fenster etc. feucht
	abwischen
	Flächenanwendung:
	Material mit geeignetem Sprühgerät aufbringen.
	Mindestens 60 Minuten einwirken lassen.
	Bei stark saugenden Untergründen Vorgang ggf.
	wiederholen.Oberflächen von z. B. Möbel, Fenster 
	etc. feucht abwischen
	Verbrauch:
	Aerosol-Verfahren:
	ca. 3 - 5 ml/m³ Raumluft
	Flächenanwendung:
	ca. 200 ml/m²
	Remmers Sporenfrei <1060>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
3	Vor- und Nacharbeiten
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.01	Nicht tragfähigen Altputz durch geeignete
	Maßnahmenvollflächig entfernen.
	
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.02	Mit Schimmelpilzen befallenen Altputz 
	durch geeignete Maßnahmen vollflächig entfernen.
	
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.03	Gipsputz durch geeignete Maßnahmen
	vollflächig entfernen.
	
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.04	Zurückstemmen der Fensterlaibungen 
	auf ein gefordertes Einbaumaß von _______cm.
	______	Stk	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.05	Ausräumen der schadhaften Fugen im Mauerwerk.
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.06	Entfernen der vorhandenen Tapeten und Anstriche.
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.07	Haftbrücke aus Vorspritzmörtel 
	Remmers SP Prep 
	auf den vorbereiteten, saugfähigen Untergrund
	(Mauerwerk) 
	für nachfolgenden Verputz netzförmig 
	(Deckungsfläche 50-70 % deckend) 
	mit max. 5 mm Schichtdicke aufbringen.
	Verbrauch:
	ca. 3-4 kg/m² Remmers SP Prep <0400>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.08	Egalisierung von Unebenheiten und tiefliegenden
	Fugensowie Herstellen eines ebenen, tragfähigen 
	Untergrundes mit Remmers SP Levell.
	Qualitätsstufe: Q2 für abgezogene Putze
	
	Angemischtes Material von Hand oder 
	mit geeigneter Maschinentechnik auf 
	den vorbereiteten Untergrund aufbringen 
	und mit der Kartätsche abziehen.
	Oberfläche nach dem Ansteifen 
	mit Gitterrabot abreiben.
	Nach vollständiger Erhärtung und vor dem 
	Aufbringen nachfolgender Schichten
	lose Bestandteile mit weichem Besen abfegen.
	Verbrauch:
	ca. 9,5 kg/m² bei 10 mm Schichtdicke
	Remmers SP Levell <0401>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
3.09	Lieferung und Einbau des 
	Trennwandstreifens zur thermischen, hygrischen und
	akustischen Entkoppelung angrenzender Bauteile,
	z.B. Wand-Boden-, Wand-Wand-,
	Wand-Decke-Anschlussbereiche.
	Maße:
	Dicke 3 mm
	Breite 75 mm
	Länge je Rolle 30 m
	Verbrauch:
		 1,1 m/m Remmers Trennwandstreifen <4258>
	______	m²	_____________	_____________
3.10	Anschlüsse an Fenster- undTürrahmen
	mit Kompriband 15/5-10 winddicht herstellen.
	
	Kompriband 15/5-10 mittig zur Innendämmung 
	auf Tür-bzw. Fensterrahmen befestigen und 
	PP-Folie nach Montage der Innendämmung zur
	Entkomprimierung des Bandes abreißen.
	Verbrauch:
	1,1 m/m Remmers Kompriband 15/5-10 <4268>
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.11	Kellenschnitt in allen Inneneckbereichen
	herstellenund nach Abtrocknen der Spachtel oder 
	Putze mitAcryl 100 verschließen.
	Verbrauch:
	ca. 100 ml/m bei 1 cm² Fugenquerschnitt
	Remmers Acryl 100 <7370>
	______	m	_____________	_____________
4	Schimmel-Sanierplatten
	*** Grundposition ZZ 001.0
4.01	Einbau der Calcium-Silikat-Innendämmung SLP CS 25
	durch Verklebung mit Ansetzkleber SLP Fix  
	auf dem vorbereiteten Untergrund.
	
	Ansetzkleber SLP Fix mittels Mittelbettkelle
	(gezahnt) auf den Untergrund auftragen und 
	Plattenvon unten beginnend einschwimmend 
	andrücken.Es ist eine vollflächige Verklebung zu 
	erreichen.
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke,
	ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung
	Remmers SLP Fix <0513>
	1,1 m²/m² Remmers SLP CS 25 <0273>
	______	m²	_____________	_____________
	*** Alternativposition ZZ 001.1
4.02	Einbau der Calcium-Silikat-Innendämmung SLP CS 30
	durch Verklebung mit Ansetzkleber SLP Fix  
	auf dem vorbereiteten Untergrund.
	
	Ansetzkleber SLP Fix mittels Mittelbettkelle
	(gezahnt) auf den Untergrund auftragen und 
	Plattenvon unten beginnend einschwimmend 
	andrücken.Es ist eine vollflächige Verklebung zu 
	erreichen.
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke,
	ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung
	Remmers SLP Fix <0513>
	1,1 m²/m² Remmers SLP CS 30 <0274>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.2
4.03	Einbau der Calcium-Silikat-Innendämmung SLP CS 50
	durch Verklebung mit Ansetzkleber SLP Fix  
	auf dem vorbereiteten Untergrund.
	
	Ansetzkleber SLP Fix mittels Mittelbettkelle
	(gezahnt) auf den Untergrund auftragen und 
	Plattenvon unten beginnend einschwimmend 
	andrücken.Es ist eine vollflächige Verklebung zu 
	erreichen.
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke,
	ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung
	Remmers SLP Fix <0513>
	1,1 m²/m² Platte Remmers SLP CS 50 <0275>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
4.04	Einbau der Calcium-Silikat-Laibungsplatte SLP CS L
	im Bereich von Fenster- und Türlaibungen sowie 
	Sturzbereichendurch Verklebung mit Ansetzkleber 
	SLP Fix  auf dem vorbereiteten Untergrund.
	
	Ansetzkleber SLP Fix mittels Mittelbettkelle
	(gezahnt) auf den Untergrund auftragen und 
	Plattenvon unten beginnend einschwimmend 
	andrücken.Es ist eine vollflächige Verklebung zu 
	erreichen.
	Der Anschluss zu Fenster und Türen ist durch den
	Einbau des Kompribandes 15/5-10 winddicht
	herzustellen.
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke,
	ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung
	Remmers SLP Fix <0513>
	1,1 m²/m² Remmers SLP CS L <0277>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4.05	Einbau der Calcium-Silikat-Keilplatte SLP CS K 
	zur Kompensation von Wärmebrückeneffekten 
	in Decken- und Wandanschlussbereichen
	durch vollflächige Verklebung mit Ansetzkleber SLP
	Fix  auf dem vorbereiteten Untergrund.
	
	Ansetzkleber SLP Fix mittels Mittelbettkelle
	(gezahnt) auf den Untergrund auftragen und 
	Plattenvon unten beginnend einschwimmend 
	andrücken.Es ist eine vollflächige Verklebung zu 
	erreichen.
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke,
	ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung
	Remmers SLP Fix <0513>
	1,1 m²/m² Remmers SLP CS K <0276>
	______	m²	_____________	_____________
4.06	Eck- und Kantenschutz mit Ansetzkleber SLP Fix
	und PVC-Gewebewinkel 3 mm im Bereich von
	Außenecken der Innendämmung vor Aufbringen 
	der Armierungsschicht herstellen.
	
	SLP Fix auf Außenecken auftragen und frisch in
	frischGewebewinkel einbetten und ausrichten.
	Verbrauch:
	ca. 1,5 kg/m Remmers SLP Fix <0513>
	1,1 m/m Remmers Gewebewinkel 3 mm <4279>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	10 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4.07	Herstellen einer vollflächigen Armierungs- und
	Feinputzschicht mit mineralischem Feinspachtel SL
	Fill Q3 und Armierungsgewebe Tex 4/100.
	
		Material mit geeignetem Werkzeug als
	Kontaktschicht auftragen
	und frisch in frisch mit einer Zahnkelle in einer
	Schichtdicke von mind. 3 mm auftragen
	Armierungsgewebe im oberen Drittel des Putzes
	einbetten, Gewebebahnen mind. 10 cm überlappen.
	
	Einbettung von zusätzlichen Armierungsstreifen
	(ca. 50 x 30 cm) im Winkel von 45º in die
	Armierungsmasse an den Ecken
	von Einschnitten in das Innendämm-System, wie z.
	B. Fenster, Türen zur Aufnahme von
	Kerbspannungen.
	Oberflächengestaltung:
	Material mind. 2 mm auf die ausreichend
	abgebundene Armierungslage applizieren.
	Oberfläche mit geeignetem Werkzeug glätten.
	Nachbearbeitung der Oberfläche nach Ansteifen
	
	Gesamtschichtdicke ca. 5 mm
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m²/mm Remmers SL Fill Q3 <2997>
	ca. 1,1 m²/m²  Remmers Tex 4/100 <3880>
	______	m²	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
4.08	Abglätten und Herstellen feiner, geschlossener,
	anstrichfähiger Putzflächen der 
	Oberflächenqualitätsstufe Q4
	mit dem mineralischen Feinspachtel SL Fill Q4.
	
	Material in gewünschter Schichtdicke auftragen und
	bis zum Erreichen der Oberflächenqualitätsstufe 
	Q4mit geeignetem Werkzeug in mehreren 
	Arbeitsgängenglätten und nachbehandeln
	Verbrauch:
	ca. 1,1 kg/m²/mm Remmers SL Fill Q4 <0233>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	11 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung 3SPL03
	SLP CS Schimmel-Saniersystem
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
5	Farbbeschichtung
	*** Grundposition ZZ 002.0
5.01	Farbbeschichtung der vorbereiteten Wandflächen
	mit der kapillaraktiven, lösemittel- und
	weichmacherfreien Silikatfarbe für Innenräume 
	Remmers Color SL.
	Farbton nach Wahl des AG:____________ 
	
	Anzahl der Arbeitsgänge:_____
	Verbrauch:
	Ca. 0,15 l/m² je Arbeitsgang Remmers Color SL
	<0237>Sonderfarbtöne <0238>
	______	m²	_____________	_____________
	*** Alternativposition ZZ 002.1
5.02	Farbbeschichtung der vorbereiteten Wandflächen
	mit der Kalkfarbe ohne organische
	BindemittelanteileRemmers Color CL Historic.
	
	Farbton nach Wahl des AG:____________
	
	Anzahl der Arbeitsgänge:_____
	Verbrauch:
	Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² je nach Untergrund und
	Arbeitsgang Remmers Color CL Historic <6569>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	12 von 12