Muster-Leistungsbeschreibung
	03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte 
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 11

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Untergrunduntersuchung und -prüfung
	Untergrund Prüfung und Dokumentation gemäß
	gültigen Regelwerken.
	______	m²	_____________	_____________
2	Vorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen
	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln, vorzugsweise mittels
	Stahlkugelstrahlverfahren, zur Erzielung
	eines tragfähigen, sauberen und
	tragfähigen Untergrundes, frei von
	haftungsmindernden Schichten.
	______	m²	_____________	_____________
3	Risse mechanisch aufweiten
	Einschneiden und Aufweiten von Rissen
	entlang des Rissverlaufes mittels
	Trennscheibe in einer Schnitttiefe von
	mind. 2-3 cm.
	______	m	_____________	_____________
4	Rissanierung mit einem 2K EP
	Sanierungsset
	Kraftschlüssige Rissverfüllung liefern und
	herstellen nach Herstellerrichtlinien einbringen.
	
	Eigenschaften:
	Sehr schnell erhärtend
	Tieftemperaturhärtend 
	Gute Penetrationsfähigkeit
	Verbrauch:
	ca. 1,1 kg/dm³  Remmers Epoxy CF 100 <6089>
	evtl. ca. 1,0 kg/m²  Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 11

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
5	Entfernen von Hohlstellen - Senkrechter
	Einschnitt um Fehlstellen
	Markieren von Fehl- und Hohlstellen und
	durch fachgerechten Begrenzungsschnitt/Einschnitt
	begrenzen.Anschließend alle zweifelhaft
	erscheindenden Teil bis zum tragfähigen
	Untergrund entfernen.
	
	Abbruchreste restfrei entfernen und fachgerecht
	entsorgen.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 11

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
6	Hohlkehle mit einem 2K EP Bindemittel
	u. Sieblinie 1:8
	Kunstharzgebundener Mörtel bestehend aus einem
	untergrundtoleranten 2-K EP-Bindemittel und
	Colorquarzsandsieblinie im 
	Mischungsverhältnis bis 1:8 GT.
	
	gewählte Produkte oder gleichwertig: 
	Remmers Epoxy MT 100/Remmers Selectmix 0/10
	
	Produktkenndaten - Epoxy MT 100
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 950 mPa s, 200 mPa s, 750 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,16 g/cm³, 0,97 g/cm³, 1,08 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand
	Druckfestigkeit ca. 60 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 20 N/mm² *
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	
	In den Einheitspreis ist das Liefern und
	Herstellen der 2-K EP-Haftbrücke mit 
	einzukalkulieren.
	
	Die Abrechnung erfolgt nach kg eingebautem
	Material.
	Verbrauch:
	ca. 0,2 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100 zum
	Grundieren
	ca. 0,25 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100
	ca. 1,60 kg/lfd.m Remmers Selectmix 0/10
	anteilmäßig -  je nach Bedarf:
	Remmers ADD TX Neu <0949>
	(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 -
	3 M-% bezogen auf das Bindemittel)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 11

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
7	Hohlkehle mit einem 2K EP Bindemittel
	u. Sieblinie 1:8, abgestellt
	Kunstharzgebundener Mörtel bestehend aus
	einem 2-K EP-Bindemittel und Quarzsandsieblinie 
	im Mischungsverhältnis bis 1:8 GT.
	
	gewählte Produkte oder gleichwertig: 
	Remmers Epoxy MT 100 / Remmers Selectmix 0/10
	
	Produktkenndaten - Epoxy MT 100
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 950 mPa s, 200 mPa s, 750 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,16 g/cm³, 0,97 g/cm³, 1,08 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand
	Druckfestigkeit ca. 60 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 20 N/mm² *
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	
	In den Einheitspreis ist das Liefern und
	Herstellen der 2-K EP-Haftbrücke mit 
	einzukalkulieren.
	
	Die Abrechnung erfolgt nach kg eingebautem
	Material.
	
	Liefern und Herstellen der dauerhaft elastischen
	Versiegelung.
	gewählte Produkte oder gleichwertig: 
	Remmers MultiSil NUW / Remmers Unterwasserprimer
	Verbrauch:
	ca. 0,2 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100 <0936> zum
	Grundieren
	mind. 0,25 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100 <0936>
	anteilmäßig -  je nach Bedarf:
	Remmers ADD TX Neu <0949>
	(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 -
	3 M-% bezogen auf das Bindemittel)
	ca. 2,0 kg/lfd. m Remmers Selectmix 0/10 <6750>
	Verbrauch:
	ca. 0,02 kg/m Remmers Unterwasserprimer <7450>
	mind. 100 ml/m Remmers Multisil NUW  <7525>
	bei 1 cm² Fugenquerschnitt
	(Farbe nach Wahl des AG)
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 11

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	______	lfm	_____________	nur Einh.-Preis
8	Grundieren mit Epoxy MT 100
	Liefern und Herstellen einer Grundierung des
	vorbereiteten Untergrundes mit einem nonylphenol-,
	lösemittel- und weichmacherfreien
	2-K EP-Bindemittel.
	
	Eigenschaften:
	Grundierung, Haftbrücke, Egalisierungsschicht für
	restfeuchte Untergründe, Untergrundtolerant bis 6
	% Restfeuchte (CM-Methode), Gute Haftung auf
	schwach saugenden Untergründen, 
	Schnell erhärtend / überbeschichtbar, Durchhärtung
	ab +5 °C,Mechanisch und chemisch belastbar, 
	Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklich,Als Grundierung ohne Abstreuung 
	unter Remmers PU- und EP-Beschichtungen geeignet
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy MT 100 /  Remmers ADD TX Neu
	
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten -
	Im Anlieferungszustand
	                    Komponente A,   Komponente B, 
	   Mischung Dichte (20 °C)     1,16 g/cm³       
	0,97 g/cm³         1,08 g/cm³
	Viskosität (25 °C) 950 mPa s      200 mPa s       
	 750 mPa s
	Im ausreagierten Zustand
	Biegezugfestigkeit ca. 23 N/mm² *
	Druckfestigkeit ca. 118 N/mm² *
	* Epoxidharzmörtel 1 : 5 mit Normsand
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezi?kationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	Verbrauch: 
	mind. 0,40 kg/m² Remmers Epoxy MT 100 <0936>
	evtl. anteilmäßig -  je nach Bedarf:
	Remmers ADD TX Neu <0949>
	(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 -
	3 M-% bezogen auf das Bindemittel)
	evtl. 0,5 - 1,0 kg/m² Quarzsand 03/08 <4406>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 11

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
9	Basisschicht
	Liefern und Herstellen einer leicht gefüllten,
	evtl. thixotropierten, rutschhemmenden,
	epoxydharzgebundenen Einstreuschicht.
	
	gewählte Produkte:
	Epoxy Primer PF, Selectmix 01/03, ADD TX Neu
	
	Anforderungen an das Produkt:
	geeignet als Beschichtung in
	Oberflächenschutzsystemen gemäß Rili DAfStb.
	(2001) OS 8 (DAfStb. gemäß DIN EN 13813 
	sowie DIN V 18026 unter Berücksichtigung 
	der DIN EN 1504-2, 2005-01
	
	Anwendungsbereiche:
	- Basisschicht für Einstreubeläge
	- Grundierung im System Remmers Deck OS 8, 
	OS 11 a-II/b-II, OS 14
	Eigenschaften: 
	- Mechanisch u. Chemisch belastbar
	- Sehr gute Haftung auf Beton und Zementestrich
	- Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei
	- Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklich- Als Grundierung ohne Abstreuung 
	unter Remmers PU- und EP-Beschichtungen geeignet
	Produktkenndaten:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 2800 mPa s, 100 mPa s, 900 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,62 g/cm³, 1,05 g/cm³, 1,50 
	g/cm³,
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	
	Systemschichtdicke: 3 mm
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	mind. 0,80 kg/m² Remmers Primer PF <1224>
	ca. 0,30 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
	evtl. anteilmäßig -  je nach Bedarf:
	Remmers ADD TX Neu <0949>
	(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 -
	3 M-% bezogen auf das Bindemittel)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 11

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
10	Quarz 07/12 - Abstreuung
	Liefern und Herstellen einer flächigen Einstreuung
	der frischen Beschichtung mit staubfreiem
	Quarzsand der Körnung 0,7-1,2 mm.
	Nach Erhärtung ist der Überschuss restlos zu
	entfernen.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Quarz 07/12 DF
	
	Farbton: nach Remmers Farbtonkarte
	
	Produktkenndaten
	Korndichte 2,65 g/cm³
	Körnung ca. 0,7 - 1,2 mm
	Form fest, staubfrei
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	ca. 3,0 kg/m² Remmers Quarz 07/12 DF <4407>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 11

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
11	Basisschicht
	Liefern und Herstellen einer leicht gefüllten,
	evtl. thixotropierten, rutschhemmenden,
	epoxydharzgebundenen Einstreuschicht.
	
	gewählte Produkte:
	Epoxy Primer PF, Selectmix 01/03, ADD TX Neu
	
	Anforderungen an das Produkt:
	geeignet als Beschichtung in
	Oberflächenschutzsystemen gemäß Rili DAfStb.
	(2001) OS 8 (DAfStb. gemäß DIN EN 13813 
	sowie DIN V 18026 unter Berücksichtigung 
	der DIN EN 1504-2, 2005-01
	
	Anwendungsbereiche:
	- Basisschicht für Einstreubeläge
	- Grundierung im System Remmers Deck OS 8, 
	OS 11 a-II/b-II, OS 14
	Eigenschaften: 
	- Mechanisch u. Chemisch belastbar
	- Sehr gute Haftung auf Beton und Zementestrich
	- Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei
	- Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklich- Als Grundierung ohne Abstreuung 
	unter Remmers PU- und EP-Beschichtungen geeignet
	Produktkenndaten:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 2800 mPa s, 100 mPa s, 900 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,62 g/cm³, 1,05 g/cm³, 1,50 
	g/cm³,
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	
	Systemschichtdicke: 3 mm
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	mind. 0,80 kg/m² Remmers Primer PF <1224>
	ca. 0,30 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
	evtl. anteilmäßig -  je nach Bedarf:
	Remmers ADD TX Neu <0949>
	(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 -
	3 M-% bezogen auf das Bindemittel)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 11

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
12	Quarz 07/12 - Abstreuung
	Liefern und Herstellen einer flächigen Einstreuung
	der frischen Beschichtung mit staubfreiem
	Quarzsand der Körnung 0,7-1,2 mm.
	Nach Erhärtung ist der Überschuss restlos zu
	entfernen.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Quarz 07/12 DF
	
	Farbton: nach Remmers Farbtonkarte
	
	Produktkenndaten
	Korndichte 2,65 g/cm³
	Körnung ca. 0,7 - 1,2 mm
	Form fest, staubfrei
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	ca. 3,0 kg/m² Remmers Quarz 07/12 DF <4407>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	10 von 11

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
13	Kopfversiegelung mit einem pigm. 2K
	EP Bindemittel auf QS07/12
	Liefern und Herstellen einer Versiegelung der
	vorgenannter Position mit einem pigmentierten,
	nonylphenol-, lösemittel- und weichmacherfreien
	2-K EP- Bindemittel.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy Color Top
	
	Anwendungsbereiche 
	- Kopfversiegelung in den Remmers OS 8 Systemen,
	Eigenschaften:
	- Hohe Sicherheit gegen Carbamatbildung
	- Gute Deckkraft auf Einstreubelägen
	- Mechanisch u. chemisch belastbar
	- Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklichProduktkenndaten:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Dichte (20 °C): 1,65 g/cm³, 1,05 g/cm³, 1,50
	g/cm³,Viskosität (25 °C): 4500 mPa s, 100 mPa s, 
	1200 mPa s,
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	ca. 0,90-1,10kg/m² Remmers Epoxy Color Top
	<6190-6192> (in Abhängigkeit der Einstreuung)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	11 von 11