Muster-Leistungsbeschreibung
	03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte 
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:
	
	a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
	Risse
	b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
	c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
	d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes
	
	Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
	Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
	Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
	Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
	(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
	der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
	Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
	aufzunehmen.
	______	m²	_____________	_____________
2	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln, vorzugsweise mittels
	Stahlkugelstrahlverfahren, zur Erzielung
	eines tragfähigen, sauberen und
	tragfähigen Untergrundes, frei von
	haftungsmindernden Schichten.
	Mittels Industriestaubsauger ist der
	Untergrund staubfrei herzustellen. Der
	Untergrund muss nach der
	Untergrundvorbehandlung zur Beschichtung
	geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
3	Einschneiden und Aufweiten von Rissen
	entlang des Rissverlaufes mittels
	Trennscheibe in einer Schnitttiefe von
	mind. 2-3 cm. Mittels
	Industriestaubsauger ist der Rissverlauf
	staubfrei herzustellen.
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4	Einschneiden und Aufweiten bzw. Begrenzen von
	Rissenentlang des Rissverlaufes. Kraftschlüssige 
	Rissverfüllung nach Herstellerrichtlinien 
	einbringen.
	Untergrundfeuchte im Zementestrich bis 6% (CM)

	Verbrauch:
	ca. 1,1 kg/dm³  Remmers Epoxy CF 100 <6089>
	evtl. ca. 1,0 kg/m²  Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
	______	m	_____________	_____________
5	Markieren von Fehl- und Hohlstellen und
	durch Einschneiden begrenzen.
	Anschließend alle zweifelhaft
	erscheindenden Teil bis zum tragfähigen
	Untergrund entfernen. Die Schadstellenränder 
	sind senkrecht einzuschneiden. Mittels 
	Industriestaubsauger ist der Untergrund
	staubfrei herzustllen.
	
	Die Entsorgung des anfallenden
	Bauschutts ist mit einzukalkulieren.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
6	In allen innenliegenden Kanten sind Dreieckskehlen
	(5 x 5 cm) einzubauen. Zunächst werden die 
	Haftflächen mit Remmers Epoxy MT 100, einem 
	transparenten, mechanisch hoch belastbaren, 
	schnellreagierenden, untergrundtoleranten,
	zweikomponentigen Epoxydharz unter Zugabe 
	von bis zu 3 % Remmers ADD TX Neu grundiert. 
	
	In die noch frische Grundierung wird ein Mörtel
	bestehend aus 1 Gewichtsteil Remmers Epoxy 
	MT 100 und 8 Gewichsteilen Remmers SelectMix 0/10,
	einer Füllstoffmischung aus verschiendenen,
	naturbelassenen Füllstoffen, eingebracht und 
	mittels geeigneter Kelle in der entsprechenden
	Form abgezogen und geglättet.
	Verbrauch:
	ca. 0,2 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100 zum
	Grundieren
	ca. 0,25 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100
	ca. 1,60 kg/lfd.m Remmers Selectmix 0/10
	anteilmäßig -  je nach Bedarf:
	Remmers ADD TX Neu <0949>
	(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 -
	3 M-% bezogen auf das Bindemittel)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
7	In allen innenliegenden Kanten sind Dreieckskehlen
	(5 x 5 cm) einzubauen. Zunächst werden die 
	Haftflächen mit Remmers Epoxy MT 100, einem 
	transparenten, untergrundtoleranten, mechanisch
	hoch belastbaren, schnell reagierenden,
	zweikomponentigen Epoxydharz unter Zugabe von bis
	zu 3 % Remmers ADD TX Neu
	grundiert. 
	
	In die noch frische Grundierung wird ein Mörtel
	bestehend aus 1 Gewichtsteil Remmers Epoxy 
	MT 100 und 10 Gewichtsteilen Remmers SelectMix
	0/10,einer Füllstoffmischung aus verschiendenen,
	naturbelassenen Füllstoffen, eingebracht und 
	mittels geeigneter Kelle in der entsprechenden
	Form abgezogen und geglättet.
	Verbrauch:
	ca. 0,2 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100 <0936> zum
	Grundieren
	mind. 0,25 kg/lfd. m Remmers Epoxy MT 100 <0936>
	anteilmäßig -  je nach Bedarf:
	Remmers ADD TX Neu <0949>
	(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 -
	3 M-% bezogen auf das Bindemittel)
	ca. 2,0 kg/lfd. m Remmers Selectmix 0/10 <6750>
	Verbrauch:
	ca. 0,02 kg/m Remmers Unterwasserprimer <7450>
	mind. 100 ml/m Remmers Multisil NUW  <7525>
	bei 1 cm² Fugenquerschnitt
	(Farbe nach Wahl des AG)
	______	lfm	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
8	Grundieren der vorbereiteten, sauberen
	und saugfähigen Beton bzw. Estrichflächen 
	bis zur Sättigung mit Epoxy MT 100, 
	einem lösemittelfreien, transparenten,
	mechanisch belastbaren, niedrigviskosen,
	zweikomponentigen Epoxydharz. Das Material 
	wird in geeigneter Weise, z. B. mit einem 
	Gummischieber auf der Fläche verteilt und 
	sofort im Anschluss mit einem 
	Farbroller sorgfältig in den Untergrund 
	eingearbeitet. Nach entsprechender Liegezeit
	(temperaturabhängig) wird die noch
	frische Schicht gezielt abgestreut mit
	Remmers Quarz 03/08. Nach
	Erhärten wird der nicht eingebundene
	Quarzsandüberschuss entfernt.
	
	Hinweis:
	Bei starkem Gefälle ist dem Grundiermaterial 
	bis zu _____ % ADD TX Neu zuzugeben.
	Verbrauch:
	Verbrauch: 
	mind. 0,40 kg/m² Remmers Epoxy MT 100 <0936>
	evtl. anteilmäßig -  je nach Bedarf:
	Remmers ADD TX Neu <0949>
	(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 -
	3 M-% bezogen auf das Bindemittel)
	evtl. 0,5 - 1,0 kg/m² Quarzsand 03/08 <4406>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
9	Beschichten der vorbereiteten Flächen in
	zwei Arbeitsgängen, nach klebfreiem
	Erhärten der vorangegangenen Schicht, 
	mit Epoxy Primer PF, einem lösemittelfreien,
	mechanisch belastbaren, 2-komponentigen 
	Epoxydharz unter Zugabe von bis zu 3 % ADD TX Neu
	Stellmittel (temperaturabhängig). Das 
	Material wird in geeigneter Weise, z. B.
	Mit einem gezahnten Gummischieber oder 
	Zahnkelle auf der Fläche verteilt und
	sofort im Anschluss mit einem 
	Porosenroller gleichmäßig strukturiert.
	Nach entsprechender Liegezeit wird jede
	noch frische Schicht vollsatt abgestreut
	mit Quarzsandeinstreuung 0,3 bis 0,8 mm. 
	Nach Erhärten wird der nichteingebundene 
	Quarzsandüberschuss entfernt. Die zweite Schicht
	erfolgtnach klebfreiem Erhärten der 
	vorangegangenen Schicht.
	
	Hinweis: Bei hoher Frequentierung oder steilen 
	Rampen sind gröbere Quarzsande oder Hartkorn-
	einstreuungen zu verwenden!
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	mind. 0,80 kg/m² Remmers Primer PF <1224>
	ca. 0,30 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
	evtl. anteilmäßig -  je nach Bedarf:
	Remmers ADD TX Neu <0949>
	(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 -
	3 M-% bezogen auf das Bindemittel)
	______	m²	_____________	_____________
10	Nach entsprechender Liegezeit
	(temperaturabhängig) wird die noch
	frische Schicht vollsatt abgestreut mit
	Remmers Quarz 07/12 DF. Nach Erhärten
	wird der nicht eingebundene
	Überschuss mittels hartem Besen
	entfernt.
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	ca. 3,0 kg/m² Remmers Quarz 07/12 DF <4407>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
11	Beschichten der vorbereiteten Flächen in
	zwei Arbeitsgängen, nach klebfreiem
	Erhärten der vorangegangenen Schicht, 
	mit Epoxy Primer PF, einem lösemittelfreien,
	mechanisch belastbaren, 2-komponentigen 
	Epoxydharz unter Zugabe von bis zu 3 % ADD TX Neu
	Stellmittel (temperaturabhängig). Das 
	Material wird in geeigneter Weise, z. B.
	Mit einem gezahnten Gummischieber oder 
	Zahnkelle auf der Fläche verteilt und
	sofort im Anschluss mit einem 
	Porosenroller gleichmäßig strukturiert.
	Nach entsprechender Liegezeit wird jede
	noch frische Schicht vollsatt abgestreut
	mit Quarzsandeinstreuung 0,3 bis 0,8 mm. 
	Nach Erhärten wird der nichteingebundene 
	Quarzsandüberschuss entfernt. Die zweite Schicht
	erfolgtnach klebfreiem Erhärten der 
	vorangegangenen Schicht.
	
	Hinweis: Bei hoher Frequentierung oder steilen 
	Rampen sind gröbere Quarzsande oder Hartkorn-
	einstreuungen zu verwenden!
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	mind. 0,80 kg/m² Remmers Primer PF <1224>
	ca. 0,30 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
	evtl. anteilmäßig -  je nach Bedarf:
	Remmers ADD TX Neu <0949>
	(je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 -
	3 M-% bezogen auf das Bindemittel)
	______	m²	_____________	_____________
12	Nach entsprechender Liegezeit
	(temperaturabhängig) wird die noch
	frische Schicht vollsatt abgestreut mit
	Remmers Quarz 07/12 DF. Nach Erhärten
	wird der nicht eingebundene
	Überschuss mittels hartem Besen
	entfernt.
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	ca. 3,0 kg/m² Remmers Quarz 07/12 DF <4407>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 03003030
	SR Floor 2200 - Rutschhemmender Einstreubelag für geneigte Flächen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
13	Versiegeln der abgestreuten Basisschicht mit 
	Epoxy Color Top, einem lösemittelfreien,
	pigmentierten, chemisch widerstandsfähigen, 
	zweikomponentigenEpoxydharz für mechanisch stark 
	beanspruchte Flächen.
	
	Das Material wird in geeigneter Weise, z. B. mit
	einem Gummischieber stramm über die
	herausstehenden Quarzsandspitzen abgezogen und 
	sofort im Anschluss mit einem Farbroller 
	sorgfältig nachgerollt.
	Verbrauch:
	ca. 0,90-1,10kg/m² Remmers Epoxy Color Top
	<6190-6192> (in Abhängigkeit der Einstreuung)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 9