Muster-Leistungsbeschreibung
	2SSP02
	Schimmelsanierung mit kapillaraktivem, klimaregulierendem 
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Vorbemerkungen
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 2SSP02
	Schimmelsanierung mit kapillaraktivem, klimaregulierendem Putz
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Sanierung
	ist die Beseitigung der Ursachen, die zum
	Auftreten des Schimmelpilzwachstums geführt haben.
	Bauseitige Schäden sind zu beheben und die
	Raumnutzer aufzuklären, wie in Zukunft ein
	Schimmelpilzwachstum vermieden werden kann.
	
	Für die Beseitigung eines Schimmelbefalls sind die
	gesetzlichen und arbeitsschutzrechtlichen
	Vorgaben sowie die allgemein anerkannten Regel der
	Technik zu berücksichtigen.
	Geräte, Werkzeuge und sonstige
	Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
	Erfüllung der Bauleistungen gehören,
	antransportieren, bereitstellen und,
	soweit nicht gesondert berechnet,
	betriebsfertig einrichten, einschl. aller dazu
	notwendigen Arbeiten. Baubüros,
	Unterkünfte, Werkstätten, Läger o. ä. 
	soweit erforderlich,
	antransportieren, aufbauen und
	einrichten. Strom-, Wasser- und
	Fernsprechanschluss sowie
	Entsorgungseinrichtungen o.ä. für die
	Baustelle herstellen. Die
	Verbrauchskosten werden separat zu Lasten
	des AN abgerechnet. Kosten für Vorhaltung 
	und Betrieb von Werkzeugen und Geräten,
	sind nicht in diese Pauschale, sondern mit in
	die Einheitspreise der entsprechenden
	Teilleistungen einzurechnen.
	Der Untergrund muß saugfähig, sauber, tragfähig,
	frei von biologischem Bewuchs,Tensiden, Staub- und
	Schalmittel-, Öl- und Fettrückständen u.a.
	trennenden Substanzen sein.
	
	Baumängel wie Risse, rissige Fugen, fehlerhafte
	Anschlüsse, aufsteigende und hygroskopische
	Feuchtigkeit müssen vorher beseitigt werden. 
	
	Bei Vorhandensein von bauschädlichen Salzen ist
	eine quantitative Schadsalzanalyse unerlässlich.
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 2SSP02
	Schimmelsanierung mit kapillaraktivem, klimaregulierendem Putz
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Alle nicht zu behandelnden Flächen und solche, 
	die nicht mit dem jeweiligen Produkt
	in Berührung kommen sollen, wie z. B. Fenster,
	Türen,Wand- u. Bodenflächen sind mittels 
	Polyethylenfolien,Hartfaserplatten oder anderer 
	geeigneter Maßnahmen
	abzudecken und zu schützen.
	Der durch die Arbeiten anfallende Schmutz bzw.
	Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist
	von diesem gemäß den örtlichen Bestimmungen
	aufzufangen und sach- und fachgerecht zu
	entsorgen.Die örtlich geltenden 
	Emissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.
2	Vor- und Nachbehandlung
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.01	Binden von Schimmelpilzsporen mit Sporenbinder. 
	
	Produkt vor Gebrauch 1 : 2 mit Wasser mit
	geeignetem Rührwerkzeug homogen verdünnen.
	Kontaminiertes Material vorsichtig mit dem
	verdünnten Produkt beschichten (nicht ansprühen).
	Verbrauch:
	ca.: 0,1 l/m² Remmers Sporenbinder <2990>
	je nach Untergrundbeschaffenheit
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 2SSP02
	Schimmelsanierung mit kapillaraktivem, klimaregulierendem Putz
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.02	Abtöten von Schimmelpilzsporen in der Raumluft und
	auf Oberflächen mit Sporenfrei, einem chlorfreien
	Konzentrat.
	Aerosol-Verfahren:
	Material als feinstes Aerosol vernebeln.
	Produktnebel gleichmäßig in den zugfrei
	verschlossenen Räumen verteilen.
	Nach 2 Stunden Einwirkzeit gründlich querlüften.
	Oberflächen von z. B. Möbel, Fenster etc. feucht
	abwischen
	Flächenanwendung:
	Material mit geeignetem Sprühgerät aufbringen.
	Mindestens 60 Minuten einwirken lassen.
	Bei stark saugenden Untergründen Vorgang ggf.
	wiederholen.Oberflächen von z. B. Möbel, Fenster 
	etc. feucht abwischen
	Verbrauch:
	Aerosol-Verfahren:
	ca. 3 - 5 ml/m³ Raumluft
	Flächenanwendung:
	ca. 200 ml/m²
	Remmers Sporenfrei <1060>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
3	Vorarbeiten
3.01	Nicht tragfähigen Altputz durch geeignete
	Maßnahmenvollflächig entfernen.
	
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.02	Mit Schimmelpilzen befallenen Altputz 
	durch geeignete Maßnahmen vollflächig entfernen.
	
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 2SSP02
	Schimmelsanierung mit kapillaraktivem, klimaregulierendem Putz
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.03	Gipsputz durch geeignete Maßnahmen
	vollflächig entfernen.
	
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.04	Zurückstemmen der Fensterlaibungen 
	auf ein gefordertes Einbaumaß von _______cm.
	______	Stk	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.05	Ausräumen der schadhaften Fugen im Mauerwerk.
	Es ist ein sauberer, saug- und tragfähiger
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
3.06	Haftbrücke aus Vorspritzmörtel 
	Remmers SP Prep 
	auf den vorbereiteten, saugfähigen Untergrund
	(Mauerwerk) 
	für nachfolgenden Verputz netzförmig 
	(Deckungsfläche 50-70 % deckend) 
	mit max. 5 mm Schichtdicke aufbringen.
	Verbrauch:
	ca. 3-4 kg/m² Remmers SP Prep <0400>
	______	m²	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.07	Haftbrücke aus Vorspritzmörtel SP Prep 
	auf den vorbereiteten, schwach saugenden
	Untergrund für nachfolgenden Verputz volldeckend 
	(100 %) mit max. 5 mm Schichtdicke aufbringen.
	Verbrauch:
	ca. 4-6 kg/m² Remmers SP Prep <0400>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 2SSP02
	Schimmelsanierung mit kapillaraktivem, klimaregulierendem Putz
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.08	Egalisierung von Unebenheiten und tiefliegenden
	Fugensowie Herstellen eines ebenen, tragfähigen 
	Untergrundes mit Remmers SP Levell.
	Qualitätsstufe: Q2 für abgezogene Putze
	
	Angemischtes Material von Hand oder 
	mit geeigneter Maschinentechnik auf 
	den vorbereiteten Untergrund aufbringen 
	und mit der Kartätsche abziehen.
	Oberfläche nach dem Ansteifen 
	mit Gitterrabot abreiben.
	Nach vollständiger Erhärtung und vor dem 
	Aufbringen nachfolgender Schichten
	lose Bestandteile mit weichem Besen abfegen.
	Verbrauch:
	ca. 9,5 kg/m² bei 10 mm Schichtdicke
	Remmers SP Levell <0401>
	______	m²	_____________	_____________
4	Schimmel-Sanierputz
4.01	Verputz der vorbereiteten Wandflächen
	mit Schimmel-Sanierputz SP Top SL[basic]
	
	Produkt mit geeignetem Werkzeug oder Maschine
	aufbringen.Oberfläche mit Kartätsche abziehen.
	Nachbearbeitung der Oberfläche nach Ansteifen.
	Für weiteren Spachtelauftrag Oberfläche nach
	ausreichender Trocknung mit Gitterrabot
	vollflächig aufrauen.
	Nach vollständiger Erhärtung und vor dem 
	Aufbringen nachfolgender Schichten
	lose Bestandteile mit weichem Besen abfegen.
	Wartezeit bis zur Applikation weiterer Schichten
	mind. 3 Tage.
	Verbrauch:
	ca. 5,6 kg/m² je cm Schichtdicke
	Remmers SP Top SL[basic] <1050>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 2SSP02
	Schimmelsanierung mit kapillaraktivem, klimaregulierendem Putz
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4.02	Herstellen einer vollflächigen Armierungs- und
	Feinputzschicht mit mineralischem Feinspachtel SL
	Fill Q3 und Armierungsgewebe Tex 4/100.
	
		Material mit geeignetem Werkzeug als
	Kontaktschicht auftragen
	und frisch in frisch mit einer Zahnkelle in einer
	Schichtdicke von mind. 3 mm auftragen
	Armierungsgewebe im oberen Drittel des Putzes
	einbetten, Gewebebahnen mind. 10 cm überlappen.
	
	Einbettung von zusätzlichen Armierungsstreifen
	(ca. 50 x 30 cm) im Winkel von 45º in die
	Armierungsmasse an den Ecken
	von Einschnitten in das Innendämm-System, wie z.
	B. Fenster, Türen zur Aufnahme von
	Kerbspannungen.
	Oberflächengestaltung:
	Material mind. 2 mm auf die ausreichend
	abgebundene Armierungslage applizieren.
	Oberfläche mit geeignetem Werkzeug glätten.
	Nachbearbeitung der Oberfläche nach Ansteifen
	
	Gesamtschichtdicke ca. 5 mm
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/m²/mm Remmers SL Fill Q3 <2997>
	ca. 1,1 m²/m²  Remmers Tex 4/100 <3880>
	______	m²	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
4.03	Abglätten und Herstellen feiner, geschlossener,
	anstrichfähiger Putzflächen der 
	Oberflächenqualitätsstufe Q4
	mit dem mineralischen Feinspachtel SL Fill Q4.
	
	Material in gewünschter Schichtdicke auftragen und
	bis zum Erreichen der Oberflächenqualitätsstufe 
	Q4mit geeignetem Werkzeug in mehreren 
	Arbeitsgängenglätten und nachbehandeln
	Verbrauch:
	ca. 1,1 kg/m²/mm Remmers SL Fill Q4 <0233>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 2SSP02
	Schimmelsanierung mit kapillaraktivem, klimaregulierendem Putz
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
5	Farbbeschichtung
	*** Grundposition ZZ 001.0
5.01	Farbbeschichtung der vorbereiteten Wandflächen
	mit der kapillaraktiven, lösemittel- und
	weichmacherfreien Silikatfarbe für Innenräume 
	Remmers Color SL.
	Farbton nach Wahl des AG:____________ 
	
	Anzahl der Arbeitsgänge:_____
	Verbrauch:
	Ca. 0,15 l/m² je Arbeitsgang Remmers Color SL
	<0237>Sonderfarbtöne <0238>
	______	m²	_____________	_____________
	*** Alternativposition ZZ 001.1
5.02	Farbbeschichtung der vorbereiteten Wandflächen
	mit der Kalkfarbe ohne organische
	BindemittelanteileRemmers Color CL Historic.
	
	Farbton nach Wahl des AG:____________
	
	Anzahl der Arbeitsgänge:_____
	Verbrauch:
	Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² je nach Untergrund und
	Arbeitsgang Remmers Color CL Historic <6569>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 8