Muster-Leistungsbeschreibung
	0303
	Verpressung feuchter/wasserführender Risse 1K-PUR (Wand-
	Sohlenanschluss)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Vorbemerkungen
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 4

	Muster-Leistungsbeschreibung 0303
	Verpressung feuchter/wasserführender Risse 1K-PUR (Wand-Sohlenanschluss)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Für die in dieser Muster-Leistungsbeschreibung 
	beschriebene Rissinjektion sind die allgemein
	anerkanntenRegeln der Technik zu berücksichtigen.
	Vor der Wahl einer geeigneten
	Instandsetzungsmaßnahme ist das zu sanierende
	Bauteil / Mauerwerk im ausreichenden Maße zu
	untersuchen. Art und Umfang der Untersuchungen
	sind objektspezifisch festzulegen.
	
	Für die Probennahme, die Untersuchungsmethoden und
	deren Beurteilung sind die Vorgaben des WTA
	Merkblattes 4-5-99/D "Beurteilung von Mauerwerk -
	Mauerwerksdiagnostik" zu berücksichtigen.
2	Rissverpressung
2.01	Bohrungen im Wand-Sohlenanschluss herstellen.
	Die Bohrung ist in einem Winkel von ca. 45° so
	herzustellen, dass der Bohrkanal die zu
	injizierende Wandaufstandsfuge mittig durchläuft.
	Die Bohrlochreihe ist im unteren Wandbereich
	einseitig anzuordnen.
	
	Bohrlochtiefe: ca. 70% der Bauteildicke
	Bohlochdurchmesser: _____________
	Wandstärke: _____________cm
	Bohrlochabstand: Bauteildicke / 2 =_________cm
	Bohrlöcher pro m: ___________Stk.
	______	Stk	_____________	_____________
2.02	Bohrlöcher mit ölfreier Druckluft bzw. durch
	Absaugen mittels Industriestaubsaugers säubern.
	Bei feuchten und wasserführenden Rissen Bohrlöcher
	mit Wasser ausspülen.
	______	Stk	_____________	_____________
2.03	Remmers Stahlpacker inkl. HD-Kegelnippel M6
	(Injektionsdruck max. 200 bar) in das
	gesäuberte Bohrloch mit geeignetem Werkzeug
	einbauen und festdrehen.
	Verbrauch:
	1 Stk / Bohrloch Remmers Stahlpacker inkl.
	HD-Kegelnippel <4529; 4530;4531>
	______	Stk	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 4

	Muster-Leistungsbeschreibung 0303
	Verpressung feuchter/wasserführender Risse 1K-PUR (Wand-Sohlenanschluss)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.04	Temporärer Wasserstopp bei wasserführenden 
	Rissen mittels Injektionsverfahren
	mit dem schnell reagierenden, stark expandierenden
	2K-SPUR-Injektionsschaumharz, 
	Remmers IR PUR 2K rapid.
	
	Angemischtes Material mit geeigneter
	Injektionstechnik über Stahl- oder Tagespacker an
	vertikalen Flächen von unten nach oben injizieren,
	bzw. auf Bodenflächen oder im Wand-Sohlenanschluß
	der Reihe nach von einer Seite her.
	Injektionsdruck an Bauteilbeschaffenheit anpassen.
	Verbrauch:
	Abhängig vom Feuchteghalt im Gefüge, 
	Rissbreite und Bauteildicke. 
	Ca. 0,1 kg/l Hohlraum
	Remmers IR PUR 2K rapid <6876>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
2.05	Abdichten von feuchten und wasserführenden 
	Rissen mittels Injektionsverfahren
	mit flexiblem, feuchtigkeitsreaktivem
	1K-Polyurethan-Injektionsharz, 
	Remmers IR PUR 250.
	
	Rissflanken müssen feucht sein.
	Trockene Rissflanken über Packer vornässen.
	Gegebenenfalls Rissverlauf verdämmen.
	
	Material mit geeigneter Injektionstechnik 
	über Stahl- oder Tagespacker an vertikalen Flächen
	von unten nach oben injizieren, bzw.auf
	Bodenflächen oder im Wand-Sohlenanschluß der Reihe
	nach von einer Seite her.
	Injektionsdruck an Bauteilbeschaffenheit anpassen.
	
	Bei Bedarf:
	Nachinjektionen innerhalb der Verarbeitungszeit
	durchführen.
	Verbrauch:
	Objektspezifisch zu bestimmen. Abhängig vom
	Feuchtegehalt im Gefüge, Rissbreite und
	Bauteildicke. Ca.0,3-0,5kg/m Remmers IR PUR 250 
	<6870>
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 4

	Muster-Leistungsbeschreibung 0303
	Verpressung feuchter/wasserführender Risse 1K-PUR (Wand-Sohlenanschluss)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.06	Nach vollständig abgeschlossener Reaktion
	des Injektionsmaterials die Stahlpacker entfernen.
	______	m²	_____________	_____________
2.07	Oberfläche von ausgetretenem
	Injektionsmaterial befreien. 
	Ggf. Oberfläche im Rissbereich durch mechnischen
	Abtrag wie schleifen oder fräsen für nachfolgende
	Arbeiten vorbereiten.
	______	m²	_____________	_____________
2.08	Bohrlöcher nach dem Ausbau der Packer 
	oberflächig mit dem wasserdichtem,
	spannungsarmen und rissfrei erhärtenden,
	mineralischem Mörtel, Remmers WP DS Levell,
	verschließen.
	Verbrauch:
	Ca. 1,7 kg/ l Hohlraum 
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 4