Muster-Leistungsbeschreibung
	0304
	Verpressung feuchter/wasserführender Risse 1K-PUR 
	(horizontale / vertikale Flächen)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Vorbemerkungen
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 0304
	Verpressung feuchter/wasserführender Risse 1K-PUR (horizontale / vertikale 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweis zur Bauzustandsanalyse
	Vor der Wahl einer geeigneten
	Instandsetzungsmaßnahme ist das zu sanierende
	Bauteil / Mauerwerk im ausreichenden Maße zu
	untersuchen. Art und Umfang der Untersuchungen
	sind objektspezifische festzulegen.
	
	Für die Probennahme, den Untersuchungsmethoden und
	der Beurteilung sind die Vorgaben des WTA
	Merkblattes 4-5-99/D "Beurteilung von Mauerwerk -
	Mauerwerksdiagnostik" zu berücksichtigen.
	Hinweis zur Rissverpressung
	Für die in dieser Muster-Leistungsbeschreibung 
	beschriebene Rissinjektion sind die allgemein
	anerkanntenRegeln der Technik zu berücksichtigen.
2	Rissverpressung
2.01	Bohrlöcher herstellen
	Bohrungen gemäß verwendetem Packer und 
	vorher festgelegter Packeranordnung in einem
	Winkel von ca. 45° wechselseitig zum Rissverlauf 
	herstellen.
	Bohrungen im Wand-Sohlenanaschluß so herstellen,
	dass der Bohrkanal in einem Winkel von ca. 45° die
	zu injizierende Wandaufstandsfuge mittig
	durchläuft.Die Bohrlochreihe ist im 
	Wand-Sohlenanschluß einseitig im unteren
	Wandbereich herzustellen.
	
	Bohrlochtiefe: ca. 70% der Bauteildicke
	Bohlochdurchmesser: _____mm
	Wandstärke: _____________cm
	Bohrlochabstand: Bauteildicke / 2 =_________cm
	Bohrlöcher pro m: ___________Stk.
	______	Stk	_____________	_____________
2.02	Bohrlöcher reinigen
	Bohrlöcher mit ölfreier Druckluft bzw. durch
	Absaugen mittels Industriestaubsaugers säubern.
	Bei feuchten und wasserführenden Rissen Bohrlöcher
	mit Wasser ausspülen.
	______	Stk	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 0304
	Verpressung feuchter/wasserführender Risse 1K-PUR (horizontale / vertikale 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.03	Stahlpacker setzen
	Stahlpacker inkl. HD-Kegelnippel (Injektionsdruck
	max. 200 bar) in das gesäuberte Bohrloch mittels
	geeignetem Werkzeug einbauen und festdrehen.
	Verbrauch:
	1 Stk / Bohrloch Remmers Stahlpacker inkl.
	HD-Kegelnippel <4529; 4530;4531>
	______	Stk	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.04	Temporäre Abdichtung wasserführender
	Risse (2K-SPUR)
	Temporärer Wasserstopp bei wasserführenden 
	Rissen mittels Injektionsverfahren mit einem 
	schnell reagierenden, stark expandierenden
	2K-SPUR-Injektionsschaumharz.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers IR PUR 2K rapid oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Temporär abdichtend
	Schnell und stark expandierend
	Volumenvergrößerung ca. 40-fach
	Hohe Chemikalienbeständigkeit
	Hohe Flankenhaftung
	
	Produktkenndaten:
	Viskosität (12°C): 800 mPa*s
	Viskosität (23°C): 600 mPa*s
	Dichtigkeit: bis 1 bar
	Verbrauch:
	Abhängig vom Feuchteghalt im Gefüge, 
	Rissbreite und Bauteildicke. 
	Ca. 0,1 kg/l Hohlraum
	Remmers IR PUR 2K rapid <6876>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 0304
	Verpressung feuchter/wasserführender Risse 1K-PUR (horizontale / vertikale 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.05	Abdichten feuchter und wasserführender
	Risse (1K-PUR)
	Abdichten von feuchten und wasserführenden 
	Rissen mittels Injektionsverfahren
	mit flexiblem, feuchtigkeitsreaktivem
	1K-Polyurethan-Injektionsharz. 
	
	Bei Bedarf:
	Nachinjektionen innerhalb der Verarbeitungszeit
	durchführen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers IR PUR 250 oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Feuchtigkeitsreaktiv
	Hohe Chemikalienbeständigkeit
	Hohe Flankenhaftung
	Sehr hohe Dehnbarkeit
	Volumenvergrößerung ca. 25-fach
	
	Produktkenndaten:
	Dichte (20 °C) 1,1 g/cm³
	Viskosität (23 °C) ca. 250 mPa s
	Rohdichte Schaum 65 kg/m³
	
	Im ausreagierten Zustand
	Zugfestigkeit 0,1 N/mm²
	Dehnung 12 %
	Verbrauch:
	Objektspezifisch zu bestimmen. Abhängig vom
	Feuchtegehalt im Gefüge, Rissbreite und
	Bauteildicke. Ca.0,3-0,5kg/m Remmers IR PUR 250 
	<6870>
	______	lfm	_____________	_____________
2.06	Stahlpacker entfernen
	Nach Ausreaktion des Injektionsmaterials
	Stahlpacker entfernen.
	______	m²	_____________	_____________
2.07	Rissoberfläche reinigen
	Oberfläche im Rissbereich von ausgetretenem
	Injektionsmaterial befreien. 
	Ggf. Oberfläche im Rissbereich durch mechnischen
	Abtrag wie schleifen oder fräsen für nachfoglende
	Arbeiten vorbereiten.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 0304
	Verpressung feuchter/wasserführender Risse 1K-PUR (horizontale / vertikale 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.08	Bohrlöcher verschließen
	Bohrlöcher nach dem Ausbau der Packer 
	oberflächig mit einem wasserdichtem,
	spannungsarmen und rissfrei erhärtenden,
	mineralischem Mörtel verschließen.
	
	Produktkenndaten:
	- Wasseraufnahmekoeffizient w24
	  < 0,1 kg/(m •h )
	- Druckfestigkeit (28 d) = Ca. 20 N/mm²
	Verbrauch:
	Ca. 1,7 kg/ l Hohlraum 
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 5