Muster-Leistungsbeschreibung
	BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit 
	Hohlraumverfüllung
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Vorbemerkungen
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 14

	Muster-Leistungsbeschreibung BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit Hohlraumverfüllung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweis zur nachträglichen
	Mauerwerksinjektion
	Für die in dieser Muster-Leistungsbeschreibung 
	beschriebe Mauerwerksinjektion sind die Vorgaben
	und Hinweise der WTA-Merkblätter 
	(Referat 4 Bauwerksabdichtung),
	insbesondere das Merkblatt 4-10-15/D "Injektions-
	verfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen
	gegenkapillaren Feuchtetransport" zu 
	berücksichtigen.
2	Vorarbeiten
2.01	Altputz bis ca. 80 cm über
	Feuchtigkeits-/Schadensrand entfernen
	Altputz mit der Mörtelgruppe______
	bis min. 80 cm über Feuchtigkeits-/
	Schadensrand entfernen.
	Anfallenden Bauschutt in 
	Container verladen und abfahren.
	______	m²	_____________	_____________
2.02	Schadhafte Fugen ausräumen
	Schadhafte Fugen ca. 2 cm tief ausräumen.
	Anfallenden Bauschutt in Container verladen.
	______	m	_____________	_____________
2.03	Estrich im Wandanschluss entfernen
	Estrich d = _______ cm im Wandan-
	schluss ca. 30 cm breit entfernen.
	Bauschutt in Container laden.
	______	m	_____________	_____________
2.04	Nut im Wand-Sohlen-Anschluss
	schwalbenschwanzförmig ausstemmen
	Nut (ca. 4 x 4 cm) im Wand-Sohlen-Anschluss 
	mittels geeignetem Werkzeug  
	schwalbenschwanzförmig ausstemmen.
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 14

	Muster-Leistungsbeschreibung BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit Hohlraumverfüllung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.05	Abzudichtende Flächen reinigen
	Reinigen der abzudichtenden,
	mineralischen Flächen.
	Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
	sind durch einen mechanischen Abtrag 
	wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
	Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 14

	Muster-Leistungsbeschreibung BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit Hohlraumverfüllung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.06	Grundierung mit verfestigendem
	Verkieselungskonzentrat
	Abzudichtende, mineralische 
	Untergründe mit einem lösemittelfreien, 
	verfestigenden Verkieselungskonzentrat, 
	1:1 mit Wasser verdünnt, grundieren. 
	Pfützenbildung vermeiden.
	
	Grundierung vollsatt auf den vorbereiteten 
	Untergrund auftragen. Stark saugfähige Untergründe
	bei Bedarf mit Wasser vornässen. 
	Materialüberschüsse umgehend entfernen.
	
	Grundierung nicht auftrocknen lassen, bei größeren
	Flächen abschnittsweise vorgehen.
	Nachfolgende Arbeiten frisch in frisch - innerhalb
	der Reaktionszeit - ausführen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Kiesol oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Festigend
	Porenverengend
	Wasserabweisend
	Mauersalzhemmend
	Verbessert die Haftung, Abrieb- und
	Oberflächenfestigkeit
	Erhöht die Beständigkeit gegen chemischen Angriff
	
	Produktkenndaten:
	Dichte (20 °C) Ca. 1,15 g/cm³
	Verfestigung ≤ 5 N/mm²
	Wasserabweisung w < 0,5 kg/(m²*h )
	Wasserdampfdurchlässigkeit > 90 %
	Aussehen / Farbton Farblos bis gelbstichig
	pH-Wert Ca. 11
	Verbrauch:
	Ca. 0,1 - 0,3 kg/m²  Remmers Kiesol <1810>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 14

	Muster-Leistungsbeschreibung BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit Hohlraumverfüllung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.07	Haftbrücke / Zwischenabdichtung
	frisch in frisch auftragen
	Haftbrücke / Zwischenabdichtung
	aus einer hoch sulfatbeständigen,
	mineralischen Dichtungsschlämme
	auf die Grundierung aus 
	verfestigendem Verkieselungskonzentrat
	auftragen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP Sulfatex oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Sehr emissionsarm (GEV-EMICODE EC 1) Plus
	Druckwasserdicht
	Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer
	Alkaligehalt (SR/NA)
	Sehr gute Haftung zum Untergrund
	Wasserdampfdiffusionsoffen
	
	Produktkenndaten:
	Wasseranspruch 20-21 % entspricht ca. 5,0 l / 25
	kgWasseraufnahmekoeffizient w24 < 0,1 kg/(m h )
	Wasserdampfdiffusionswiderstand µ < 200
	Biegezugfestigkeit (28 d) Ca. 6 N/mm²
	Druckfestigkeit (28 d) Ca. 30 N/mm²
	Verbrauch:
	Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
	Remmers WP Sulfatex <0430>
	______	m²	_____________	_____________
2.08	Nut im Wand-Sohlen-Anschluss mineralisch
	schließen
	Nut im Wand-Sohlen-Anschluss
	mit einem wasserdichtem,
	spannungsarmen und rissfrei erhärtenden
	mineralischen Mörtel verschließen.
	
	Produktkenndaten Mörtel:
	- Wasseraufnahmekoeffizient w24
	  < 0,1 kg/(m •h )
	- Druckfestigkeit (28 d) = Ca. 20 N/mm²
	Verbrauch:
	Ca. 2,7 kg/m bei 4 cm x 4 cm Nut
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 14

	Muster-Leistungsbeschreibung BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit Hohlraumverfüllung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.09	Untergrundegalisierung
	Offene Fugen so wie Fehlstellen
	oder Ausbrüche > 5 mm 
	mit einem mineralischem, 
	wasserdichten Mörtel verschließen. 
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP DS Levell oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Spannungsarm und rissfrei erhärtend
	Sehr gute Haftung zum Untergrund
	Schichtdicke einlagig bis 50 mm
	Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer
	Alkaligehalt (SR/NA)
	
	Produktkenndaten:
	Wasseranspruch 14-15 % entspricht 3,5-3,8 l / 25
	kgWasseraufnahmekoeffizient w24 < 0,1 kg/(m •h )
	Wasserdampfdiffusion µ < 200
	Druckfestigkeit (28 d) Ca. 20 N/mm²
	Farbe Grau
	Frischmörtelrohdichte Ca. 1,9 kg/l
	Konsistenz Spachtelfähig
	Verbrauch:
	Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 14

	Muster-Leistungsbeschreibung BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit Hohlraumverfüllung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.10	Mineralische Dichtungskehle herstellen
	Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
	in allen Innenecken mit einem Radius
	von ca. 4 bis 6 cm aus einem wasserdichten,
	spannungsarmen und rissfrei erhärtenden,
	mineralischem Mörtel herstellen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP DS Levell oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Spannungsarm und rissfrei erhärtend
	Sehr gute Haftung zum Untergrund
	Schichtdicke einlagig bis 50 mm
	Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer
	Alkaligehalt (SR/NA)
	
	Produktkenndaten:
	Wasseranspruch 14-15 % entspricht 3,5-3,8 l / 25
	kgWasseraufnahmekoeffizient w24 < 0,1 kg/(m •h )
	Wasserdampfdiffusion µ < 200
	Druckfestigkeit (28 d) Ca. 20 N/mm²
	Farbe Grau
	Frischmörtelrohdichte Ca. 1,9 kg/l
	Konsistenz: Spachtelfähig
	Verbrauch:
	Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 14

	Muster-Leistungsbeschreibung BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit Hohlraumverfüllung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3	Nachträgliche HZ-Sperre Advanced-Verfahren
3.01	Bohrlöcher herstellen, 18mm
	Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 18 mm 
	in einem Abstand von max.12,5 cm Achsmaß
	einreihig, max. 45° geneigt, herstellen. 
	Bohrung bis ca. 5 cm vor Wandende ausführen.
	Wände mit einer Dicke > 0,6 m
	beidseitig anbohren.
	
	Vorgesehene Einbauhöhe:
	 _________cm über OK Bodenplatte
	
	Mauerwerksdicke:_____________cm
	
	Die Einbauhöhe ist abhängig von der Art und
	Funktionsfähigkeit der Außenwandabdichtung,
	der Höhe des anstehenden Erdreiches sowie
	der vorgesehenen flankierenden Maßnahmen
	und vor Arbeitsbeginn festzulegen.
	______	m	_____________	_____________
3.02	Bohrlöcher reinigen
	Bohrkanal mittels ölfreier Druckluft
	ausblasen.
	______	m	_____________	_____________
3.03	Injektionspacker setzen
	Lamellenschlagpacker 18x105 mm,
	inkl. Verschlußstück zur Druckbefüllung 
	(Injektionsdruck max. 5 bar) 
	in das gesäuberte Bohrloch mit Setzwerkzeug
	einbauen.
	Verbrauch:
	Verschlußstück für Packer <4522>
	Setzwerkzeug 14mm <4523>
	Lamellenschlagpacker 18x105 mm <4524>
	______	Stk	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 14

	Muster-Leistungsbeschreibung BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit Hohlraumverfüllung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.04	Hohlraumverfüllung BSP
	Verfüllen der Hohlräume mit fließfähigem,
	mineralischem Füll- und Injektionsmörtel, im
	Niederdruckverfahren (max. 5 bar) über
	Injektionspacker mit geeigneter Maschinentechnik.
	
	Nach Ansteifen der Suspension mit einer
	Lanze den Injektionskanal durch die Packer
	hindurch stoßen.
	
	Produktkenndaten BSP 3:
	
	Alkaligehalt < 0,5 %
	Porosität > 20 Vol.-%
	Wasseranspruch 8-9 l/20 kg
	Biegezugfestigkeit 7 d: ca. 0,8 N/mm²
	28 d: ca. 1,5 N/mm²
	Druckfestigkeit 7 d: ca. 2,0 N/mm²
	28 d: ca. 3,5 N/mm²
	Erstarrungsbeginn (20 °C) > 8 Stunden
	Erstarrungsende (20 °C) > 10 Stunden
	Frischmörtelrohdichte Ca. 1,6 kg/dm³
	Größtkorn < 0,2 mm
	Luftporengehalt < 10 Vol.-%
	pH-Wert Ca. 12

	Produktkenndaten BSP 6:
	
	Alkaligehalt < 0,5 %
	Porosität > 20 Vol.-%
	Wasseranspruch 8-9 l/20 kg
	Biegezugfestigkeit 7 d: ca. 1,0 N/mm²
	28 d: ca. 2,0 N/mm²
	Druckfestigkeit 7 d: ca. 3,0 N/mm²
	28 d: ca. 6,0 N/mm²
	Erstarrungsbeginn (20 °C) > 8 Stunden
	Erstarrungsende (20 °C) > 10 Stunden
	Größtkorn < 0,2 mm
	Luftporengehalt < 10 Vol.-%
	pH-Wert Ca. 12
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	BSP 6: 1,2kg pro Liter Hohlraum
	Genauen Bedarf an Probefläche bestimmen
	Verbrauch:
	BSP 3: 1,2kg pro Liter Hohlraum
	Genauen Bedarf an Probefläche bestimmen
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 14

	Muster-Leistungsbeschreibung BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit Hohlraumverfüllung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.05	Mauerwerksinjektion (iK)
	Mauerwerksinjektion mit wasserverdünnbarem
	Siloxankonzentrat   nach den
	Verarbeitungsrichtlinien einbauen.
	Wanddicke: ____ cm
	Baustoff: __________________________.
	
	Befüllen der Löcher im Niederdruck (max. 5 bar) 
	mit der erforderlichen Materialmenge 
	(MV 1:10 bis 1:12 mit Wasser verdünnt).
	Einfüllmenge je Minute: ca. 0,5 kg Lösung.
	
	Produktkenndaten:
	Dichte (20 °C) 1,0 g/cm³
	Wirkstoffgehalt 100 %
	Viskosität (25 °C) 15 mPa·s
	Aussehen / Farbton Klar bis gelblich
	Basis Siloxan
	Verbrauch:
	Ca. 0,2 kg/m je 10 cm Wanddicke (kann je nach
	Mauerwerksporosität erheblich variieren),
	Probeflächen anlegen.
	______	lfm	_____________	_____________
3.06	Bohrlöcher verschließen
	Bohrlöcher nach dem Ausbau der Packer 
	oberflächig mit einem wasserdichtem,
	spannungsarmen und rissfrei erhärtenden,
	mineralischem Mörtel verschließen.
	
	Produktkenndaten:
	- Wasseraufnahmekoeffizient w24
	  < 0,1 kg/(m •h )
	- Druckfestigkeit (28 d) = Ca. 20 N/mm²
	Verbrauch:
	Ca. 1,7 kg/ l Hohlraum 
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	10 von 14

	Muster-Leistungsbeschreibung BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit Hohlraumverfüllung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4	Flankierende Maßnahmen
4.01	Abdichtung im Injektionsbereich
	auftragen
	Abdichtung aus einer starren, mineralischen 
	Dichtungsschlämme (MDS, geprüft 
	nach PG-MDS und WTA zertifiziert), 
	im Injektionsbereich auftragen.
	Die Abdichtung ist von der Bodenplatte 
	(Überlappung > 20 cm) bis 
	> 30cm über die Bohrlochreihe zu führen.
	Mindesttrockenschichtdicke > 2 mm.
	
	Produktkenndaten:
	- Wasseraufnahmekoeffizient w24
	< 0,1 kg/(m²*h0,5)
	- Wasserdampfdiffusionswiderstand
	my< 200
	- Druckfestigkeit (28d) = Ca. 30 N/mm²
	Verbrauch:
	Ca. 3,2 kg/m² Pulver bei 2 mm Trockenschichtdicke
	Remmers WP Sulfatex <0430>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	11 von 14

	Muster-Leistungsbeschreibung BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit Hohlraumverfüllung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4.02	Haftbrücke auf Innenabdichtungen
	herstellen
	Haftbrücke aus mineralischer 
	Dichtungsschlämme (MDS, geprüft 
	nach PG-MDS und WTA zertifiziert), 
	und einem WTA-zertifizierten Vorspritzmörtel
	mit hohem Sulfatwiderstand auf der getrockneten
	Innenabdichtung herstellen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP Sulfatex und Remmers SP Prep
	oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften Remmers WP Sulfatex:
	Sehr emissionsarm (GEV-EMICODE EC 1 Plus)
	Druckwasserdicht
	Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer 
	Alkaligehalt (SR/NA)
	Sehr gute Haftung zum Untergrund
	Wasserdampfdiffusionsoffen
	Chemische Beständigkeit nach DIN 4030 
	bis zum Angriffsgrad: XA2
	
	Produktkenndaten Remmers WP Sulfatex:
	Wasseranspruch 20-21 % entspricht ca. 5,0 l / 25
	kgWasseraufnahmekoeffizient w24 < 0,1 kg/(m h )
	Wasserdampfdiffusionswiderstand µ < 200
	Biegezugfestigkeit (28 d) Ca. 6 N/mm²
	Chemikalienbeständigkeit XA2
	Druckfestigkeit (28 d) Ca. 30 N/mm²

	Produkteigenschaften Remmers SP Prep:
	Hohe Untergrundhaftung
	Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer 
	Alkaligehalt (SR/NA)
	
	Produktkenndaten Remmers SP Prep:
	Schichtdicke Max. 5 mm
	Schüttdichte Ca. 1,7 kg/dm³
	Wasseranspruch Ca. 5,0 l/30 kg
	Wasserdampfdurchlässigkeit µ ≤ 15
	Wassereindringtiefe Nach 1 h > 5 mm
	Brandverhalten Klasse A1
	Druckfestigkeit (28 d) CS IV (> 6,0 N/mm²)
	Größtkorn 3,15 mm
	Gesteinskörnung gemäß DIN EN 13139
	Fremdüberwachung GG-Cert + WTA
	Verbrauch:
	Ca. 1,6 kg/m²  
	Remmers WP Sulfatex <0430>
===========================================================================================================================================================================================
	12 von 14

	Muster-Leistungsbeschreibung BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit Hohlraumverfüllung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Volldeckend ca. 4-6 kg/m² 
	Remmers SP Prep <0400>
	______	m²	_____________	_____________
4.03	Haftbrücke auf saugenden Untergründen
	(normal abbindend)
	Haftbrücke aus einem WTA-zertifizierten
	Vorspritzmörtel mit hohem Sulfatwiderstand 
	auf dem saugfähigen, vorbereiteten 
	Untergrund herstellen.
	
	Produktkenndaten:
	Porosität: > 45Vol.% 
	Schüttdicke ca. 1,0 kg/dm³ 
	Wassereindringtiefe ca. 1h > 5mm 
	Druckfestigkeit (28d) CS IV (i.M. 9,0 N/mm²)
	Verbrauch:
	Ca. 3-4 kg/m² 
	Remmers SP Prep <0400>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	13 von 14

	Muster-Leistungsbeschreibung BA080014
	Nachträgliche Horizontalsperre im Advanced-Verfahren mit Hohlraumverfüllung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4.04	Sanierputzauftrag (SP Top White)
	Oberputz aus einem faserverstärktem,
	wasserdampfdiffusionsoffenen, 
	porenhydrophoben, WTA-zertifizierten
	Sanierputz herstellen.
	Schichtdicke d = ____ cm
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers SP Top White oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften
	Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer
	Alkaligehalt (SR/NA)
	Wasserdampfdiffusionsoffen
	Einlagige Auftragsdicke bis 30 mm
	Maschinengängig
	Hohes Salzspeichervermögen
	Porenhydrophob
	Faserverstärkt
	Austrocknungsfördernd
	
	Produktkenndaten
	Porosität > 50 Vol.%
	Schichtdicke Einlagig 10 - 30 mm, zweilagig bis 40
	mmSchüttdichte Ca. 0,9 kg/dm³
	Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
	Wasseranspruch Ca. 5,8 l/20 kg
	Kap. Wasseraufnahme w24 > 0,3 kg/m²
	Wasserdampfdurchlässigkeit µ ≤ 15
	Wassereindringtiefe Nach 24 h < 5 mm
	Brandverhalten Klasse A1
	Größtkorn 1,25 mm
	Gesteinskörnung gemäß DIN EN 13139
	Fremdüberwachung GG-Cert + WTA
	Verbrauch:
	Ca. 8,5 kg/m² je cm Schichtdicke
	Remmers SP Top White <0402>
	
	bei ___ cm Schichtdicke:
	___ kg/m² Remmers SP Top White <0402>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	14 von 14