Muster-Leistungsbeschreibung
	0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. 
	Rissüberbrückung (-10°C)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Tiefgaragen / Parkhäuser
	Die folgende Musterleistungsbeschreibung ist
	speziell für die Verwendung als funktionelles
	Betonschutzsystem in Parkhäusern und Tiefgaragen 
	erarbeitet worden und bezieht sich nicht auf 
	Wohn- und Aufenthaltsräume oder Bereiche mit
	optischem Anspruch.
	
	Die Verbräuche und Aufbauten sind an die in der
	DIN 1045 für Stahlbetondecken in Parkbereichen 
	empfohlenen Festigkeits- und Expositionsklassen
	angepasst. Abweichende Untergründe erfordern 
	Anpassungen im Systemaufbau.
	
	Die angegebenen Systemaufbauten,
	Verarbeitungshinweise, Werkzeuge und
	Verbrauchsangaben können nur als Empfehlung
	angenommen werden und müssen den örtlichen
	Gegebenheiten angepaßt werden. Die Eignung dieses
	Systemes ist vom Planer, Auftraggeber und
	Auftragnehmervor Ort zu prüfen.
	
	Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten
	Verschleiß. Die Lebensdauer hängt dem entsprechend
	im Wesentlichen von der individuellen Nutzung ab.
	Um den nutzungsbedingten Verschleiß zu reduzieren
	und die Lebensdauer zu verlängern, sind
	Bodenflächen einer Grund- und Unterhaltspflege zu
	unterziehen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte
	den Remmers Reinigungs- und Pflegehinweisen für
	Bodenbeschichtungssysteme.
	Hinweis für Schichtdickenzuschläge
	Hinweis: Aufgrund von Verarbeitungsbedingungen,
	Rautiefen oder zu erbringender Mindest-
	schichtdicken können Mehrverbräuche bzw.
	Schichtdickenzuschläge erforderlich sein.
1	Stahlkugelstrahlen
	Untergrundvorbehandlung der Bodenflächen mittels
	Stahlkugelstrahlverfahren
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2	Rissanierung mit einem 2K EP
	Injektionsharz (niederviskos)
	Maschinell aufgeweitete Risse in der zu
	beschichtenden Bodenfläche mittels Pinselinjektion
	bis zurvollständigen Sättigung mit einem 
	niedrigviskosen,lösemittelfreien 2-K 
	EP-Injektionsharz tränken.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers IR Epoxy 360
	
	Produktkenndaten: 
	Dichte, Komp. A: 1,1 g/cm³,  Komp. B: 0,94 g/cm³
	Viskosität der Mischung bei (12 °C): 1100 mPa·s
	Viskosität der Mischung bei (23 °C): 360 mPa·s
	Druckfestigkeit: 45 N/mm²
	Biegezugfestigkeit: 53 N/mm²
	Haftzugfestigkeit: 4,3 N/mm² trocken
	Zugfestigkeit: 20 N/mm²
	Reißdehnung: 28 %
	Schrumpf: < 3 %
	Glasübergangstemperatur: > 40 °C
	
	Abgerechnet wird diese Position nach Verbrauch
	Injektionsharz je kg. In den Einheitspreis ist der
	Lohnanteil mit einzurechnen.
	Verbrauch:
	ca. 0,4-0,7 kg/lfdm.  IR Epoxy 360 <6872>
	(oder: ca. 1,1 kg/dm³ Hohlraum)
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3	Rissverspachtelung 2K EP Bindemittel
	Liefern und Herstellen eines Riss-Spachtels zur
	oberflächlichen Anarbeitung mit einem
	thixotropierten 2-K EP-Harz - nonylphenol-,
	lösemittel- und weichmacherfrei.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy BH 100
	Remmers ADD TX
	
	Oberfläche bei Überschreitung der Wartezeit für
	Überarbeitung gezielt abstreuen mit Quarz 03/08,
	ca. 1 kg/m².
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten - 
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 950 mPa s, 50 mPa s, 450 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,16 g/cm³, 1,00 g/cm³, 1,10 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand
	Druckfestigkeit ca. 65 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 20 N/mm² *
	
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	
	Abgerechnet wird diese Position nach Verbrauch
	je kg. In den Einheitspreis ist der
	Lohnanteil mit einzurechnen.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m²  Epoxy BH 100 <0905>
	anteilig ca. 5-10%  ADD TX Neu Neu (je nach
	Bedarf) <0942>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4	Grundierung mit einem pigmentierten
	2K EP-Bindemittel (OS 8)
	Liefern und Herstellen einer pigmentierten
	epoxydharzgebundenen Grundierung.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy Primer PF
	
	Anwendungsbereiche:
	- Pigmentierte Grundierung, Egalisierungsschicht
	- Basisschicht für Einstreubeläge
	- Grundierung im System Remmers Deck OS 8
	Eigenschaften: 
	- Mechanisch u. Chemisch belastbar
	- Sehr gute Haftung auf Beton und Zementestrich
	- Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei
	- Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklich- Als Grundierung ohne Abstreuung 
	unter Remmers PU- und EP-Beschichtungen geeignet
	Produktkenndaten:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 2800 mPa s, 100 mPa s, 900 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,62 g/cm³, 1,05 g/cm³, 1,50 
	g/cm³,
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	mind. 0,4-0,6 kg/m² Remmers Primer PF <1224-1226>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
5	Gezielte Einstreuung mit Quarz 03/08
	Liefern und Herstellen einer vollflächig-gezielten
	Einstreuung der frischen Beschichtung mit 
	staubfreiem Quarzsand der Körnung 0,3-0,8 mm.
	Nach Erhärtung der Einstreuschicht ist evtl. nicht
	eingebundener Quarzsandüberschuss restlos zu
	entfernen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Quarz 03/08 DF
	
	Farbton: nach Remmers Farbtonkarte
	Produktkenndaten
	Korndichte 2,65 g/cm³
	Körnung ca. 0,3 - 0,8 mm
	Form fest, staubfrei
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	mind. 0,8 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
6	Rissüberbrückende Zwischenschicht mit
	einem 2K PUR Bindemittel
	Liefern und Herstellen einer rissüberbrückenden,
	rutschhemmenden, polyurethangebundenen
	Riss-Instandsetzung
	
	Gewähltes Produkt: Remmers PUR Color VS  
	
	Anwendungsbereich: 
	Bereiche mit erhöhter Rissentwicklung
	
	Eigenschaften: 
	- RÜ A3 (-10°C)
	- Lösemittelfrei
	- Flexibel
	- Mechanisch u. chemisch belastbar
	
	Produktkenndaten - im Anlieferungszustand:
	                            Komp. A - Komp. B -
	MischungDichte (20 °C) 1,52 g/cm³  1,23 g/cm³  
	1,49 g/cm³ Viskosität (25 °C) 6500 mPa s  80 mPa 
	s  3400 mPas- Iim ausreagierten Zustand
	Abrieb nach Taber 32 mg (CS10, 1000 U, 1000 g)  
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	mind. 1,5 kg/m² Remmers PUR Color VS <6056>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
7	Verschleißschicht mit einem
	vorgefüllten, pigm. EP-Bindemittel
	Liefern und Herstellen einer vorgefüllten,
	wahlweise pigmentierten oder farblosen,
	epoxydharzgebundenen Folgebeschichtung
	als belastbaren Einstreubelag (OS 8) - auf 
	klebfrei erhärteter Beschichtung der Vorposition.
	 
	Gewähltes Produkt: Remmers Epoxy Primer PF
	
	Anwendungsbereich: 
	- Rissüberbrückende, belastbare
	Riss-Instandsetzunggwm. KIWA-P 12249-1
	
	Eigenschaften: - Mechanisch u. 
	Chemisch belastbar - 
	Sehr gute Haftung auf Beton und Zementestrich -
	Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei - 
	Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklich- Als Grundierung ohne Abstreuung 
	unter Remmers PU- und EP-Beschichtungen geeignet 
	
	Produktkenndaten: 
	                        Komponente A, Komponente
	B,Mischung, Viskosität (25 °C): 2800 mPa s, 100
	mPas, 900 mPas          Dichte (20 °C):       1,62
	g/cm³, 1,05 g/cm³, 1,50 g/cm³, 
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	mind. 0,80 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
8	Vollsatte Einstreuung mit Quarz 03/08
	Liefern und Herstellen einer flächigen Einstreuung
	der frischen Beschichtung mit staubfreiem
	Quarzsand der Körnung 0,3-0,8 mm.
	Nach Erhärtung ist der Überschuss restlos zu
	entfernen.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Quarz 03/08 DF
	
	Farbton: nach Remmers Farbtonkarte
	
	Produktkenndaten
	Korndichte 2,65 g/cm³
	Körnung ca. 0,3 - 0,8 mm
	Form fest, staubfrei
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	ca. 4,0- 6,0 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF
	<4406>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
9	Kopfversiegelung mit einem pigmentierten
	2K EP-Bindemittel (OS 8)
	Liefern und Herstellen einer Versiegelung der
	vorgenannter Position mit einem pigmentierten,
	nonylphenol-, lösemittel- und weichmacherfreien
	2-K EP- Bindemittel.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy Color Top
	
	Anwendungsbereiche 
	- Kopfversiegelung in den Remmers OS 8 Systemen,
	Eigenschaften:
	- Hohe Sicherheit gegen Carbamatbildung
	- Gute Deckkraft auf Einstreubelägen
	- Mechanisch u. chemisch belastbar
	- Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklichProduktkenndaten:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Dichte (20 °C): 1,65 g/cm³, 1,05 g/cm³, 1,50
	g/cm³,Viskosität (25 °C): 4500 mPa s, 100 mPa s, 
	1200 mPa s,
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	mind. 0,5 - 0,7 kg/m² Remmers Epoxy Color Top
	<6190-6192>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	10 von 10