Muster-Leistungsbeschreibung
	0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. 
	Rissüberbrückung (-10°C)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Die folgende Musterleistungsbeschreibung ist
	speziell für die Verwendung als funktionelles
	Betonschutzsystem in Parkhäusern und Tiefgaragen 
	erarbeitet worden und bezieht sich nicht auf 
	Wohn- und Aufenthaltsräume oder Bereiche mit
	optischem Anspruch.
	
	Die Verbräuche und Aufbauten sind an die in der
	DIN 1045 für Stahlbetondecken in Parkbereichen 
	empfohlenen Festigkeits- und Expositionsklassen
	angepasst. Abweichende Untergründe erfordern 
	Anpassungen im Systemaufbau.
	
	Die angegebenen Systemaufbauten,
	Verarbeitungshinweise, Werkzeuge und
	Verbrauchsangaben können nur als Empfehlung
	angenommen werden und müssen den örtlichen
	Gegebenheiten angepaßt werden. Die Eignung dieses
	Systemes ist vom Planer, Auftraggeber und
	Auftragnehmervor Ort zu prüfen.
	
	Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten
	Verschleiß. Die Lebensdauer hängt dem entsprechend
	im Wesentlichen von der individuellen Nutzung ab.
	Um den nutzungsbedingten Verschleiß zu reduzieren
	und die Lebensdauer zu verlängern, sind
	Bodenflächen einer Grund- und Unterhaltspflege zu
	unterziehen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte
	den Remmers Reinigungs- und Pflegehinweisen für
	Bodenbeschichtungssysteme.
	Hinweis: Aufgrund von Verarbeitungsbedingungen,
	Rautiefen oder zu erbringender Mindest-
	schichtdicken können Mehrverbräuche bzw.
	Schichtdickenzuschläge erforderlich sein.
	
	Rautiefenzuschläge:
	Rt < 0,3 mm - mind. 0,4 kg/m²
	Rt < 0,5 mm - mind. 0,6 kg/m²
	Rt < 1,0 mm - mind. 1,2 kg/m²
	z.B. Zum Ausgleich von Kugelstrahl-Spuren
	
	Des weiteren können weitergehende
	Schichtstärkenzuschläge
	notwendig werden.
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen
	mittels Stahlkugelstrahlverfahren zur Erzielung
	eines tragfähigen, sauberen und saugfähigen
	Untergrundes, frei von haftungsmindernden
	Schichten. Mittels Industriestaubsauger ist der
	Untergrund staubfrei herzustellen. Der Untergrund
	muss nach der Untergrundvorbehandlung die
	geforderten Werte aus den technischen Unterlagen 
	des nachfolgenden Beschichtungssystems aufweisen 
	und zur Beschichtung geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
2	Maschinelles Einschneiden und Aufweiten 
	von Rissen entlang des Rissverlaufes mittels
	Trennscheibe in einer Schnitttiefe von
	mind. 2-3 cm. Anschließend wird der Riss
	im Abstand von ca. 20-30 cm quer
	eingeschnitten. Mittels Industriestaubsauger 
	ist der Rissverlauf staubfrei herzustellen. 
	In die quer eingeschnittenen Kerben werden zur
	Verbesserung der Bewehrung geeignete
	Bewehrungsstähle bzw. Klammern gelegt.
	Kraftschlüssiges Schließen der vorbereiteten 
	Risse mittels Pinselinjektage mit  
	IR Epoxy 360, einem transparenten,
	niedrigviskosen, zweikomponentigen Epoxydharz.
	
	Prüfung gem. KTW Empfehlung des 
	Bundesgesundheitsamtes
	
	Verbrauch:
	ca. 0,4-0,7 kg/lfdm.  IR Epoxy 360 <6872>
	(oder: ca. 1,1 kg/dm³ Hohlraum)
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3	Oberflächenbündiges Verspachteln der
	sanierten Rissverläufe mit einem
	Spachtel bestehend aus 1 Gewichtsteil
	 Epoxy BH 100, einem
	transparenten, mechanisch hoch belastbaren,
	zweikomponentigen Epoxydharz und bis zu
	15 %  ADD TX Neu.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m²  Epoxy BH 100 <0905>
	anteilig ca. 5-10%  ADD TX Neu Neu (je nach
	Bedarf) <0942>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
4	Grundieren der vorbereiteten, sauberen
	und saugfähigen Beton bzw.
	Estrichflächen bis zur Sättigung mit
	Epoxy Primer PF, einem
	lösemittelfreien, vorgefüllten, pigmentierten,
	mechanisch hoch belastbaren,
	zweikomponentigen Epoxydharz.
	Das Material wird in geeigneter Weise,
	z. B. mit einem Gummischieber auf der
	Fläche verteilt und sofort im Anschluss
	mit einem Farbroller sorgfältig in den
	Untergrund eingearbeitet.
	
	Ist nicht gewährleistet, dass innerhalb
	von 24 Std. weitergearbeitet werden
	kann, so ist die noch frische 
	Grundierung gezielt abzustreuen oder vor
	der nachfolgenden Beschichtungsmaßnahme
	anzuschleifen.
	Verbrauch:
	mind. 0,4-0,6 kg/m² Remmers Primer PF <1224-1226>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
5	Liefern und Herstellen einer vollflächig-gezielten
	Einstreuung der frischen Beschichtung mit 
	staubfreiem Quarzsand der Körnung 0,3-0,8 mm.
	Nach Erhärtung der Einstreuschicht ist evtl. nicht
	eingebundener Quarzsandüberschuss restlos zu
	entfernen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Quarz 03/08 DF
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	mind. 0,8 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
	______	m²	_____________	_____________
6	Liefern und Herstellen einer rissüberbrückenden,
	Basis-Schicht.
	
	Gewähltes Produkt: Remmers PUR Color VS, 
	als flexible aber mechanisch belastbare Unterlage,
	anschließend weitere Ausführung mit Produkten der 
	Remmers Deck OS 8. (Folgepositionen)
	Verbrauch:
	mind. 1,5 kg/m² Remmers PUR Color VS <6056>
	______	m²	_____________	_____________
7	Liefern und Herstellen einer vorgefüllten,
	wahlweise pigmentierten oder farblosen,
	epoxydharzgebundenen Verschleißschicht 
	mit einem vorgefüllten, pigm. 2K EP Bindemittel 
	als belastbaren Einstreubelag (OS 8) - auf 
	klebfrei erhärteter Beschichtung der Vorposition.
	 
	Gewähltes Produkt: Remmers Epoxy Primer PF
	
	Verarbeitung gem. Technischer Datenblätter
	Verbrauch:
	mind. 0,80 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600010
	Remmers Deck OS 8  Hybrid - Kälteflexible Beschichtng mit stat. Rissüberbrückung (-
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
8	Nach entsprechender Liegezeit
	(temperaturabhängig) wird die noch
	frische Schicht vollsatt abgestreut mit
	Remmers Quarz 03/08 DF. Nach Erhärten
	wird der nicht eingebundene
	Überschuss mittels hartem Besen
	entfernt.
	Verbrauch:
	ca. 4,0- 6,0 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF
	<4406>
	______	m²	_____________	_____________
9	Versiegeln der abgestreuten Basisschicht mit
	Remmers Epoxy Color Top, einem lösemittelfreien,
	pigmentierten, chemisch widerstandsfähigen, 
	zweikomponentigen Epoxydharz für mechanisch
	beanspruchte Flächen. Das Material wird in 
	geeigneter Weise, z.B. mit einem Gummischieber 
	stramm über die herausstehenden Quarzsandspitzen 
	abgezogen und sofort im Anschluss mit einem 
	Farbroller sorgfältig nachgerollt.
	
	Hinweis: 
	Bei schwächer deckenden Farbtönen oder erhöhten
	optischen Ansprüchen kann die notwendige
	Verbrauchsmenge abweichen.

	Verbrauch:
	mind. 0,5 - 0,7 kg/m² Remmers Epoxy Color Top
	<6190-6192>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 6