Muster-Leistungsbeschreibung
	BA06200
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 2K
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Vorbemerkungen
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06200
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 2K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Abdichtungen im Verbund (AIV-F) sind unter
	Berücksichtigung der Anforderungen zu planen.
	
	Feuchteempfindliche Untergründe aus Holz oder
	Holzwerkstoffen sind als Untergrund für AIV-F
	ungeeignet.
	In Bereichen, in denen unter Berücksichtigung der
	Wassereinwirkung lediglich Bodenflächen
	abzudichten sind, ist die Abdichtungsschicht
	mindestens 5 cm über OKFF hochzuführen.
	
	An aufgehenden Bauteilen (Wandflächen usw.), auf
	die Wasser einwirkt, ist die Abdichtungsschicht
	mindestens 20 cm über die Wasserentnahmestelle
	bzw. über die Höhe des zu erwartenden
	Spritzwasserbereiches hochzuführen.
	
	Unter und hinter Bade- oder Duschwannen ist die
	Abdichtung fortzuführen, ggf. mit zusätzlicher
	Unterflur-Entwässerung.
	In diesem Bereich dürfen nur die für die Wannen
	selbst erforderlichen Rohre und Leitungen geplant
	werden. Durchdringungen für Rohre und Leitungen
	sind so zu planen, dass die Abdichtungsschicht
	sicher anzuschließen ist.
1.01	Die beschriebene Abdichtung von Innenräumen 
	wird gemäß DIN 18534 Teil 3 (AIV-F) mit der 
	rissüberbrückenden, mineralischen 
	Dichtungsschlämme (MDS), 
	Remmers MB 2K, hergestellt.
	
	Die Abdichtung ist für die
	Wassereinwirkungsklassen
	W0-I bis W3-I  an Wänden und auf Böden geeignet.
	
	Die Verwendbarkeit ist durch
	allgemein bauaufsichtliche
	Prüfzeugnisse (AbP) belegt.
	
	Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist
	durch Kontrolle  der Auftragsmenge und der
	Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher
	zu stellen und bei W3-I zusätzlich zu
	protokollieren.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06200
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 2K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2	Vorarbeiten
2.01	Reinigen des Untergrundes und Entfernen von
	haftungsmindernden Stoffen.
	Staubreste gründlich absaugen, Material aufnehmen
	und entsorgen.Es muss ein sauberer, tragfähiger 
	Untergrund vorliegen.
	
	Egalisierungs- und Ausgleichsschichten sind vor
	dem Auftragen der Abdichtungsschicht mit
	geeigneten Produkten herzustellen.
	______	m²	_____________	_____________
2.02	Grundierung von Wand- und Bodenflächen
	mit saugfähigkeitsregulierender und verfestigender
	Wirkung auf saugfähigen Untergründen 
	(Estrich, Putz, Trockenbaustoffe) mit 
	Remmers Primer Hydro F
	als Vorbehandlung für die Aufnahme des
	nachfolgenden Dünnbettmörtel- bzw.
	Verbundabdichtungssystems. 
	
	Produkt durch Streichen, Rollen oder 
	Spritzen gleichmäßig auftragen.
	Pfützenbildung vermeiden.
	Grundierung trocknen lassen.
	Verbrauch:
	Ca. 0,1 - 0,4 l/m² je nach Untergrund
	Remmers Primer Hydro F <2842>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06200
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 2K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.03	Durchdringungen mit Festflansch, wie z.B.
	Unterputz Mischarmaturen oder Bodenabläufe, für
	den fachgerechten Anschluss der Verbundabdichtung
	vorbehandeln.
	Flansch mit grobkörnigem Schleifpapier aufrauen,
	mit geeignetem Reiniger, z.B. Remmers Verdünnung V
	101, gründlich reinigen und haftungsmindernde
	Stoffe restlos entfernen.
	
	Achtung: Verdünnung V 101 kann 
	den Untergrund angreifen. 
	Stets Probefläche anlegen!
	
	Auftrag der  zweikomponentigen
	Epoxidharz-Grundierung,
	Remmers Epoxy ST 100, auf der trockenen und
	sauberen Oberfläche. Vollflächiges abstreuen der
	frischen Grundierung mit 
	Remmers Quarz 03/08 DF, feuergetrocknetem
	Quarzsand.
	Grundierung vollständig durchtrocknen lassen.
	Verbrauch:
	Nach Bedarf
	Remmers Verdünnung V 101 <0978>
	Nach Bedarf, ca. ca. 0,30 - 0,50 kg/m²
	Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	Nach Bedarf
	Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
	______	Stk	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06200
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 2K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3	Abdichtung im Verbund nach DIN 18534-3
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.01	Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen 
	mit einer vorgefertigten Dichtmanschette
	(Lochdurchmesser 1/2") aus hochwertigem, 
	vliesbeschichteten Premium-Dichtband 
	auf NBR Kautschuk Basis, 
	Remmers Tape VF 120 VC, verstärken.
	
	Die Dichtmanschette muss das Leitungsrohr
	wasserdicht umschließen. Bei Bedarf ist das
	Leitungsrohr vor den Abdichtungsarbeiten über die
	Abdichtungsebene zu verlängern.
	
	Dichtmanschette mit der rissüberbrückenden,
	mineralischen Dichtungsschlämme (MDS), 
	Remmers MB 2K, verkleben und anschließend
	überarbeiten.
	Verbrauch:
	Remmers Tape VF 120 VC, Wandmanschette VF,
	120x120mm <5077>
	Nach Bedarf
	Remmers MB 2K <3014>
	______	Stk	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06200
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 2K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.02	Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen und
	Bodenabläufe mit der vorgefertigten
	Dichtmanschetteaus hochwertigem, 
	vliesbeschichteten Premium-Dichtband 
	auf NBR Kautschuk Basis, Remmers Tape VF 350 HC, 
	verstärken.
	
	Die elastische Dichtmanschette entsprechend dem
	erforderlichen Rohrdurchmesser zuschneiden und so
	über die Rohrdurchführung stülpen, dass die
	Manschette das Rohr vollständig umfasst.
	Bei Bodenabläufen fachgerecht an den vorhandenen
	Flansch anschließen.
	
	Dichtmanschette mit der rissüberbrückenden,
	mineralischen Dichtungsschlämme (MDS), 
	Remmers MB 2K verkleben und anschließend
	überarbeiten.
	Verbrauch:
	Remmers Tape VF 350 HC <4804>
	Nach Bedarf
	Remmers MB 2K <3014>
	______	Stk	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06200
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 2K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.03	Innenecken, Fugen und Übergänge zu
	nichtmineralischen Bauteilen mit dem hochwertigen,
	vliesbeschichtetem Premium-Dichtband auf 
	NBR Kautschuk-Basis, Remmers Tape VF, verstärken.
	
	Mineralische, rissüberbrückende Dichtungsschlämme,
	Remmers MB 2K, auf dem vorbereiteten Untergrund
	vorlegen,Tape VF vollflächig verkleben und mit 
	dem Abdichtungsstoff überarbeiten.
	
	Bei rechtwinkligen Eckbereichen vorgefertigte 
	Innenecke, Remmers Tape VF 100 IC, bzw. 
	Aussenecke, Remmers Tape VF 75 EC, verwenden.
	Ansätze sind mit einer Überlappungsbreite
	von > 5 cm auszuführen.
	Über Bewegungsfugen wird Tape VF schlaufenförmig
	in Omegaform eingebaut.
	Verbrauch:
	Ca. 1m/m
	Remmers Tape VF 120 <5071>
	Ca. 1m/m
	Remmers Tape VF 250 <4805>
	Ca. 1m/m
	Remmers Tape VF 500 <5075>
	1 Stk./Innenecke VF
	Remmers Tape VF 100 IC <5074>
	1 Stk./Aussenecke VF
	Remmers Tape VF 75 EC <5073>
	Nach Bedarf
	Remmers MB 2K <3014>
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06200
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 2K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.04	Abdichtung im Verbund (AIV-F) gemäß DIN 18534
	aus der rissüberbrückenden, 
	mineralischen Dichtungsschlämme (MDS), 
	Remmers MB 2K, herstellen.
	
	Produkt mindestens 2-lagig auf den vorbereiteten 
	Untergrund auftragen. 
	Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und
	in gleichmäßiger Dicke erfolgen. 
	Aufträge jeweils trocknen lassen. 
	
	Vor Ausführung weiterer Abdichtungslagen muss die
	bereits vorhandene Abdichtungslage soweit
	getrocknet sein, dass sie durch den darauf
	folgenden Auftrag nicht beschädigt wird.
	
	Gesamt-Trockenschichtdicke > 2 mm.
	
	Verwendbarkeitsnachweis durch allgemein
	bauaufsichtliches Prüfzeugnis.
	Flüssige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und
	Plattenbelägen (AIV-F)
	Verbrauch:
	Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke
	Remmers MB 2K <3014>
	______	m²	_____________	_____________
3.05	Ansetzen / Verlegen der Wand- und Bodenfliesen im
	Dünnbettverfahren mit hydraulisch erhärtendem,
	kunststoffvergüteten Dünnbettmörtel, 
	Remmers FL fix (C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004).
	
	Fliesenfabrikat: '____________________'
	Fliesentyp: '____________________'
	Fliesenformat: '____________________'
	Fliesenfarbe: '____________________'
	
	Dünnbettmörtel mit geeigneter Kammzahnung
	aufziehen und Fliesen innerhalb der klebeoffenen
	Zeit gemäß DIN 18157-1 fachgerecht ansetzen /
	verlegen.
	Verbrauch:
	Remmers FL fix <2817>
	Ca. 1,1 kg/m²/mm Auftragsdicke,
	4 mm Kammzahnung: ca. 1,5 kg/m²
	6 mm Kammzahnung: ca. 2,3 kg/m²
	8 mm Kammzahnung: ca. 3,0 kg/m²
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06200
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 2K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.06	Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, 
	kunststoffvergütetem Fugenmörtel,
	Remmers FL grout flex, geprüft
	nach CG2 WA gemäß DIN EN 13888,
	verfugen.
	 
	Fugenbreite: '_____' mm
	Fugenfarbe: '__________'
	Verbrauch:
	Remmers FL grout flex <2891>
	Verbrauch abhängig von Fliesenformat, Fugenbreite
	und Fugentiefe.z.B.Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 8
	mm:Fliesenformat 30 x 30cm ca. 0,48 kg
	Fliesenformat 60 x 30cm ca. 0,35 kg
	______	m²	_____________	_____________
3.07	Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen mit 
	elastischem, alkoxyvernetzenden Silicondichtstoff,
	Remmers Multi Sil, herstellen.

	Fugenfarbe: '__________'
	Verbrauch:
	Remmers Multi Sil <7380>
	Ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 9