Muster-Leistungsbeschreibung
	000000
	Vorbemerkungen & Allgemeines
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 2

	Muster-Leistungsbeschreibung 000000
	Vorbemerkungen & Allgemeines
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Überprüfung der Betonflächen
	Überprüfen der zu behandelnden Flächen:
	
	a) visuell auf Verschmutzungen, Trennmittel-
	rückstände, Vergrünungen, Absanden und Ris-
	se, defekte elastische Fugenversiegelung.
	
	b) durch Hammerprobe auf Hohlstellen, Kies-
	nester und Gefügelockerungen.
	
	c) Überprüfung auf Schadstoffbelastung
	
	Schadstellen kennzeichnen und Prüfprotokoll
	erstellen
	______	m²	_____________	_____________
2	Untergrundvorbereitung nach Wahl des AN
	Betonoberfläche für die in den Folgepositionen
	beschriebenen Arbeitsgänge durch Entfernen von
	Verschmutzungen, verbundmindernden Anstrichen und
	absandenden oder mürben Betonschichten durch z.B.
	Feststoffstrahlen, Feuchtstrahlen oder
	Höchstdruckwasserstrahlen so vorbereiten, dass ein
	ausreichend tragfähiger Untergrund freigelegt
	wird. Der Untergrund muss saugfähig sein, 
	eine Haftzugfestigkeit>1,5 N/mm² und 
	einen Chloridgehalt < 0,5 Gew.-% vom Zementgewicht
	des Betons aufweisen. 
	Das gewählte Bearbeitungsverfahren ist anzugeben. 
	Ausreichende Vorkehrungen zum Schutz 
	angrenzender Bauteile sowie die Beseitigung 
	von Strahlgut und Bauschutt sind in die
	Einheitspreise einzurechnen. 
	
	gewähltes Bearbeitungsverfahren: 
	
	________________________________
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 2