Muster-Leistungsbeschreibung
	0301
	Reparatur- und Betonersatzmörtel
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
1	Mineralischer Korrosionsschutz und
	Haftbrücke (Betofix KHB SR)
	Aufbringen einer sulfatresistenten
	Korrosionsschutzbeschichtung auf den vorbereiteten
	Bewehrungsstählen und 
	einer sulfatresistenten Haftbrücke
	auf den vorbereiteten mineralischen Untergrund
	mit einem 1-komponentigen, zementgebundenen,
	kunststoffvergüteten Schlämmmörtel.
	
	Produkt: Remmers Betofix KHB SR
	
	Produktanforderungen:
	Hoher Sulfatwiderstand
	Rostschutzaktive Pigmente
	Größtkorn ≤ 1 mm
	Haftzugfestigkeit ≥ 2,0 N/mm²
	
	H-Wert: >12
	Zertifiziert nach DIN EN 1504-7
	
	Angebotenes Produkt:_____________
	Verbrauch:
	ca. 1,8 kg/m²/mm Remmers Betofix KHB SR <1079>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 0301
	Reparatur- und Betonersatzmörtel
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 001.0
2	Montage- und Reparaturmörtel (Betofix R2
	SR rapid)
	Liefern und Herstellen eines frühbelastbaren
	Montage- und Reparaturmörtels.
	
	Produkt: Remmers Betofix R2 SR rapid
	
	Produktanforderungen:
	Klasse R2 nach DIN EN 1504-3
	Klasse B1 nach DIN 19573
	Hoher Sulfatwiderstand
	Expositionsklassen XWW1 - XWW3 gem. DIN 19573
	Sehr hohe Frühfestigkeit (nach 45 Minuten
	belastbar)Schwindfrei
	Wasserundurchlässig
	Korrosionshemmend
	Schüttdicke: ca. 1,6 kg/l
	Wasseranspruch: 3,0 - 4,0 l / 25 kg
	Expositionsklassenzuordnung: 
	 - Karbonatisierung XC1, XC2, XC3, XC4
	 - Chloride ohne Meerwasser XD1
	 - Chloride aus Meerwasser XS1
	 - Frostangriff mit/ohne Taumittel XF1, XF2
	 - Chemischer Angriff XA1
	 - Verschleißbeanspruchung XM1
	 - Waste Water: XWW1 - XWW3
	Druckfestigkeit:
	 - 1 h => 13 N/mm²
	 - 24 h = ca. 25 N/mm²
	 - 28 d => 40 N/mm²
	Größtkorn: 2 mm
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 1,8 kg/dm³ Remmers Betofix R2 SR <1004>
	______	l	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 0301
	Reparatur- und Betonersatzmörtel
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.1
3	Mineralischer Betonersatz SR PCC I+II
	(Betofix R4 SR)
	Liefern und Herstellen eines faserverstärkten
	PCC/SPCC zur statischen Instandsetzung von
	Betonbauwerken. Das Produkt wird dabei als
	Beschichtungsmörtel gem. DIN 19573 eingesetzt.
	
	Produkt: Remmers Betofix R4 SR
	
	Produktanforderungen:
	M3-Mörtel nach RiLi-SIB und Klasse R4 nach DIN EN
	1504-3 und B2 gem. DIN 19573
	(WW-Schachtkopfmörtel)
	Expositionsklassen XWW1 - XWW3 gem. DIN 19573
	Verarbeitung im Handauftrag, spritz- und
	schleuderbarHoher Sulfatwiderstand und niedrig 
	wirksamer Alkaligehalt (SR/NA)
	Einlagige Auftragsdicke in Ausbrüchen bis 80 mm
	Frost-Tausalzbeständig
	Hoher Chlorideindringwiderstand
	Vereint Korrosionsschutz, Haftbrücke, Grob- und
	FeinmörtelBei Spritzapplikation ohne Haftbrücke 
	einsetzbarStat. E-Modul: ≥ 25000 N/mm²
	Schichtdicke:
	 - Einlagig 5 - 25 mm, in Ausbrüchen < 80 mm
	 - Zweilagig < 50 mm, Verarbeitung frisch in
	frisch - Maschinenverarbeitung: mehrlagig frisch 
	in frisch < 50 mm Wasseranspruch: Ca. 10,7% 
	entspricht 2,7 l/25 kg
	Kapilare Wasseraufnahme: ≤ 0,5 kg/(m²h^0,5 )
	Schwinden 28 Tage: ≤ 0,55 mm/m
	Expositionsklassenzuordnung:
	 - Karbonatisierung XC1 XC2 XC3 XC4
	 -  Chloride ohne Meerwasser XD1 XD2 XD3
	 - Chloride aus Meerwasser XS1 XS2 XS3
	 - Frostangriff mit / ohne Taumittel XF1 XF2 XF3
	XF4 - Chemischer Angriff XA1 XA2 XA3
	 - Verschleißbeanspruchung XM1 XM2
	 - Waste Water XWW1 - XWW3
	Biegezugfestigkeit (28 d): ≥ 8,0 N/mm²
	Brandverhalten: Klasse A1
	Druckfestigkeit:
	 - 1 d = ≥ 15 N/mm²
	 - 7 d = ≥ 40 N/mm²
	 - 28 d = ≥ 50 N/mm²  
	Feuchtigkeitsklassenzuordnung: WO, WF, WA, WS
	Fremdüberwachung; QDB
	Größtkorn: 2mm
	Haftvermögen (DIN EN 1542) (28 d): ≥ 2,0 N/mm²
	
	Angebotenes Produkt:______________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 0301
	Reparatur- und Betonersatzmörtel
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Verbrauch:
	ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0
	kg/dm³.Remmers Betofix R4 SR <1084>
	______	l	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Alternativposition ZZ 001.2
4	Mineralischer Betonersatz nach DIN
	1504-3 (Betofix XWW4)
	Liefern und Herstellen von Reparaturen von
	Fehlstellen im Beton, in Bereichen mit biogener
	Schwefelsäurekorrosion.
	
	Produkt: Remmers Betofix XWW4
	
	Produktanforderungen:
	Sulfatbeständig
	Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
	Frost-Tausalzbeständig
	Hoher Wassereindringwiderstand
	Besonders schwindarm
	Frühfest
	Wasseranspruch Ca. 10,7% entspricht 2,7 l/25 kg
	Kapillare Wasseraufnahme ≤ 0,5 kg/(m²h )
	Schwinden 28 Tage ≤ 0,55 mm/m
	Druckfestigkeit 1 d = ≥ 15 N/mm²
	                         7 d = ≥ 40 N/mm²
	                         28 d = ≥ 50 N/mm²
	Biegezugfestigkeit (28 d) ≥ 8,0 N/mm²
	Dyn. E-Modul ≥ 25000 N/mm²
	Oberflächenzugfestigkeit ≥ 2,0 N/mm²
	Größtkorn 2 mm
	Fremdüberwachung QDB
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0
	kg/dm³.Remmers Betofix XWW4 <1109>
	______	l	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 0301
	Reparatur- und Betonersatzmörtel
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
5	Nachbehandlung (Betofix NBM)
	Nachbehandlung der fertiggestellten, noch frischen
	Oberflächen mit einem Nachbehandlungsmittel
	für den allgemeinen Betonbau  und Beton für 
	Verkehrsbauwerkein Form einer
	gebrauchsfertigen Emulsion.
	
	Produkt: Betofix NBM
	
	Eigenschaften:
	Sperrkoeffizient SM = 85 %
	SRT-Wert (Griffigkeit) = 50 Skalenteile
	Gebrauchsfertige Emulsion
	Lösemittelfrei
	Spritzbar
	Bildet einen Sperrfilm auf der Oberfläche
	
	Produktkenndaten:
	Dichte (20 °C) 1,00 g/cm³
	Sperrkoeffizient S 98 %
	SRT-Wert (Griffigkeit) 72 Skalenteile
	Konsistenz Flüssig
	pH-Wert Ca. 9
	Farbe Weißlich
	
	Zertifikate:
	Prüfbericht Sperrwirkung gemäß TL NBM-StB 09
	Prüfbericht Griffigkeit gemäß TL NBM-StB 09

	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 150 ml/m² Remmers Betofix NBM <1230>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 5