Muster-Leistungsbeschreibung
	0701
	Verlegemörtel
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 001.0
1	Verlegemörtel (Betofix R2 SR rapid)
	Liefern und Herstellen eines frühbelastbaren
	Verlegemörtels.
	Produkt: Remmers Betofix R2 SR rapid
	
	Produktanforderungen:
	Klasse R2 nach DIN EN 1504-3
	Klasse B1 nach DIN 19573
	Hoher Sulfatwiderstand
	Expositionsklassen XWW1 - XWW3 gem. DIN 19573
	Sehr hohe Frühfestigkeit (nach 45 Minuten
	belastbar)Schwindfrei
	Wasserundurchlässig
	Korrosionshemmend
	Schüttdicke: ca. 1,6 kg/l
	Wasseranspruch: 3,0 - 4,0 l / 25 kg
	Expositionsklassenzuordnung: 
	 - Karbonatisierung XC1, XC2, XC3, XC4
	 - Chloride ohne Meerwasser XD1
	 - Chloride aus Meerwasser XS1
	 - Frostangriff mit/ohne Taumittel XF1, XF2
	 - Chemischer Angriff XA1
	 - Verschleißbeanspruchung XM1
	 - Waste Water: XWW1 - XWW3
	Druckfestigkeit:
	 - 1 h => 13 N/mm²
	 - 24 h = ca. 25 N/mm²
	 - 28 d => 40 N/mm²
	Größtkorn: 2 mm
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 1,8 kg/dm³ Remmers Betofix R2 SR <1004>
	______	l	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 3

	Muster-Leistungsbeschreibung 0701
	Verlegemörtel
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.1
2	Verlegemörtel (Betofix R4 SR)
	Liefern und Herstellen eines faserverstärkten
	PCC/SPCC.Das Produkt wird dabei als Verlegemörtel
	gem. DIN 19573 eingesetzt. 
	
	Produkt: Remmers Betofix R4 SR
	
	Produktanforderungen:
	M3-Mörtel nach RiLi-SIB und Klasse R4 nach DIN EN
	1504-3 und B2 gem. DIN 19573
	(WW-Schachtkopfmörtel)
	Expositionsklassen XWW1 - XWW3 gem. DIN 19573
	Verarbeitung im Handauftrag, spritz- und
	schleuderbarHoher Sulfatwiderstand und niedrig 
	wirksamer Alkaligehalt (SR/NA)
	Einlagige Auftragsdicke in Ausbrüchen bis 80 mm
	frost-tausalzbeständig
	Hoher Chlorideindringwiderstand
	Vereint Korrosionsschutz, Haftbrücke, Grob- und
	FeinmörtelBei Spritzapplikation ohne Haftbrücke 
	einsetzbarStat. E-Modul: ≥ 25000 N/mm²
	Schichtdicke:
	 - Einlagig 5 - 25 mm, in Ausbrüchen < 80 mm
	 - Zweilagig < 50 mm, Verarbeitung frisch in
	frisch - Maschinenverarbeitung: mehrlagig frisch 
	in frisch < 50 mm Wasseranspruch: Ca. 10,7% 
	entspricht 2,7 l/25 kg
	Kapilare Wasseraufnahme: ≤ 0,5 kg/(m²h^0,5 )
	Schwinden 28 Tage: ≤ 0,55 mm/m
	Expositionsklassenzuordnung:
	 - Karbonatisierung XC1 XC2 XC3 XC4
	 -  Chloride ohne Meerwasser XD1 XD2 XD3
	 - Chloride aus Meerwasser XS1 XS2 XS3
	 - Frostangriff mit / ohne Taumittel XF1 XF2 XF3
	XF4 - Chemischer Angriff XA1 XA2 XA3
	 - Verschleißbeanspruchung XM1 XM2
	 - Waste Water XWW1 - XWW3
	Biegezugfestigkeit (28 d): ≥ 8,0 N/mm²
	Brandverhalten: Klasse A1
	Druckfestigkeit:
	 - 1 d = ≥ 15 N/mm²
	 - 7 d = ≥ 40 N/mm²
	 - 28 d = ≥ 50 N/mm²  
	Feuchtigkeitsklassenzuordnung: WO, WF, WA, WS
	Fremdüberwachung; QDB
	Größtkorn: 2mm
	Haftvermögen (DIN EN 1542) (28 d): ≥ 2,0 N/mm²
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 3

	Muster-Leistungsbeschreibung 0701
	Verlegemörtel
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0
	kg/dm³.Remmers Betofix R4 SR <1084>
	______	l	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 3