Muster-Leistungsbeschreibung
	0801
	Durchdringungen und Rohrdurchführungen
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 3

	Muster-Leistungsbeschreibung 0801
	Durchdringungen und Rohrdurchführungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Abdichten von Durchdringungen und
	Rohrdurchführungen(Stopaq)
	Durchdringungen und Rohrdurchführungen mit einer
	dauerplastischen und quellfähigen Dichtungsmasse
	abdichtenund mit einem systemzugehörenden 
	Dichtmörtelöberflächenbündig verschließen.
	
	Produkte:
	- Remmers Stopaq
	- Remmers Betofix R2 SR rapid oder alternativ
	- Betofix R4 SR
	
	Produktanforderungen Dichtmasse:
	Anwendungsbereiche:
	- Dauerplastische Eindichtung von Kabeln,
	Leitungen und Rohren
	- einsetzbar bei rückseitiger Wasserbeanspruchung
	- im Wasser- und Abwasserbereich
	- Abdichtung von wasserführenden Lecks
	
	- Druckwasserdicht bis 0,3 bar
	- Gasundurchlässig
	- Alterungsbeständig
	- Dauerplastisch
	- Unter Wassereinwirkung expandierend
	- Haftet auf nassen und trockenen Untergründen
	- Dichte (20 °C)	Ca. 1,2 g/cm²
	- Konsistenz	 pastenartige Masse, dauerplastisch
	- Quellvermögen	 ca. 10 %
	- Farbe 	grünlich
	
	Produktanforderungen  Dichtmörtel:
	Klasse R2 nach DIN EN 1504-3
	Klasse B1 nach DIN 19573
	Hoher Sulfatwiderstand
	Expositionsklassen XWW1 - XWW3 gem. DIN 19573
	Sehr hohe Frühfestigkeit (nach 45 Minuten
	belastbar)Schwindfrei
	Wasserundurchlässig
	Korrosionshemmend
	Schüttdicke: ca. 1,6 kg/l
	Wasseranspruch: 3,0 - 4,0 l / 25 kg
	Expositionsklassenzuordnung: 
	 - Karbonatisierung XC1, XC2, XC3, XC4
	 - Chloride ohne Meerwasser XD1
	 - Chloride aus Meerwasser XS1
	 - Frostangriff mit/ohne Taumittel XF1, XF2
	 - Chemischer Angriff XA1
	 - Verschleißbeanspruchung XM1
	 - Waste Water: XWW1 - XWW3
	Druckfestigkeit:
	 - 1 h => 13 N/mm²
	
	 - 24 h = ca. 25 N/mm²
	 - 28 d => 40 N/mm²
	Größtkorn: 2 mm
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 3

	Muster-Leistungsbeschreibung 0801
	Durchdringungen und Rohrdurchführungen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	
	Angebotene Produkte: 
	___________________
	___________________
	Verbrauch:
	ca. 1,2 kg/l Hohlraum Remmers Stopaq <7810>
	ca. 1,8 kg/dm³ Remmers Betofix R2 SR <1004>
	ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0
	kg/dm³.Remmers Betofix R4 SR <1084>
	______	l	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 3