Muster-Leistungsbeschreibung
	1001
	Injektionsharze (Epoxy)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 4

	Muster-Leistungsbeschreibung 1001
	Injektionsharze (Epoxy)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 001.0
1	Kraftschlüssiges Füllen von Rissen durch
	Injektion F-I (P) (IR Epoxy 100)
	Kraftschlüssiges Füllen von Rissen im Beton, die
	nicht aufKorrosion der Bewehrung zurückzuführen 
	sind,durch Injektion mit einem niedrigviskosen 
	2-komponentigen Epoxidharz,
	einschl. aller vorbereitenden, begleitenden und
	nach derInjektion erforderlichen Arbeiten, um die
	Bauteiloberfläche entsprechend der
	ausgeschriebenenInstandsetzungsmaßnahme 
	überarbeiten zu können.
	Die Risse sind vollständig zu füllen. 
	Abrechnung nach Risslänge.
	
	Bauteil: _______________
	Bauteildicke: __________ cm
	Rissbreite : ca. ________ mm
	
	Die Injektionsarbeiten sind zu dokumentieren.
	
	Produkt: Remmers IR Epoxy 100 
	
	Produktanforderungen:
	Klassifizierung: U(F1) W(1) (1/2) (8/30)
	Feuchtezustand: DY, DPNiedrigviskos
	Volumen- und formschlüssig
	Hohe Flankenhaftung
	Hohe Haftzug- und Eigenfestigkeit
	Total solid (angelehnt an Prüfverfahren Deutsche
	Bauchemie e.V.)Frost-Tauwechselbeständig
	Dichte, Komp. A: 1,1 g/cm³,  Komp. B: 0,94 g/cm³
	Viskosität der Mischung bei (12 °C): 1100 mPa·s
	Viskosität der Mischung bei (23 °C): 360 mPa·s
	Druckfestigkeit: 45 N/mm²
	Biegezugfestigkeit: 53 N/mm²
	Haftzugfestigkeit: 4,3 N/mm² trocken
	Zugfestigkeit: 20 N/mm²
	Reißdehnung: 28 %
	Schrumpf: < 3 %
	Glasübergangstemperatur: > 40 °C
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 1,1 kg/l Hohlraum Remmers IR Epoxy 100 <0944>
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 4

	Muster-Leistungsbeschreibung 1001
	Injektionsharze (Epoxy)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.1
2	Kraftschlüssiges Füllen von Rissen durch
	Injektion F-I (P) (IR Epoxy 360)
	Kraftschlüssiges Füllen von Rissen im Beton, die
	nicht aufKorrosion der Bewehrung zurückzuführen 
	sind,durch Injektion mit einem niedrigviskosen 
	2-komponentigen Epoxidharz,
	einschl. aller vorbereitenden, begleitenden und
	nach derInjektion erforderlichen Arbeiten, um die
	Bauteiloberfläche entsprechend der
	ausgeschriebenenInstandsetzungsmaßnahme 
	überarbeiten zu können.
	Die Risse sind vollständig zu füllen. 
	Abrechnung nach Risslänge.
	
	Bauteil: _______________
	Bauteildicke: __________ cm
	Rissbreite : ca. ________ mm
	
	Die Injektionsarbeiten sind zu dokumentieren.
	
	Produkt: Remmers IR Epoxy 360
	
	Produktanforderungen:
	Frost-Tauwechselbeständig
	Hohe Chemikalienbeständigkeit
	Total solid (angelehnt an Prüfverfahren Deutsche
	Bauchemie e.V.)Brandverhalten B2 gemäß DIN 4102-4
	Niedrigviskos
	Volumen- und formschlüssig
	Hohe Flankenhaftung
	Hohe Haftzug- und Eigenfestigkeit
	
	Produktkenndaten im Anlieferungszustand: 
	Dichte (20 °C) Komp. A: 1,1 g/cm³ 
	Dichte (20 °C) Komp. B: 0,94 g/cm³
	Viskosität (12 °C) 1100 mPa s
	Viskosität (23 °C) 360 mPa s
	
	Produktkenndaten im ausreagierten Zustand:
	Haftzugfestigkeit 4,3 N/mm²
	Schrumpf < 3 %
	Biegezugfestigkeit 53 N/mm²
	Druckfestigkeit 45 N/mm²
	Zugfestigkeit 20 N/mm² trocken
	Reißdehnung 28 %
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 1,1 kg/l HohlraumRemmers IR Epoxy 360 <6872>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 4

	Muster-Leistungsbeschreibung 1001
	Injektionsharze (Epoxy)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 4