Muster-Leistungsbeschreibung
	BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 
	18531-5, MDS (1K)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Vorbemerkungen
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweis zu Oberflächengefälle und
	Anschlusshöhen (AIV-F)
	Bei Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und
	Platten (AIV-F)ist auf der Abdichtungsebene und 
	auf der Belagsoberfläche ein Gefälle von
	mindestens 1,5 % vorzusehen. 
	
	Die Höhe der Anschlüsse an aufgehende Bauteile ist
	im Regelfall mit mindestens 0,15 m über Oberfläche
	von Nutzschicht/Belag zu planen. In schneereichen
	Gebieten und bei besonderen konstruktiven
	Situationen ist gegebenenfalls eine größere
	Anschlusshöhe erforderlich.
	
	Eine Verringerung der Anschlusshöhe im Türbereich
	ist nur möglich, wenn im Belag unmittelbar vor der
	gesamten Türbreite z.B. durch Einbau einer
	ausreichend dimensionierten und funktionsfähigen
	Entwässerungsrinne die Wasserbelastung minimiert
	wird. In solchen Fällen kann die Anschlusshöhe vom
	oberen Ende der Abdichtung bis zum Belag
	mindestens 0,05 m betragen.
	
	Barrierefreie, niveaugleiche Übergänge oder
	Übergänge mit einer zulässigen Schwellenhöhe von 
	≤ 0,02 m sind abdichtungstechnische
	Sonderkonstruktionen. 
	Sie erfordern eine auf den Einzelfall abgestimmte
	Ausführungsart. Für diese niveaugleichen Übergänge
	muss berücksichtigt werden, dass die
	Abdichtungsschicht allein die Funktion der
	Dichtheit am Türanschluss nicht sicherstellen
	kann. Durch planerische Vorgaben ist das
	Eindringen von Wasser und das Hinterlaufen der
	Abdichtungsschicht zu verhindern.
	Hinweis zur Abdichtung von Balkonen,
	Loggien, Laubengängen (AIV-F) MDS 1K
	Die beschriebene Abdichtung von 
	Balkonen, Loggien, Laubengängen 
	wird gemäß DIN 18531 Teil 5 (AIV-F) mit einer 
	rissüberbrückenden, mineralischen 
	Dichtungsschlämme (MDS), 
	hergestellt.
	
	Die Verwendbarkeit ist durch
	entsprechende allgemein bauaufsichtliche
	Prüfzeugnisse (AbP), belegt.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP Flex 1K oder gleichwertig
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2	Vorarbeiten
2.01	Schutz vor Verunreinigungen
	Maßnahmen zum Schutz vor Verunreinigungen
	nicht zu bearbeitender Bauteile und Flächen
	wie Fensterrahmen / Verglasung / Fassade
	durch Abklebearbeiten und Anbringen von
	Schutzfolien.
	______	m²	_____________	_____________
2.02	Kanten und Außenecken brechen
	Kanten und Außenecken mit geeignetem 
	Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
	Grate entfernen.
	______	lfm	_____________	_____________
2.03	Abzudichtende Flächen reinigen
	Reinigen der abzudichtenden,
	mineralischen Flächen.
	Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
	sind durch einen mechanischen Abtrag 
	wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
	Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	_____________
2.04	Bodentiefe Fensterelemente reinigen und
	anschleifen
	Bodentiefe Fensterelemente im Bereich der
	abzudichtenden Fläche mit grobkörnigem
	Schleifpapier leicht anschleifen,
	mit geeignetem Reiniger, z.B. Isopropanol,
	gründlich reinigen, entfetten und alle Trennlagen
	entfernen.
	Achtung: 
	Lösemittelhaltige Reiniger können
	den Untergrund angreifen. 
	Stets Probefläche anlegen!
	Verbrauch:
	Je nach Anwendung
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.05	Vorbereitung der Anschlussbereiche bei
	Bodenablauf
	Abdichtungsflansch von Bodenablauf /
	Entwässerungsrinne / Entwässerungsspeier für den
	fachgerechten Anschluss der Verbundabdichtung 
	vorbereiten.
	Anschlußbereich mit grobkörnigem Schleifpapier
	aufrauen, mit geeignetem Reiniger / Verdünnung
	gründlich reinigen und haftungsmindernde Stoffe
	restlos entfernen.
	Auftrag der zweikomponentigen
	Epoxidharz-Grundierung
	auf der trockenen und sauberen Oberfläche.
	Vollflächiges abstreuen der frischen Grundierung
	mit feuergetrocknetem Quarzsand.
	Grundierung vollständig durchtrocknen lassen.
	
	Gewähltes Produkt:
	zur Reinigung:
	Remmers Verdünnung V 101 oder gleichwertig
	
	zur Grundierung:
	Remmers Epoxy ST 100 oder gleichwertig
	
	zum Abstreuen:
	Remmers Quarz 03/08 DF oder gleichwertig

	Produkteigenschaften Grundierharz:
	Chemisch belastbar
	Gute Penetrationsfähigkeit
	Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei
	Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklichBiegezugfestigkeit 23 N/mm² *
	Druckfestigkeit 95 N/mm² *
	Verbrauch:
	Nach Bedarf
	Remmers Verdünnung V 101 <0978>
	Nach Bedarf, ca. ca. 0,30 - 0,50 kg/m²
	Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	Nach Bedarf
	Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
	______	nach 	_____________	nur Einh.-Preis
	Bedarf
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.06	Fehlstellen > 5 mm mit einem
	mineralischen Mörtel verschließen
	Offene Fugen, Fehlstellen 
	oder Ausbrüche > 5 mm
	mit einem mineralischen, 
	wasserdichten Mörtel verschließen. 
	Stark saugende Untergründe sind 
	vorzunässen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP DS Levell oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Spannungsarm und rissfrei erhärtend
	Sehr gute Haftung zum Untergrund
	Schichtdicke einlagig bis 50 mm
	Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer
	Alkaligehalt (SR/NA)
	
	Produktkenndaten:
	- Wasseraufnahmekoeffizient w24
	  < 0,1 kg/(m •h )
	- Druckfestigkeit (28 d) = Ca. 20 N/mm²
	Verbrauch:
	Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	Stk	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 001.0
2.07	Gefälle-Ausgleichsschicht
	Gefälle-Ausgleichsschicht oder
	Untergrundegalisierung 
	mit einem mineralischen, schnell abbindenden,
	wasserdichten Mörtel herstellen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP DS Levell oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Spannungsarm und rissfrei erhärtend
	Sehr gute Haftung zum Untergrund
	Schichtdicke einlagig bis 50 mm
	Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer
	Alkaligehalt (SR/NA)
	
	Produktkenndaten:
	- Wasseraufnahmekoeffizient w24
	  < 0,1 kg/(m •h )
	- Druckfestigkeit (28 d) = Ca. 20 N/mm²
	
	Haftbrücke:
	Dichtungsschlämme als Haftbrücke applizieren.
	Folgearbeiten immer frisch-in-frisch ausführen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP DS basic oder gleichwertig
	Verbrauch:
	Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
	Remmers WP DS basic <0405>
	Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.1
2.08	Gefälleestrich im Verbund
	Gefälleestrich im Verbund mit einem
	mineralischen, kunststoffmodifizierten, hochfesten
	PCC-Estrichmörtel einbauen.
	Haftbrücke auf den mattfeucht vorgenässten
	Untergrund applizieren.
	Folgearbeiten immer frisch-in-frisch ausführen.
	
	Schichtdicke:_______cm
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Betofix R4 EM basic oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
	Schwindarm
	Spannungsarm und rissfrei erhärtend
	Maschinengängig
	Frost-Tausalzbeständig
	Druckfestigkeit n. 28 d: ≥ 50 N/mm²
	Estrich gemäß DIN EN 13813: CT – C 50 – F8 – A9 –
	B1,5
	Produktkenndaten:
	Biegezugfestigkeit (28 d) ≥ 8,0 N/mm² (EN 13892)
	Brandverhalten Klasse A1fl
	Druckfestigkeit 1 d: ≥ 15 N/mm², 
	7 d ≥ 35 N/mm², 28 d ≥ 50 N/mm² (EN 13892)
	Größtkorn 5 mm
	Farbton grau
	
	Haftbrücke:
	Haftbrücke auf den mattfeucht vorgenässten
	Untergrund applizieren.
	Folgearbeiten immer frisch-in-frisch ausführen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Betofix HB basic oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Kunststoffvergütet
	Hohe Haftzugfestigkeit
	Zertifiziert nach DIN EN 1504-3
	
	Produktkenndaten:
	Schüttdichte Ca. 1,5 kg/dm³
	Wasseranspruch Ca. 5,0-5,5 l/25 kg
	Haftzugfestigkeit (28 d) > 1,5 N/mm²
	Verbrauch:
	Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³
	Remmers Betofix R4 EM basic <1086>
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Untergrundabhängig, ca. 1,1 kg/m²
	Remmers Betofix HB basic <1082>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.2
2.09	Gefälleestrich im Verbund einbauen,
	schnellabbindend
	Gefälleestrich im Verbund mit einem
	schnellabbindenden,mineralischen, 
	kunststoffmodifizierten und hochfesten 
	PCC-Estrichmörtel einbauen.
	
	Schichtdicke:_______cm
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Betofix R4 EM rapid oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
	Schnell erhärtend
	Schwindarm
	Spannungsarm und rissfrei erhärtend
	Maschinenverarbeitbar
	Estrich gemäß DIN EN 13813: CT – C 50 – F8 – A7 -
	B1,5
	Produktkenndaten:
	Wasseranspruch Ca. 8 % entspricht 2,0 l/25 kg
	Belegreife Diffusionsfähige Beläge/Beschichtungen:
	Ca. 12 hDampfdichte Beläge/Beschichtungen: Ca. 24
	hBiegezugfestigkeit 28 d: ≥ 8,0 N/mm²
	Brandverhalten Klasse A1
	Druckfestigkeit Temperatur 20 °C:
	6 h: ≥ 15 N/mm²
	24 h: ≥ 35 N/mm²
	28 d: ≥ 50 N/mm²
	Temperatur 5 °C:
	24 h: ≥ 30 N/mm²
	28 d: ≥ 50 N/mm²
	Größtkorn 5 mm
	Frischmörtelrohdichte Ca. 2,1 kg/dm³
	
	Haftbrücke:
	Haftbrücke auf den mattfeucht vorgenässten
	Untergrund applizieren.
	Folgearbeiten immer frisch-in-frisch ausführen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Betofix HB basic oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Kunststoffvergütet
	Hohe Haftzugfestigkeit
	Zertifiziert nach DIN EN 1504-3
	
	Produktkenndaten:
	Schüttdichte Ca. 1,5 kg/dm³
	Wasseranspruch Ca. 5,0-5,5 l/25 kg
	
	Haftzugfestigkeit (28 d) > 1,5 N/mm²
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Verbrauch:
	Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³
	Remmers Betofix R4 EM rapid <1094>
	Untergrundabhängig, ca. 1,1 kg/m²
	Remmers Betofix HB basic <1082>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
3	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.01	Grundierung mit Spezialgrundierung
	Abzudichtende saugfähige, mineralische 
	Untergründe mit einer lösemittelfreien, 
	Spezialgrundierung grundieren.  
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Kiesol MB oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Verbessert die Haftung zum Untergrund
	Wasserabweisend
	Festigend
	
	Produktkenndaten: 
	- Dichte (20°C) = 1,01 g/cm³
	- pH-Wert = 11
	Verbrauch:
	Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	10 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.02	Kontaktschicht herstellen (MDS 1K)
	Kontaktschicht auf allen abzudichtenden 
	Untergründen mittels einer 
	Kratzspachtelung aus einer 
	rissüberbrückenden, mineralischen
	Dichtungsschlämme (MDS), herstellen.
	Kontaktschicht vollständig durchtrocknen lassen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP Flex 1K oder gleichwertig.
	
	Produkteigenschaften:
	Sehr emissionsarm (GEV-EMICODE EC 1 Plus)
	Flexibel
	Hohe Untergrundhaftung
	Schlämm- und spachtelfähig
	Druckwasserdicht gemäß DIN EN 14891
	
	Produktkenndaten:
	Wartezeit je Auftrag > 4 Stunden bei 20 °C
	Wasseranspruch Ca. 3,8 l/15 kg
	Wasserbelastung (20 °C) Nach 3 Tagen
	Belegbar mit Fliesen (20 °C) Nach 12 Stunden
	Verbrauch:
	Ca. 0,5 kg/m² Remmers WP Flex 1K <0445>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	11 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.03	Abdichten von Innenecken, Fugen und
	Übergängen (MDS 1K)
	Innenecken, Fugen und Übergänge zu
	nichtmineralischen Bauteilen mit dem hochwertigen,
	vliesbeschichtetem Premium-Dichtband auf 
	NBR Kautschuk-Basis, verstärken.
	Mineralische, rissüberbrückende Dichtungsschlämme,
	auf dem vorbereiteten Untergrund vorlegen,
	Dichtband vollflächig verkleben und mit dem
	Abdichtungsstoff überarbeiten.
	
	In Eckbereichen werden vorgefertigte Innen- und
	Außenecken überlappend mit dem Fugenband
	eingearbeitet.Ansätze sind mit einer 
	Überlappungsbreitevon > 5 cm auszuführen.
	Über Bewegungsfugen wird das Fugenband
	schlaufenförmigin Omegaform eingebaut.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Tape VF-Serie oder gleichwertig,
	zur Verklebung: 
	Remmers WP Flex 1K oder gleichwertig.
	
	Produkteigenschaften:
	Hochflexibel
	Hohes Dehn- und Rückstellvermögen
	Spezielle Vliesbeschichtung
	
	Produktkenndaten:
	Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
	Dicke 0,65 mm
	sd-Wert 5 m
	Wasserundurchlässigkeit Ca. 3,0 bar
	Höchstzugkraft Quer: 122 %
	Längs: 93,6 %
	Nach Einwirkung von Flüssigchemikalien
	Quer: 131 %
	Längs: 111 %
	Farbe Blau
	
	Produktkenndaten weichen innerhalb der VF-Serie
	leicht voneinander ab, vgl. Angaben Technisches
	Merkblatt.
	Verbrauch:
	Ca. 1m/m
	Remmers Tape VF 120 <5071>
	Ca. 1m/m
	Remmers Tape VF 250 <4805>
	Ca. 1m/m
	Remmers Tape VF 500 <5075>
	1 Stk./Innenecke VF
	Remmers Tape VF 100 IC <5074>
===========================================================================================================================================================================================
	12 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	1 Stk./Aussenecke VF
	Remmers Tape VF 75 EC <5073>
	Nach Bedarf
	Remmers WP Flex 1K <0445>
	______	lfm	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.04	Abdichtungsanschluß bei Rinnen und
	Abläufen herstellen (MDS 1K)
	Anschließen der Verbundabdichtung an den
	Andichtungsflansch von Bodenablauf /
	Entwässerungsrinne / Entwässerungsspeier  
	unter Einlage des hochwertigen, vliesbeschichteten
	Premium-Dichtband auf NBR Kautschuk-Basis, 
	als Verstärkung.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Tape VF / Remmers Tape VF 350 HC oder
	gleichwertig
	Produkteigenschaften:
	Hochflexibel
	Hohes Dehn- und Rückstellvermögen
	Spezielle Vliesbeschichtung
	
	Produktkenndaten:
	Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
	Dicke 0,65 mm
	sd-Wert 5 m
	Wasserundurchlässigkeit Ca. 3,0 bar
	Höchstzugkraft Quer: 122 %
	Längs: 93,6 %
	Nach Einwirkung von Flüssigchemikalien
	Quer: 131 %
	Längs: 111 %
	Farbe Blau
	
	Produktkenndaten weichen innerhalb der VF-Serie
	leicht voneinander ab, vgl. Angaben Technisches
	Merkblatt.
	______	Stk	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	13 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.05	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge
	(MDS 1K)
	Abdichtung von Balkonen, Loggien, Laubengängen
	aus einer rissüberbrückenden, 
	mineralischen Dichtungsschlämme (MDS), 
	herstellen.
	Gesamt-Trockenschichtdicke > 3 mm.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP Flex 1K oder gleichwertig.
	
	Produkteigenschaften:
	Sehr emissionsarm (GEV-EMICODE EC 1 Plus
	Flexibel
	Hohe Untergrundhaftung
	Schlämm- und spachtelfähig
	Druckwasserdicht gemäß DIN EN 14891
	
	Produktkenndaten:
	Wartezeit je Auftrag > 4 Stunden bei 20 °C
	Wasseranspruch Ca. 3,8 l/15 kg
	Wasserbelastung (20 °C) Nach 3 Tagen
	Belegbar mit Fliesen (20 °C) Nach 12 Stunden
	
	Verwendbarkeitsnachweis durch allgemein
	bauaufsichtliches Prüfzeugnis.
	Flüssige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und
	Plattenbelägen (AIV-F)
	Verbrauch:
	Ca. 3,9 kg/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke
	Remmers WP Flex 1K <0445>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	14 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.06	Fliesenbelag im Aussenbereich verlegen,
	komb. Verfahren
	Boden- und Sockelfliesen im kombinierten Verfahren
	mit hydraulisch erhärtendem, flexiblem 
	DünnbettmörtelC2 TE S1 gemäß DIN EN 12004 
	fachgerecht verlegen.
	
	Fliesenfabrikat: '____________________'
	Fliesentyp: '____________________'
	Fliesenformat: '____________________'
	Fliesenfarbe: '____________________'
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers FL fix oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Hohe Haftzugfestigkeit (C 2)
	Flexibel (S 1)
	Hohe Abrutschsicherheit (T) und Haftfestigkeit
	Verlängerte klebeoffene Zeit €
	Sehr emissionsarm (GEV-EMICODE EC 1) 
	
	Produktkenndaten:
	Wasseranspruch Ca. 6,5 l / 25 kg
	Begehbarkeit / Verfugung Nach ca. 12 Stunden
	Klebebettdicke Bis max. 10 mm
	Klebeoffene Zeit Ca. 30 Minuten
	(temperaturabhängig)
	Verbrauch:
	Remmers FL fix <2817>
	Ca. 1,1 kg/m²/mm Auftragsdicke,
	 6 mm Kamzahnung: ca. 2,3 kg/m²
	 8 mm Kamzahnung: ca. 3,0 kg/m²
	10 mm Kammzahnung: ca. 3,8 kg/m²
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	15 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.07	Fliesenbelag ausfugen
	Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, 
	kunststoffvergütetem Fugenmörtel, geprüft nach
	CG2 WA gemäß DIN EN 13888 ausfugen.

	Fugenbreite: '_____' mm
	Fugenfarbe: '__________'
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers FL grout flex oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Hohe Abriebbeständigkeit
	Verringerte Wasseraufnahme
	Flexibler Fugenmörtel nach DIN EN 13888
	Wasser- und frostbeständig
	Gute Flankenhaftung
	Hydraulisch erhärtend
	
	Produktkenndaten:
	Wasseranspruch 1,0 l / 5 kg
	Begehbar Nach ca. 24 Stunden
	Fugenbreiten von 4 - 20 mm
	Für beheizbare Belagskonstruktionen geeignet
	Verbrauch:
	Remmers FL grout flex <2891>
	Verbrauch abhängig von Fliesenformat, Fugenbreite
	und Fugentiefe.z.B.Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 8
	mm:Fliesenformat 30 x 30cm ca. 0,48 kg
	Fliesenformat 60 x 30cm ca. 0,35 kg
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	16 von 17

	Muster-Leistungsbeschreibung BA05300
	Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge AIV-F gemäß DIN 18531-5, MDS (1K)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.08	Elastische Anschluss-und Bewegungsfugen
	herstellen
	Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen mit
	elastischem, alkoxyvernetzenden Silicondichtstoff
	herstellen.
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Multi Sil oder gleichwertig
	
	Fugenfarbe: '__________'
	
	Produkteigenschaften:
	Abriebfest und schlierenfrei
	Anstrichverträglich nach DIN 52452, Teil 4
	Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung
	Extrem haftstark
	Benötigt auf vielen Untergründen keine
	Haftgrundierung
	Produktkenndaten:
	Reißdehnung (DIN EN ISO 8339) > 200 %
	Dehnspannungswert 100 % (DIN EN ISO 8339) 0,28
	N/mm²Rückstellvermögen (DIN EN ISO 7389) > 80 %
	Volumenverlust (DIN EN ISO 10563) Ca. -4 %
	Zulässige Gesamtverformung (DIN EN 15651-1) 25 %
	Verbrauch:
	Remmers Multi Sil <7380>
	Ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	17 von 17