Muster-Leistungsbeschreibung
	BA06300
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 1K
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Vorbemerkungen
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06300
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 1K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur Abdichtung im Verbund
	(AIV-F) DIN 18534-3
	Abdichtungen im Verbund (AIV-F) sind unter
	Berücksichtigung der Anforderungen zu planen.
	
	Feuchteempfindliche Untergründe aus Holz oder
	Holzwerkstoffen sind als Untergrund für AIV-F
	ungeeignet.
	In Bereichen, in denen unter Berücksichtigung der
	Wassereinwirkung lediglich Bodenflächen
	abzudichten sind, ist die Abdichtungsschicht
	mindestens 5 cm über OKFF hochzuführen.
	
	An aufgehenden Bauteilen (Wandflächen usw.), auf
	die Wasser einwirkt, ist die Abdichtungsschicht
	mindestens 20 cm über die Wasserentnahmestelle
	bzw. über die Höhe des zu erwartenden
	Spritzwasserbereiches hochzuführen.
	
	Unter und hinter Bade- oder Duschwannen ist die
	Abdichtung fortzuführen, ggf. mit zusätzlicher
	Unterflur-Entwässerung.
	In diesem Bereich dürfen nur die für die Wannen
	selbst erforderlichen Rohre und Leitungen geplant
	werden. Durchdringungen für Rohre und Leitungen
	sind so zu planen, dass die Abdichtungsschicht
	sicher anzuschließen ist.
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06300
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 1K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweis zur Abdichtung im Verbund AIV-F
	gemäß DIN 18534-3, MDS 1K
	Die beschriebene Abdichtung von 
	Innenräumen wird gemäß 
	DIN 18534 Teil 3 (AIV-F) mit einer 
	rissüberbrückenden, mineralischen 
	Dichtungsschlämme (MDS) 
	hergestellt.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP Flex 1K oder gleichwertig
	
	Die Abdichtung ist für die
	Wassereinwirkungsklassen
	W0-I bis W3-I  an Wänden und auf Böden geeignet.
	
	Die Verwendbarkeit ist durch das
	allgemein bauaufsichtliche Prüfzeugnis (AbP)
	belegt.
	Die Einhaltung der Schichtdickenanforderung ist
	durch Kontrolle  der Auftragsmenge und der
	Nassschichtdicke während der Verarbeitung sicher
	zu stellen und bei W3-I zusätzlich zu
	protokollieren.
2	Vorarbeiten
2.01	Vorbereitung des Untergrundes (AIV)
	Reinigen des Untergrundes und Entfernen von 
	haftungsmindernden Stoffen. Staubreste gründlich 
	absaugen, Material aufnehmen und entsorgen.
	Es muss ein sauberer, tragfähiger Untergrund
	vorliegen.
	Egalisierungs- und Ausgleichsschichten sind 
	vor dem Auftragen der Abdichtungsschicht mit 
	geeigneten Produkten herzustellen.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06300
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 1K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.02	Grundieren von Wand- und Bodenflächen
	(AIV)
	Grundierung von Wand- und Bodenflächen 
	mit saugfähigkeitsregulierender und verfestigender
	 Wirkung auf saugfähigen Untergründen 
	(Estrich, Putz, Trockenbaustoffe) 
	als Vorbehandlung für die Aufnahme des
	nachfolgenden Dünnbettmörtel- bzw.
	Verbundabdichtungssystems. 
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Primer Hydro F oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Oberflächenfestigend
	Saugfähigkeitsegalisierend
	Schnell trocknend
	Wässrig
	
	Produktkenndaten:
	Trägermaterial Wasser
	Festkörpergehalt Ca. 16 %
	Dichte (20 °C) Ca. 1,0 g/cm³
	pH-Wert Ca. 8
	Aussehen: Bläulich
	Verbrauch:
	Ca. 0,1 - 0,4 l/m² je nach Untergrund
	Remmers Primer Hydro F <2842>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06300
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 1K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.03	Abdichtungsanschluss an Durchdringungen
	mit Flansch (AIV-F)
	Durchdringungen mit Festflansch, wie z.B.
	Unterputz Mischarmaturen oder Bodenabläufe, für
	den fachgerechten Anschluss der Verbundabdichtung
	vorbehandeln.
	Flansch mit grobkörnigem Schleifpapier aufrauen,
	mit geeignetem Reiniger / Verdünnung gründlich
	reinigen und haftungsmindernde Stoffe restlos
	entfernen.
	Auftrag der zweikomponentigen
	Epoxidharz-Grundierung
	auf der trockenen und sauberen Oberfläche.
	Vollflächiges abstreuen der frischen Grundierung
	mit feuergetrocknetem Quarzsand.
	Grundierung vollständig durchtrocknen lassen.
	
	Gewähltes Produkt:
	zur Reinigung:
	Remmers Verdünnung V 101 oder gleichwertig
	
	zur Grundierung:
	Remmers Epoxy ST 100 oder gleichwertig
	
	zum Abstreuen:
	Remmers Quarz 03/08 DF oder gleichwertig

	Produkteigenschaften Grundierharz:
	Chemisch belastbar
	Gute Penetrationsfähigkeit
	Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei
	Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklich
	Produktkenndaten Grundierharz:
	Im ausreagierten Zustand
	Biegezugfestigkeit 23 N/mm² *
	Druckfestigkeit 95 N/mm² *
	Verbrauch:
	Nach Bedarf
	Remmers Verdünnung V 101 <0978>
	Nach Bedarf, ca. ca. 0,30 - 0,50 kg/m²
	Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	Nach Bedarf
	Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
	______	Stk	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06300
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 1K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3	Abdichtung im Verbund nach DIN 18534-3
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.01	Abdichtungsanschluss an
	Rohrdurchdringungen Wand (1K MDS)
	Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen 
	mit einer vorgefertigten Dichtmanschette
	(Lochdurchmesser 1/2") aus hochwertigem, 
	vliesbeschichteten Premium-Dichtband 
	auf NBR Kautschuk Basis verstärken.
	
	Die Dichtmanschette muss das Leitungsrohr
	wasserdicht umschließen. Bei Bedarf ist das
	Leitungsrohr vor den Abdichtungsarbeiten über die
	Abdichtungsebene zu verlängern.
	
	Dichtmanschette mit einer rissüberbrückenden,
	mineralischen Dichtungsschlämme (MDS), 
	verkleben und anschließend überarbeiten.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Dichtmanschette Tape VF 120 VC oder
	gleichwertig
	zur Verklebung und Überarbeitung:
	Remmers WP Flex 1K oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften Dichtmanschette:
	Hochflexibel
	Hohes Dehn- und Rückstellvermögen
	Spezielle Vliesbeschichtung
	
	Produktkenndaten Dichtmanschette:
	Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
	Dicke 0,65 mm
	sd-Wert 5 m
	Wasserundurchlässigkeit Ca. 3,0 bar
	Höchstzugkraft Quer: 122 %, Längs: 93,6 %
	Farbe Blau
	Außenmaß: 120 x 120 mm
	Verbrauch:
	Remmers Tape VF 120 VC, Wandmanschette VF,
	120x120mm <5077>
	Nach Bedarf
	Remmers WP Flex 1K <0445>
	______	Stk	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06300
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 1K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.02	Abdichtungsanschluss an
	Rohrdurchdringungen Boden (1K MDS)
	Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringungen und
	Bodenabläufe mit einer vorgefertigten
	Dichtmanschetteaus hochwertigem, 
	vliesbeschichteten Premium-Dichtband 
	auf NBR Kautschuk Basis verstärken.
	
	Die elastische Dichtmanschette entsprechend dem
	erforderlichen Rohrdurchmesser zuschneiden und so
	über die Rohrdurchführung stülpen, dass die
	Manschette das Rohr vollständig umfasst.
	Bei Bodenabläufen fachgerecht an den vorhandenen
	Flansch anschließen.
	
	Dichtmanschette mit einer rissüberbrückenden,
	mineralischen Dichtungsschlämme (MDS)
	verkleben und anschließend überarbeiten.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Tape 350 HC oder gleichwertig
	
	zur Verklebung und Überarbeitung:
	Remmers WP Flex 1K oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften Dichtmanschette:
	Hochflexibel
	Hohes Dehn- und Rückstellvermögen
	Spezielle Vliesbeschichtung
	
	Produktkenndaten Dichtmanschette:
	Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
	Dicke 0,7 mm
	Wasserundurchlässigkeit Ca. 1,5 bar
	Farbe Blau
	Außenmaß: 350 x 350 mm
	Verbrauch:
	Remmers Tape VF 350 HC <4804>
	Nach Bedarf
	Remmers WP Flex 1K <0445>
	______	Stk	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06300
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 1K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.03	Abdichten von Innenecken, Fugen und
	Übergängen (MDS 1K)
	Innenecken, Fugen und Übergänge zu
	nichtmineralischen Bauteilen mit dem hochwertigen,
	vliesbeschichtetem Premium-Dichtband auf 
	NBR Kautschuk-Basis, verstärken.
	Mineralische, rissüberbrückende Dichtungsschlämme,
	auf dem vorbereiteten Untergrund vorlegen,
	Dichtband vollflächig verkleben und mit dem
	Abdichtungsstoff überarbeiten.
	
	In Eckbereichen werden vorgefertigte Innen- und
	Außenecken überlappend mit dem Fugenband
	eingearbeitet.Ansätze sind mit einer 
	Überlappungsbreitevon > 5 cm auszuführen.
	Über Bewegungsfugen wird das Fugenband
	schlaufenförmigin Omegaform eingebaut.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Tape VF-Serie oder gleichwertig,
	zur Verklebung: 
	Remmers WP Flex 1K oder gleichwertig.
	
	Produkteigenschaften:
	Hochflexibel
	Hohes Dehn- und Rückstellvermögen
	Spezielle Vliesbeschichtung
	
	Produktkenndaten:
	Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
	Dicke 0,65 mm
	sd-Wert 5 m
	Wasserundurchlässigkeit Ca. 3,0 bar
	Höchstzugkraft Quer: 122 %
	Längs: 93,6 %
	Nach Einwirkung von Flüssigchemikalien
	Quer: 131 %
	Längs: 111 %
	Farbe Blau
	
	Produktkenndaten weichen innerhalb der VF-Serie
	leicht voneinander ab, vgl. Angaben Technisches
	Merkblatt.
	Verbrauch:
	Ca. 1m/m
	Remmers Tape VF 120 <5071>
	Ca. 1m/m
	Remmers Tape VF 250 <4805>
	Ca. 1m/m
	Remmers Tape VF 500 <5075>
	1 Stk./Innenecke VF
	Remmers Tape VF 100 IC <5074>
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06300
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 1K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	1 Stk./Aussenecke VF
	Remmers Tape VF 75 EC <5073>
	Nach Bedarf
	Remmers WP Flex 1K <0445>
	______	lfm	_____________	_____________
3.04	Abdichtung im Verbund AIV-F gemäß 
	DIN 18534-3, MDS 1K
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) nach DIN 18534
	aus einer rissüberbrückenden, 
	mineralischen Dichtungsschlämme (MDS) 
	herstellen.
	
	Gesamt-Trockenschichtdicke > 3 mm.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP Flex 1K oder gleichwertig.
	
	Produkteigenschaften:
	Sehr emissionsarm (GEV-EMICODE EC 1 Plus
	Flexibel
	Hohe Untergrundhaftung
	Schlämm- und spachtelfähig
	Druckwasserdicht gemäß DIN EN 14891
	
	Produktkenndaten:
	Wartezeit je Auftrag > 4 Stunden bei 20 °C
	Wasseranspruch Ca. 3,8 l/15 kg
	Wasserbelastung (20 °C) Nach 3 Tagen
	Belegbar mit Fliesen (20 °C) Nach 12 Stunden
	
	Verwendbarkeitsnachweis durch allgemein
	bauaufsichtliches Prüfzeugnis.
	Flüssige Abdichtung im Verbund mit Fliesen und
	Plattenbelägen (AIV-F)
	Verbrauch:
	Ca. 3,9 kg/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke
	Remmers WP Flex 1K <0445>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06300
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 1K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.05	Ansetzen und Verlegen von Wand- und
	Bodenfliesen (AIV)
	Ansetzen / Verlegen der Wand- und Bodenfliesen im
	Dünnbettverfahren mit hydraulisch erhärtendem,
	kunststoffvergütetem Dünnbettmörtel,
	C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004.
	
	Fliesenfabrikat: '____________________'
	Fliesentyp: '____________________'
	Fliesenformat: '____________________'
	Fliesenfarbe: '____________________'
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers FL fix oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Hohe Haftzugfestigkeit (C 2)
	Flexibel (S 1)
	Hohe Abrutschsicherheit (T) und Haftfestigkeit
	Verlängerte klebeoffene Zeit €
	Sehr emissionsarm (GEV-EMICODE EC 1) 
	
	Produktkenndaten:
	Wasseranspruch Ca. 6,5 l / 25 kg
	Begehbarkeit / Verfugung Nach ca. 12 Stunden
	Klebebettdicke Bis max. 10 mm
	Klebeoffene Zeit Ca. 30 Minuten
	(temperaturabhängig)
	Verbrauch:
	Remmers FL fix <2817>
	Ca. 1,1 kg/m²/mm Auftragsdicke,
	4 mm Kammzahnung: ca. 1,5 kg/m²
	6 mm Kammzahnung: ca. 2,3 kg/m²
	8 mm Kammzahnung: ca. 3,0 kg/m²
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	10 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06300
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 1K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.06	Fliesenbelag ausfugen
	Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, 
	kunststoffvergütetem Fugenmörtel, geprüft nach
	CG2 WA gemäß DIN EN 13888 ausfugen.

	Fugenbreite: '_____' mm
	Fugenfarbe: '__________'
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers FL grout flex oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Hohe Abriebbeständigkeit
	Verringerte Wasseraufnahme
	Flexibler Fugenmörtel nach DIN EN 13888
	Wasser- und frostbeständig
	Gute Flankenhaftung
	Hydraulisch erhärtend
	
	Produktkenndaten:
	Wasseranspruch 1,0 l / 5 kg
	Begehbar Nach ca. 24 Stunden
	Fugenbreiten von 4 - 20 mm
	Für beheizbare Belagskonstruktionen geeignet
	Verbrauch:
	Remmers FL grout flex <2891>
	Verbrauch abhängig von Fliesenformat, Fugenbreite
	und Fugentiefe.z.B.Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 8
	mm:Fliesenformat 30 x 30cm ca. 0,48 kg
	Fliesenformat 60 x 30cm ca. 0,35 kg
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	11 von 12

	Muster-Leistungsbeschreibung BA06300
	Abdichtung im Verbund (AIV-F) DIN 18534, MDS 1K
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3.07	Elastische Anschluss-und Bewegungsfugen
	herstellen
	Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen mit
	elastischem, alkoxyvernetzenden Silicondichtstoff
	herstellen.
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Multi Sil oder gleichwertig
	
	Fugenfarbe: '__________'
	
	Produkteigenschaften:
	Abriebfest und schlierenfrei
	Anstrichverträglich nach DIN 52452, Teil 4
	Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung
	Extrem haftstark
	Benötigt auf vielen Untergründen keine
	Haftgrundierung
	Produktkenndaten:
	Reißdehnung (DIN EN ISO 8339) > 200 %
	Dehnspannungswert 100 % (DIN EN ISO 8339) 0,28
	N/mm²Rückstellvermögen (DIN EN ISO 7389) > 80 %
	Volumenverlust (DIN EN ISO 10563) Ca. -4 %
	Zulässige Gesamtverformung (DIN EN 15651-1) 25 %
	Verbrauch:
	Remmers Multi Sil <7380>
	Ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	12 von 12