Muster-Leistungsbeschreibung
	0600006
	Beschichten und langzeitiger Schutz von Ablaufsystemen
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 4

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600006
	Beschichten und langzeitiger Schutz von Ablaufsystemen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Untergrunduntersuchung und -prüfung
	Untergrund Prüfung und Dokumentation gemäß
	gültigen Regelwerken.
	______	m²	_____________	_____________
2	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln
	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln zur
	Erzielung eines sauberen und tragfähigen
	Untergrundes, frei von haftungsmindernden
	Schichten.
	
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 4

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600006
	Beschichten und langzeitiger Schutz von Ablaufsystemen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3	Grundieren mit einem
	untergrundtoleranten 2K EP-Bindemittel
	(MT)
	Liefern und Herstellen einer Grundierung des
	vorbereiteten Untergrundes mit einem nonylphenol-,
	lösemittel- und weichmacherfreien
	2-K EP-Bindemittel.
	
	Oberfläche bei Überschreitung der Wartezeit leicht
	abstreuen mit Quarz 03/08 DF, ca. 1 kg/m².
	
	- Untergrundtolerant bis 6 % Restfeuchte
	(CM-Methode)- Gute Haftung auf schwach saugenden 
	Untergründen
	gewählte Produkte oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy MT 100,
	Remmers Quarz 03/08.
	
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten - 
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 950 mPa s, 200 mPa s, 750 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,16 g/cm³, 0,97 g/cm³, 1,08 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand
	Druckfestigkeit ca. 60 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 20 N/mm² *
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy MT 100 <0936>
	(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
	Absandung:
	mind. 1,00 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
	______	m²	_____________	_____________
4	Beschichtungen u. Anschlüsse
	Liefern und Herstellen der Schutzbeschichtungen
	und Herstellung aller (umlaufenden) Anschlüsse.
	
	Abmessungen:  …………………………m (Länge/Breite/ evtl.
	Tiefe)
	
	Anzahl: ……………………Stück
	______	pauscha	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 4

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600006
	Beschichten und langzeitiger Schutz von Ablaufsystemen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 4