Muster-Leistungsbeschreibung
	0600006
	Beschichten und langzeitiger Schutz von Ablaufsystemen
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 3

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600006
	Beschichten und langzeitiger Schutz von Ablaufsystemen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:
	
	a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
	Risse
	b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
	c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
	d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes
	
	Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
	Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
	Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
	Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
	(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
	der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
	Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
	aufzunehmen.
	______	m²	_____________	_____________
2	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln zur Erzielung eines sauberen und 
	tragfähigen Untergrundes, 
	frei von haftungsmindernden Schichten. 
	Mittels Industriestaubsauger ist der 
	Untergrund staubfrei herzustellen. Der 
	Untergrund muss nach der 
	Untergrundvorbehandlung zur
	Beschichtung geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 3

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600006
	Beschichten und langzeitiger Schutz von Ablaufsystemen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3	Grundieren der vorbereiteten, sauberen
	und saugfähigen Beton bzw.
	Estrichflächen bis zur Sättigung mit
	Epoxy MT 100, einem 
	transparenten, mechanisch belastbaren, 
	untergrundtoleranten, zweikomponentigen 
	Epoxydharz. Das Material wird in geeigneter 
	Weise, z. B. mit einem Gummischieber auf 
	der Fläche verteilt und sofort im Anschluss
	mit einem Farbroller sorgfältig in den
	Untergrund eingearbeitet.
	
	Ist nicht gewährleistet, dass innerhalb
	von 24 Std. weitergearbeitet werden
	kann, so ist die noch frische 
	Grundierung gezielt abzustreuen oder vor
	der nachfolgenden Beschichtungsmaßnahme 
	anzuschleifen.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy MT 100 <0936>
	(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
	Absandung:
	mind. 1,00 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
	______	m²	_____________	_____________
4	Liefern und Herstellen der Schutzbeschichtungen
	und Herstellung aller (umlaufenden) Anschlüsse.
	
	Abmessungen:  …………………………m (Länge/Breite/ evtl.
	Tiefe)
	
	Anzahl: ……………………Stück
	______	pauscha	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 3