Muster-Leistungsbeschreibung
	0600009
	Remmers Deck OS 8 Elastic - 
	Beschichtung mit statischer Rissüberbrückung
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt, mit dem keine 
	Haftung der Remmers GmbH verbunden ist.
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt 
	und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung
	nicht berücksichtigt worden.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung/ Textbausteine
	sind von einem sachkundigen Planer nach der
	Untersuchung des Objektes auf die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten hin zu prüfen/ anzupassen.
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Planer/Anwender verpflichtet, eine Prüfung der
	jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen
	sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder
	Vorschriften, bauaufsichtsrechtliche und statische
	Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Diese Muster-Leistungsbeschreibung ist eine
	Anregung für einen detailliert zu erstellenden
	Ausschreibungstext. Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung ist keine
	Projektberatung verbunden.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600009
	Remmers Deck OS 8 Elastic - 
	Beschichtung mit statischer Rissüberbrückung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Tiefgaragen / Parkhäuser
	Die folgende Musterleistungsbeschreibung ist
	speziell für die Verwendung als funktionelles
	Betonschutzsystem in Parkhäusern und Tiefgaragen 
	erarbeitet worden und bezieht sich nicht auf 
	Wohn- und Aufenthaltsräume oder Bereiche mit
	optischem Anspruch.
	
	Die Verbräuche und Aufbauten sind an die in der
	DIN 1045 für Stahlbetondecken in Parkbereichen 
	empfohlenen Festigkeits- und Expositionsklassen
	angepasst. Abweichende Untergründe erfordern 
	Anpassungen im Systemaufbau.
	
	Die angegebenen Systemaufbauten,
	Verarbeitungshinweise, Werkzeuge und
	Verbrauchsangaben können nur als Empfehlung
	angenommen werden und müssen den örtlichen
	Gegebenheiten angepaßt werden. Die Eignung dieses
	Systemes ist vom Planer, Auftraggeber und
	Auftragnehmervor Ort zu prüfen.
	
	Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten
	Verschleiß. Die Lebensdauer hängt dem entsprechend
	im Wesentlichen von der individuellen Nutzung ab.
	Um den nutzungsbedingten Verschleiß zu reduzieren
	und die Lebensdauer zu verlängern, sind
	Bodenflächen einer Grund- und Unterhaltspflege zu
	unterziehen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte
	den Remmers Reinigungs- und Pflegehinweisen für
	Bodenbeschichtungssysteme.
1	Untergrunduntersuchung und -prüfung
	Untergrund Prüfung und Dokumentation gemäß
	gültigen Regelwerken.
	______	m²	_____________	_____________
2	Stahlkugelstrahlen
	Untergrundvorbehandlung der Bodenflächen mittels
	Stahlkugelstrahlverfahren
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600009
	Remmers Deck OS 8 Elastic - 
	Beschichtung mit statischer Rissüberbrückung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3	Rissanierung mit einem 2K EP
	Injektionsharz (niederviskos)
	Maschinell aufgeweitete Risse in der zu
	beschichtenden Bodenfläche mittels Pinselinjektion
	bis zurvollständigen Sättigung mit einem 
	niedrigviskosen,lösemittelfreien 2-K 
	EP-Injektionsharz tränken.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers IR Epoxy 360
	
	Produktkenndaten: 
	Dichte, Komp. A: 1,1 g/cm³,  Komp. B: 0,94 g/cm³
	Viskosität der Mischung bei (12 °C): 1100 mPa·s
	Viskosität der Mischung bei (23 °C): 360 mPa·s
	Druckfestigkeit: 45 N/mm²
	Biegezugfestigkeit: 53 N/mm²
	Haftzugfestigkeit: 4,3 N/mm² trocken
	Zugfestigkeit: 20 N/mm²
	Reißdehnung: 28 %
	Schrumpf: < 3 %
	Glasübergangstemperatur: > 40 °C
	
	Abgerechnet wird diese Position nach Verbrauch
	Injektionsharz je kg. In den Einheitspreis ist der
	Lohnanteil mit einzurechnen.
	Verbrauch:
	ca. 0,4-0,7 kg/lfdm.  IR Epoxy 360 <6872>
	(oder: ca. 1,1 kg/dm³ Hohlraum)
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600009
	Remmers Deck OS 8 Elastic - 
	Beschichtung mit statischer Rissüberbrückung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
4	Rissverspachtelung 2K EP Bindemittel
	Liefern und Herstellen eines Riss-Spachtels zur
	oberflächlichen Anarbeitung mit einem
	thixotropierten 2-K EP-Harz - nonylphenol-,
	lösemittel- und weichmacherfrei.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy BH 100
	Remmers ADD TX
	
	Oberfläche bei Überschreitung der Wartezeit für
	Überarbeitung gezielt abstreuen mit Quarz 03/08,
	ca. 1 kg/m².
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten - 
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 950 mPa s, 50 mPa s, 450 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,16 g/cm³, 1,00 g/cm³, 1,10 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand
	Druckfestigkeit ca. 65 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 20 N/mm² *
	
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	
	Abgerechnet wird diese Position nach Verbrauch
	je kg. In den Einheitspreis ist der
	Lohnanteil mit einzurechnen.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m²  Epoxy BH 100 <0905>
	anteilig ca. 5-10%  ADD TX Neu Neu (je nach
	Bedarf) <0942>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600009
	Remmers Deck OS 8 Elastic - 
	Beschichtung mit statischer Rissüberbrückung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
5	Grundierung mit einem transparenten,
	lösemittelfreien 2-K EP-Bindemittel (ST)
	Liefern und Herstellen einer porenfüllenden
	imprägnierenden Grundierung mit einem
	nonylphenol-,lösemittel- und weichmacherfreien
	2-K EP-Bindemittel.
	
	Gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy ST 100
	
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten -
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B. Mischung,
	Viskosität (25 °C): 870 mPa s, 200 mPa s, 600 mPa
	s,Dichte (20 °C) 1,12 g/cm³, 1,03 g/cm³, 1,10 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand:
	Druckfestigkeit ca. 40 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 10 N/mm² *
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	Verbrauch: 
	mind. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600009
	Remmers Deck OS 8 Elastic - 
	Beschichtung mit statischer Rissüberbrückung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
6	Einstreuschicht mit 2K-Epoxy-Bindemittel
	(PF)
	Liefern und Herstellen eines vorgefüllten,
	wahlweise pigmentierten oder farblosen,
	epoxydharzgebundenen Einstreuspachtels.
	
	Gewähltes Produkt: Remmers Epoxy Primer PF o. glw.
	
	Anwendungsbereiche: - Pigmentierte bzw. Farblose
	Grundierung, Egalisierungsschicht - Basisschicht
	für EinstreubelägeEigenschaften: - Mechanisch u. 
	Chemisch belastbar - 
	Sehr gute Haftung auf Beton und Zementestrich -
	Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei - 
	Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklich- Als Grundierung ohne Abstreuung 
	unter Remmers PU- und EP-Beschichtungen geeignet 
	
	Produktkenndaten: Komponente A, Komponente B,
	Mischung, Viskosität (25 °C): 2800 mPa s, 100 mPa
	s, 900 mPa s,Dichte (20 °C): 1,62 g/cm³, 1,05 
	g/cm³, 1,50 g/cm³, 
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	Verbrauch: 
	mind. 1,5 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600009
	Remmers Deck OS 8 Elastic - 
	Beschichtung mit statischer Rissüberbrückung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
7	Vollsatte Einstreuung mit Quarz 03/08
	Liefern und Herstellen einer flächigen Einstreuung
	der frischen Beschichtung mit staubfreiem
	Quarzsand der Körnung 0,3-0,8 mm.
	Nach Erhärtung ist der Überschuss restlos zu
	entfernen.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Quarz 03/08 DF
	
	Farbton: nach Remmers Farbtonkarte
	
	Produktkenndaten
	Korndichte 2,65 g/cm³
	Körnung ca. 0,3 - 0,8 mm
	Form fest, staubfrei
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	ca. 4,0- 6,0 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF
	<4406>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600009
	Remmers Deck OS 8 Elastic - 
	Beschichtung mit statischer Rissüberbrückung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
8	Egalisierung  mit 2K-Epoxy-Bindemittel
	(PF)
	Liefern und Herstellen eines vorgefüllten,
	wahlweise pigmentierten oder farblosen,
	epoxydharzgebundenen Egalisierungsspachtels. 
	
	gewähltes Produkt: Remmers Epoxy Primer PF o. glw.
	
	Anwendungsbereiche: - Pigmentierte bzw. Farblose
	Grundierung, Egalisierungsschicht - Basisschicht
	für EinstreubelägeEigenschaften: - Mechanisch u. 
	Chemisch belastbar - 
	Sehr gute Haftung auf Beton und Zementestrich -
	Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei - 
	Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklich- Als Grundierung ohne Abstreuung 
	unter Remmers PU- und EP-Beschichtungen geeignet 
	
	Produktkenndaten: Komponente A, Komponente B,
	Mischung, Viskosität (25 °C): 2800 mPa s, 100 mPa
	s, 900 mPa s,Dichte (20 °C): 1,62 g/cm³, 1,05 
	g/cm³, 1,50 g/cm³, 
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	Verbrauch: 
	mind. 1,2 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600009
	Remmers Deck OS 8 Elastic - 
	Beschichtung mit statischer Rissüberbrückung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
9	Vollsatte Einstreuung mit Quarz 03/08
	Liefern und Herstellen einer flächigen Einstreuung
	der frischen Beschichtung mit staubfreiem
	Quarzsand der Körnung 0,3-0,8 mm.
	Nach Erhärtung ist der Überschuss restlos zu
	entfernen.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Quarz 03/08 DF
	
	Farbton: nach Remmers Farbtonkarte
	
	Produktkenndaten
	Korndichte 2,65 g/cm³
	Körnung ca. 0,3 - 0,8 mm
	Form fest, staubfrei
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	ca. 4,0- 6,0 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF
	<4406>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600009
	Remmers Deck OS 8 Elastic - 
	Beschichtung mit statischer Rissüberbrückung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
10	Kopfversiegelung mit pigm. 2K
	EP-Bindemittel(OS 8)
	Liefern und Herstellen einer Versiegelung der
	vorgenannter Position mit einem pigmentierten,
	nonylphenol-, lösemittel- und weichmacherfreien
	2-K EP- Bindemittel.
	
	Gewähltes Produkt: Remmers Epoxy Color Top
	
	Anwendungsbereiche - 
	Kopfversiegelung in den Remmers OS 8 Systemen,
	Eigenschaften: - Hohe Sicherheit gegen
	Carbamatbildung - Gute Deckkraft auf 
	Einstreubelägen - Mechanisch u. chemisch 
	belastbar - Im ausreagierten Zustand 
	physiologisch unbedenklich Produktkenndaten:
	Komponente A, Komponente B, Mischung, Dichte (20
	°C): 1,65 g/cm³, 1,05 g/cm³, 1,50 g/cm³,Viskosität
	(25 °C): 4500 mPa s, 100 mPa s, 1200 mPa s, 
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	mind.  0,9 kg/m² Remmers Epoxy Color Top
	<6190-6192>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	10 von 10