Muster-Leistungsbeschreibung
	05000100
	Remmers Deck M Flex
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 05000100
	Remmers Deck M Flex
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Die folgende Musterleistungsbeschreibung ist
	speziell für die Verwendung als funktionelles
	Betonschutzsystem in Parkhäusern und Tiefgaragen 
	erarbeitet worden und bezieht sich nicht auf 
	Wohn- und Aufenthaltsräume oder Bereiche mit
	optischem Anspruch.
	
	Die Verbräuche und Aufbauten sind an die in der
	DIN 1045 für Stahlbetondecken in Parkbereichen 
	empfohlenen Festigkeits- und Expositionsklassen
	angepasst. Abweichende Untergründe erfordern 
	Anpassungen im Systemaufbau.
	
	Die angegebenen Systemaufbauten,
	Verarbeitungshinweise, Werkzeuge und
	Verbrauchsangaben können nur als Empfehlung
	angenommen werden und müssen den örtlichen
	Gegebenheiten angepaßt werden. Die Eignung dieses
	Systemes ist vom Planer, Auftraggeber und
	Auftragnehmervor Ort zu prüfen.
	
	Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten
	Verschleiß. Die Lebensdauer hängt dem entsprechend
	im Wesentlichen von der individuellen Nutzung ab.
	Um den nutzungsbedingten Verschleiß zu reduzieren
	und die Lebensdauer zu verlängern, sind
	Bodenflächen einer Grund- und Unterhaltspflege zu
	unterziehen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte
	den Remmers Reinigungs- und Pflegehinweisen für
	Bodenbeschichtungssysteme.
	Hinweis: Aufgrund von Verarbeitungsbedingungen,
	Rautiefen oder zu erbringender Mindest-
	schichtdicken können Mehrverbräuche bzw.
	Schichtdickenzuschläge erforderlich sein.
	
	Rautiefenzuschläge:
	Rt >0,3 mm - mind. 0,4 kg/m²
	Rt < 0,5 mm - mind. 0,6 kg/m²
	Rt < 1,0 mm - mind. 1,2 kg/m²
	z.B. Zum Ausgleich von Kugelstrahl-Spuren
	
	Des weiteren können weitergehende
	Schichtstärkenzuschläge
	notwendig werden, um die HWO-Schichtstärken
	einzuhalten.
	Zuschlagswerte bitte in Anlehnung der jeweiligen
	Einzel-Prüfberichte entnehmen.
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 05000100
	Remmers Deck M Flex
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Das Verarbeiten von
	Polyurethanbeschichtungen erfordert
	besondere Sorgfalt beim Auftrag der
	Materialien und beim Abstreuen der
	Flächen. Weiterhin ist direkter
	Wasserkontakt durch z. B.
	Schweißtropfen, sowie eine
	Glatzenbildung durch ungleichmäßige
	Einstreuung zwingend zu vermeiden.
1	Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:
	
	a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
	Risse
	b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
	c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
	d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes
	
	Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
	Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
	Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
	Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
	(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
	der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
	Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
	aufzunehmen.
	______	m²	_____________	_____________
2	Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen
	mittels Stahlkugelstrahlverfahren zur Erzielung
	eines tragfähigen, sauberen und saugfähigen
	Untergrundes, frei von haftungsmindernden
	Schichten. Mittels Industriestaubsauger ist der
	Untergrund staubfrei herzustellen. Der Untergrund
	muss nach der Untergrundvorbehandlung die
	geforderten Werte aus den technischen Unterlagen 
	des nachfolgenden Beschichtungssystems aufweisen 
	und zur Beschichtung geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 05000100
	Remmers Deck M Flex
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3	Maschinelles Einschneiden und Aufweiten 
	von Rissen entlang des Rissverlaufes mittels
	Trennscheibe in einer Schnitttiefe von
	mind. 2-3 cm. Anschließend wird der Riss
	im Abstand von ca. 20-30 cm quer
	eingeschnitten. Mittels Industriestaubsauger 
	ist der Rissverlauf staubfrei herzustellen. 
	In die quer eingeschnittenen Kerben werden zur
	Verbesserung der Bewehrung geeignete
	Bewehrungsstähle bzw. Klammern gelegt.
	Kraftschlüssiges Schließen der vorbereiteten 
	Risse mittels Pinselinjektage mit  
	IR Epoxy 360, einem transparenten,
	niedrigviskosen, zweikomponentigen Epoxydharz.
	
	Prüfung gem. KTW Empfehlung des 
	Bundesgesundheitsamtes
	
	Verbrauch:
	ca. 0,4-0,7 kg/lfdm.  IR Epoxy 360 <6872>
	(oder: ca. 1,1 kg/dm³ Hohlraum)
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
4	Oberflächenbündiges Verspachteln der
	sanierten Rissverläufe mit einem
	Spachtel bestehend aus 1 Gewichtsteil
	 Epoxy BH 100, einem
	transparenten, mechanisch hoch belastbaren,
	zweikomponentigen Epoxydharz und bis zu
	15 %  ADD TX Neu.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m²  Epoxy BH 100 <0905>
	anteilig ca. 5-10%  ADD TX Neu Neu (je nach
	Bedarf) <0942>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 05000100
	Remmers Deck M Flex
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 001.0
5	In allen innenliegenden Kanten sind Dreieckskehlen
	(5 x 5 cm) einzubauen. Zunächst werden die 
	Haftflächen mit Remmers Epoxy ST 100, einem
	transparenten, mechanisch hoch belastbaren,
	zweikomponentigen Epoxydharz grundiert. In die
	noch frische Grundierung wird ein Mörtel bestehend
	aus 1 Gewichtsteil Remmers Epoxy 
	ST 100 und 10 Gewichsteilen Remmers SelectMix
	0/10, einer Füllstoffmischung aus verschiendenen,
	naturbelassenen Füllstoffen, eingebracht und 
	mittels geeigneter Kelle in der entsprechenden
	Form abgezogen und geglättet.
	Verbrauch:
	Grundierung:
	ca. 0,20 kg/lfd.m Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	Verbrauch für Hohlkehle mit Schenkellänge 5 cm
	mind. ca. 0,20 kg/lfd.m Remmers Epoxy ST 100
	<1160>ca. 2,00 kg/m² Remmers Selectmix 0/10 
	<6750>
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 05000100
	Remmers Deck M Flex
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.1
6	In allen innenliegenden Kanten sind
	Hohlkehlen einzubauen. Dazu wird in
	diesen Bereichen ein geeigneter
	Dämmstreifen (z. B. Styropor) fixiert,
	um ein Abreissen der Hohlkehle von der
	aufgehenden Wand zu vermeiden.
	
	Zunächst werden die Haftflächen mit
	Epoxy ST 100, einem lösemittelfreien, 
	transparenten, mechanisch belastbaren, 
	zweikomponentigen Epoxydharz grundiert. 
	In die noch frische Grundierung wird ein Mörtel 
	bestehend aus 1 Gewichtsteil Remmers 
	Epoxy ST 100 und 10 Gewichtsteilen 
	Remmers Selectmix 0/10, einer Füllstoffmischung 
	aus verschiendenen, naturbelassenen Füllstoffen 
	eingebracht und mittels geeigneter Kelle in der 
	entsprechenden Form abgezogen und geglättet.
	
	Nach Erhärten wird der Dämmstreifen
	hinter der Hohlkehle entfernt.
	Anschließend wird durch den Einbau von
	Albon Rundschnur die richtige Fugentiefe
	eingestellt. Verfugung der Wandanschlussfuge 
	mit Remmers Multisil NUW, nach Grundierung 
	Remmers Unterwasserprimer.
	Verbrauch:
	Grundierung:
	ca. 0,20 kg/lfm Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	Verbrauch für Hohlkehle mit Schenkellänge 5 cm
	mind. ca. 0,20 kg/lfd.m Remmers Epoxy ST 100
	<1160>ca. 2,00 kg/m² Remmers Selectmix 0/10 
	<6750>
	mind. 0,02 kg/m Remmers Unterwasserprimer <7450>
	mind. 100 ml/m Remmers Multisil NUW  <7525>
	bei 1 cm² Fugenquerschnitt
	(Farbe nach Wahl des AG)
	______	lfm	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 05000100
	Remmers Deck M Flex
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
7	Grundieren der vorbereiteten, sauberen und
	saugfähigen Betonflächen bis zur Sättigung mit
	Remmers Epoxy Primer PF, einem lösemittelfreien,
	vorgefüllten, unpigmentierten oder wahlweise auch 
	colorierten, mechanisch belastbaren,
	zweikomponentigen Epoxydharz.
	Das Material wird in geeigneter Weise, z. B. mit
	einem Gummischieber auf der Fläche verteilt und
	sofort im Anschluss mit einem Farbroller 
	sorgfältig durchgearbeitet.
	
	Die noch frische Grundierung ist verpflichtend -
	gezielt - abzustreuen.
	Verbrauch:
	mind. 0,4-0,6 kg/m² Remmers Epoxy Primer PF <1224>
	ca. 0,80 kg/m² Remmers Quarz 03/08 DF <4406>
	______	m²	_____________	_____________
8	Beschichten der vorbereiteten Flächen,
	nach klebfreiem Erhärten der vorangegangenen
	Schicht, mit Remmers PUR Color ZS, einem
	lösemittelfreien, rissüberbrückenden, 
	zweikomponentigen Polyurethanharz. Das Material 
	wird in geeigneter Weise, z. B. mit einem
	gezahnten Gummischieber, Glätt- oder Zahnkelle 
	gleichmäßig bahnenweise auf der Fläche verteilt.
	
	Hinweis: 
	Zur Erzielung der Mindestschichtdicken gemäß
	Instandsetzungsrichtlinie sind entsprechende
	Mindestschichtdicken- sowie Schichtdickenzuschläge
	(dz)zur Egalisierung der Rautiefen (Rt) zu 
	berücksichtigen.
	Rt = 0,2 mm / dz = 300 µm
	Rt = 0,5 mm / dz = 600 µm
	Rt = 1,0 mm / dz = 1000 µm
	Verbrauch:
	Deck M Flex-Anforderungen - gem Prüfbericht:
	mind. 1,70 kg/m² Remmers PUR Color ZS <6826>
	Als OS 10-Systembestandteil (2 mm)
	mind. 2,3 kg/m² Remmers PUR Color ZS <6826>
	Als OS 11a-Systembestandteil (1,5 mm)
	mind. 1,70 kg/m² Remmers PUR Color ZS <6826>
	Als OS 14-Systembestandteil (2 mm)
	mind. 2,30 kg/m² Remmers PUR Color ZS <6826>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 05000100
	Remmers Deck M Flex
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
9	Beschichten der vorbereiteten Flächen,
	nach klebfreiem Erhärten der vorangegangenen
	Schicht, mit einem Fließbelag bestehend aus PUR
	Color VS, einem lösemittelfreien,
	rissüberbrückenden,mechanisch belastbaren, 
	zweikomponentigen Polyurethanharz und 20%
	Quarzsand der Körnung 0,1-0,3 mm. Das Material
	wird ingeeigneter Weise, z. B. mit einem gezahnten
	Gummischieber, Glätt- oder Zahnkelle gleichmäßig
	bahnenweise auf der Fläche verteilt und
	im unmittelbaren Anschluß mit Quarzsand
	der Körnung 0,3-0,8 mm vollsatt
	abgestreut. Nach Erhärten wird der nicht
	eingebundene Quarzsandüberschuß 
	entfernt.
	
	Beim Begehen der ausgehärtete Membranschicht ist
	sicherzustellen, daß diese nicht durch Nagelschuhe
	perforiert wird.
	Verbrauch:
	Deck M Flex-Anforderungen - gem Prüfbericht:
	mind. 1,8-2,0 kg/m² Remmers PUR Color VS <6056>
	zzgl. Ca. 0,40 kg/m² Remmers Selectmix 01/03
	<4405>
	Als OS 10-Systembestandteil
	mind. 1,80  kg/m² Remmers PUR Color VS <6056>
	zzgl. Ca. 0,40 kg/m² Remmers Selectmix 01/03
	<4405>
	Als OS 11a-Systembestandteil (3 mm)
	mind. 1,8-2,0 kg/m² Remmers PUR Color VS <6056>
	ca. 0,40 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
	Als OS 14-Systembestandteil (4 mm)
	mind. 2,5 - 2,6 kg/m² Remmers PUR Color VS <6056>
	ca. 0,40 kg/m² Remmers Selectmix 01/03 <4405>
	Verbrauch: 
	mind. 5-6 kg/m² Remmers Quarz 03/08DF <4406>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 05000100
	Remmers Deck M Flex
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 002.0
10	Versiegeln der abgestreuten Basisschicht mit
	Remmers PUR Color Top OS, einem lösemittelfreien,
	pigmentierten, chemisch widerstandsfähigen, 
	zweikomponentigen Polyurethanharz für mechanisch
	beanspruchte Flächen. Das Material wird in 
	geeigneter Weise, z.B. mit einem Gummischieber 
	stramm über die herausstehenden Quarzsandspitzen 
	abgezogen und sofort im Anschluss mit einem 
	Farbroller sorgfältig nachgerollt.
	Verbrauch:
	mind. 0,5-0,7 kg/m² Remmers PUR Color Top OS
	<6055><Farbton nach Wahl des AG>
	______	m²	_____________	_____________
	*** Alternativposition ZZ 002.1
11	Versiegeln der abgestreuten Basisschicht mit
	 Epoxy Color Top, einem lösemittelfreien,
	pigmentierten, chemisch widerstandsfähigen, 
	zweikomponentigen Epoxydharz für mechanisch u.
	chemischbeanspruchte Flächen. Das Material wird 
	in geeigneter Weise, z.B. mit einem Gummischieber
	stramm über die herausstehenden Quarzsandspitzen 
	abgezogen und sofort im Anschluss mit einem 
	Farbroller sorgfältig nachgerollt.
	
	Hinweis: 
	Bei schwächer deckenden Farbtönen oder erhöhten
	optischen Ansprüchen kann die notwendige
	Verbrauchsmenge von Prüfzeugnis abweichen.
	Verbrauch:
	mind. 0,5-0,7 kg/m² Remmers Epoxy Color Top <6192>
	<Farbton nach Wahl des AG>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 9