Muster-Leistungsbeschreibung
	01001
	KKS-System für horizontale und schwach geneigte Flächen PCC 
	I / RM (Betofix EM 4 2K)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 01001
	KKS-System für horizontale und schwach geneigte Flächen PCC I / RM (Betofix EM 4 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Gemäß den geltenden Regelwerken sind
	Betoninstandsetzungsmaßnahmen 
	durch einen sachkundigen Planer (SKP) zu planen. 
	
	Die Planung umfasst u.a.
	- Bedarfsermittlung
	- Bauzustandsanalyse
	- Instandsetzungskonzept
	- Ausführungskontrolle
	- Wartungsplan
	
	Der SPK beurteilt die Maßnahmen hinsichtlich
	der Erhaltung der Standsicherheit und legt fest,
	welche Maßnahmen zur Überwachung der Ausführung
	(siehe Teil 3 der
	DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie) zu treffen sind.
	
	Diese Angaben sind in die Ausschreibungsunterlagen
	aufzunehmen.
1	Überprüfen der zu behandelnden Flächen:
	
	a) visuell auf Verschmutzungen, Trennmittel-
	rückstände, Vergrünungen, Absanden und Ris-
	se, defekte elastische Fugenversiegelung.
	
	b) durch Hammerprobe auf Hohlstellen, Kies-
	nester und Gefügelockerungen.
	
	c) Überprüfung auf Schadstoffbelastung
	
	Schadstellen kennzeichnen und Prüfprotokoll
	erstellen
	______	m²	_____________	_____________
2	Entfernen von schadhaften, lockeren und
	mürben Betonteilen bis auf das feste Gefüge
	sowie carbonatisierten Beton im Bereich der
	Stahlbewehrung. 
	Korrodierte Bewehrungseisen rundherum 
	bis 2 cm über die erkennbare Korrosion hinaus
	freistemmen. 
	Reparaturflächen gradlinig und im 
	Winkelvon 45 Grad begrenzen.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 01001
	KKS-System für horizontale und schwach geneigte Flächen PCC I / RM (Betofix EM 4 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 001.0
3	Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen
	mittels geeignetem Verfahren, z.B. Sandstrahlen 
	zur Erzielung eines sauberen und 
	tragfähigen Untergrundes, frei von
	haftungsmindernden Schichten. 
	Der Untergrund muss nach der
	Untergrundvorbehandlung die
	geforderten Werte aus den technischen Unterlagen 
	des nachfolgenden Instandsetzungssystems aufweisen
	und zur Aufnahme der nachfolgenden Schichten 
	geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Alternativposition ZZ 001.1
4	Untergrundvorbehandlung der waagerechten Flächen
	mittels Stahlkugelstrahlverfahren zur Erzielung 
	einestragfähigen, sauberen und saugfähigen
	Untergrundes, frei von haftungsmindernden 
	Schichten. Mittels Industriestaubsauger ist der
	Untergrund staubfrei herzustellen. 
	Der Untergrund muss nach der
	Untergrundvorbehandlung die
	geforderten Werte aus den technischen Unterlagen 
	des nachfolgenden Instandsetzungssysystems
	aufweisen und zur Aufnahme der nachfolgenden 
	Schichten geeignet sein.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
5	Freigelegte Bewehrungseisen umlaufend
	entsprechend Norm-Reinheitsgrad SA 2 1/2 
	gemäß DIN EN ISO 8501-1 und DIN EN ISO 12944-4 
	mit geeignetem Verfahren reinigen.
	
	Vorbereitungsverfahren nach Wahl des AN
	
	Angebotenes Verfahren:____________________
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 01001
	KKS-System für horizontale und schwach geneigte Flächen PCC I / RM (Betofix EM 4 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
6	Aufbringen einer Korrosionsschutzbeschichtung auf
	den vorbereiteten Bewehrungsstählen mit dem
	1-komponentigen, zementgebundenen,
	kunststoffvergüteten Schlämmmörtel 
	Remmers Betofix KHB EM.
	
	Arbeitsgänge: 2
	Schichtdicke je AG: ≥ 1 mm
	Verbrauch:
	ca. 1,5 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB EM
	<5779>
	______	m²	_____________	_____________
7	Aufbringen einer Haftbrücke auf den vorbereiteten
	mineralischen Untergrund
	mit dem 1-komponentigen, kunststoffvergüteten
	mineralischen Schlämmmörtel 
	Remmers Betofix KHB EM.
	Verbrauch:
	ca. 1,5 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB EM
	<5779>
	______	m²	_____________	_____________
8	Lieferung und Einbau des 2-komponentigen,
	hochfesten PCC I (RM) - Betonersatzmörtels
	Remmers Betofix EM 4 2K
	
	Bauteil:______________
	
	Einbaulage: horizontal
	
	Schichtdicke:_______cm
	Verbrauch:
	20 kg/m²/cm Remmers Betofix EM 4 2K >5778<
	3,7 l Remmers Betofix EM LQ >5780<
	______	m²	_____________	_____________
9	wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter
	Schichtdicke
	______	Stk	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 5

	Muster-Leistungsbeschreibung 01001
	KKS-System für horizontale und schwach geneigte Flächen PCC I / RM (Betofix EM 4 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
10	Nachbehandlung der fertiggestellten, noch frischen
	Oberflächen mit Betofix NBM, 
	einem Nachbehandlungsmittel für den allgemeinen
	Betonbau und Beton für Verkehrsbauwerke.
	Material in zweifachem Arbeitsgang gleichmäßig
	auftragen.Materialauftrag erfolgt auf die 
	mattfeuchte Betonoberfläche.
	Verbrauch:
	ca. 150 ml/m² Remmers Betofix NBM <1230>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 5