Muster-Leistungsbeschreibung
	02002
	KKS-System für beliebige Einbaulagen PCC II / SRM 
	Trockenspritzverfahren (Betofix SPCC TS)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 02002
	KKS-System für beliebige Einbaulagen PCC II / SRM Trockenspritzverfahren (Betofix 
	SPCC TS)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweis zu sachkundigem Planer (SKP)
	Gemäß den geltenden Regelwerken sind
	Betoninstandsetzungsmaßnahmen 
	durch einen sachkundigen Planer (SKP) zu planen. 
	
	Die Planung umfasst u.a.
	- Bedarfsermittlung
	- Bauzustandsanalyse
	- Instandsetzungskonzept
	- Ausführungskontrolle
	- Wartungsplan
	
	Der SPK beurteilt die Maßnahmen hinsichtlich
	der Erhaltung der Standsicherheit und legt fest,
	welche Maßnahmen zur Überwachung der Ausführung
	(siehe Teil 3 der
	DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie) zu treffen sind.
	
	Diese Angaben sind in die Ausschreibungsunterlagen
	aufzunehmen.
1	Überprüfung der Betonflächen
	Überprüfen der zu behandelnden Flächen:
	
	a) visuell auf Verschmutzungen, Trennmittel-
	rückstände, Vergrünungen, Absanden und Ris-
	se, defekte elastische Fugenversiegelung.
	
	b) durch Hammerprobe auf Hohlstellen, Kies-
	nester und Gefügelockerungen.
	
	c) Überprüfung auf Schadstoffbelastung
	
	Schadstellen kennzeichnen und Prüfprotokoll
	erstellen
	______	m²	_____________	_____________
2	Schadhafte, lockere Betonteile und
	carbonatisierten Beton abstemmen
	Entfernen von schadhaften, lockeren und
	mürben Betonteilen bis auf das feste Gefüge
	sowie carbonatisierten Beton im Bereich der
	Stahlbewehrung. 
	Korrodierte Bewehrungseisen rundherum 
	bis 2 cm über die erkennbare Korrosion hinaus
	freistemmen. 
	Reparaturflächen gradlinig und im 
	Winkelvon 45 Grad begrenzen.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 02002
	KKS-System für beliebige Einbaulagen PCC II / SRM Trockenspritzverfahren (Betofix 
	SPCC TS)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3	Sandstrahlen mineralischer Flächen
	Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen
	mittels geeignetem Verfahren, z.B. Sandstrahlen 
	zur Erzielung eines sauberen und 
	tragfähigen Untergrundes, frei von
	haftungsmindernden Schichten. 
	Der Untergrund muss nach der
	Untergrundvorbehandlung die
	geforderten Werte aus den technischen Unterlagen 
	des nachfolgenden Instandsetzungssystems aufweisen
	und zur Aufnahme der nachfolgenden Schichten 
	geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
4	Bewehrung reinigen
	Freigelegte Bewehrungseisen umlaufend
	entsprechend Norm-Reinheitsgrad SA 2 1/2 
	gemäß DIN EN ISO 8501-1 und DIN EN ISO 12944-4 
	mit geeignetem Verfahren reinigen.
	
	Vorbereitungsverfahren nach Wahl des AN
	
	Angebotenes Verfahren:____________________
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 02002
	KKS-System für beliebige Einbaulagen PCC II / SRM Trockenspritzverfahren (Betofix 
	SPCC TS)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
5	M3/R4/SPCC TS  Betonersatz (Betofix SPCC
	TS)
	Reprofilierung von Schadstellen im Beton
	im Trockenspritzverfahren mit einem 
	SPCC (SRM) - Betonersatzmörtel. 
	
	Bauteil:______________
	
	Einbaulage:______________
	
	Schichtdicke:_______cm
	
	Produkt: Remmers Betofix SPCC TS
	
	Produktanforderungen:
	Betonersatz für die statisch relevante
	InstandsetzungBetonersatz gemäß
	- DIN EN 1504-3
	- Rili-SIB DAfStb 2001
	- ZTV-ING
	- ZTV-W LB 219
	Reparatur und Anodeneinbettmörtel für den
	Kathodischen Korrosionsschutz
	Trockenspritzverfahren
	Faseverstärkt
	Hoher Karbonatisierungswiderstand
	Hoher Wassereindringwiderstand
	Besonders schwindarm
	Gute Überkopfverarbeitbarkeit
	Frost-Tausalzbeständig
	
	Klassifizierung
	nach Rili-Sib 2001 M3
	nach DIN EN 1504-3 R4
	Altbetonklassen A3 A4
	Brandverhalten Klasse A1
	Feuerwiderstandsprüfung (nach EN 1363-1): >F 120*
	*analog DIN EN 13501
	
	Einwirkung aus der Umgebung: XALL
	Karbonatisierung XC1 XC2 XC3 XC4
	Chloride ohne Meerwasser XD1 XD2
	Chloride mit Meerwasser XS1 XS2
	Frostangriff mit/ohne Taumittel XF1 XF2 XF3 XF4
	Chemischer Angriff XA1 XA2
	Verschleißbeanspruchung 
	Waste Water
	Feuchtigkeitsklassenzuordnung WO WF WA
	
	Einwirkung aus dem Betongrund
	Rückseitige Durchfeuchtung XBW1 XBW2
	Wasserbeaufschlagung durch Süß- oder Meerwasser
	
	XW1 XW2Statisch mitwirkend XSTAT
	Dynamische Beanspruchung bei Applikation XDYN
	
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 02002
	KKS-System für beliebige Einbaulagen PCC II / SRM Trockenspritzverfahren (Betofix 
	SPCC TS)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Kapillare Wasseraufnahme ≤ 0,5 kg/(m²h )
	Schwinden 28 Tage < 0,8 ‰
	Druckfestigkeit (28 d) ≥ 45 N/mm²
	Biegezugfestigkeit (28 d) ≥ 8 N/mm²
	Dyn. E-Modul 27 kN/mm²
	Größtkorn 2 mm
	Frischmörtelrohdichte Ca. 2,1 g/cm³
	pH-Wert > 12 (10%ige Lösung)

	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	Ca. 2,1 kg/m²/mm Schichtdicke 
	Remmers Betofix SPCC TS <5781>
	Hinweis: zzgl. Rückprall
	______	m²	_____________	_____________
6	wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter
	Schichtdicke
	wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter
	Schichtdicke
	______	Stk	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 02002
	KKS-System für beliebige Einbaulagen PCC II / SRM Trockenspritzverfahren (Betofix 
	SPCC TS)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
7	PCC-Feinspachtel (Betofix Fill)
	Lieferung und Aufbringen eines einkomponentigen, 
	mineralischen, kunststoffvergüteten
	PCC-Feinspachtels. 
	Bauteil:___________
	
	Einbaulage:______________
	
	Schichtdicke:______ mm
	
	Produkt: Remmers Betofix Fill
	
	Produktanforderungen:
	Hohe Frühfestigkeit
	Gute Glätt- und Haftfähigkeit
	Spannungsarm und rissfrei erhärtend
	Gute Überkopfverarbeitbarkeit
	Zertifiziert nach DIN EN 1504-3
	BASt gelistet
	M1-Mörtel nach DAfStb-Richtlinie
	Frost-Tausalzbeständig
	Expositionsklassenzuordnung Karbonatisierung XC1
	XC2 XC3 XC4Chloride ohne Meerwasser XD1
	Chloride aus Meerwasser XS1
	Frostangriff mit /ohne Taumittel XF1 XF2 XF3
	Chemischer Angriff XA1
	Verschleißbeanspruchung XM1
	Biegezugfestigkeit 28d > 7,0 N/mm²
	Brandklasse A1 
	Druckfestigkeit 1 d: = 10 N/mm², 7 d = 25 N/mm²,
	28 d = 30 N/mm²
	Dyn. E-Modul = 15000 N/mm²
	Fremdüberwachung QDB und KIWA
	Größtkorn: 0,5 mm
	Haftvermögen (DIN EN 1542) (28 d) = 1,5 N/mm²
	Kapillare Wasseraufnahme =  0,5 kg/(m²•h0,5 )
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 1,75 kg/m²/mm bzw. 1,75 kg/dm³ 
	Remmers Betofix Fill <1008>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 6