Muster-Leistungsbeschreibung
	02002
	KKS-System für beliebige Einbaulagen PCC II / SRM 
	Trockenspritzverfahren (Betofix SPCC TS)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 4

	Muster-Leistungsbeschreibung 02002
	KKS-System für beliebige Einbaulagen PCC II / SRM Trockenspritzverfahren (Betofix 
	SPCC TS)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Gemäß den geltenden Regelwerken sind
	Betoninstandsetzungsmaßnahmen 
	durch einen sachkundigen Planer (SKP) zu planen. 
	
	Die Planung umfasst u.a.
	- Bedarfsermittlung
	- Bauzustandsanalyse
	- Instandsetzungskonzept
	- Ausführungskontrolle
	- Wartungsplan
	
	Der SPK beurteilt die Maßnahmen hinsichtlich
	der Erhaltung der Standsicherheit und legt fest,
	welche Maßnahmen zur Überwachung der Ausführung
	(siehe Teil 3 der
	DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie) zu treffen sind.
	
	Diese Angaben sind in die Ausschreibungsunterlagen
	aufzunehmen.
1	Überprüfen der zu behandelnden Flächen:
	
	a) visuell auf Verschmutzungen, Trennmittel-
	rückstände, Vergrünungen, Absanden und Ris-
	se, defekte elastische Fugenversiegelung.
	
	b) durch Hammerprobe auf Hohlstellen, Kies-
	nester und Gefügelockerungen.
	
	c) Überprüfung auf Schadstoffbelastung
	
	Schadstellen kennzeichnen und Prüfprotokoll
	erstellen
	______	m²	_____________	_____________
2	Entfernen von schadhaften, lockeren und
	mürben Betonteilen bis auf das feste Gefüge
	sowie carbonatisierten Beton im Bereich der
	Stahlbewehrung. 
	Korrodierte Bewehrungseisen rundherum 
	bis 2 cm über die erkennbare Korrosion hinaus
	freistemmen. 
	Reparaturflächen gradlinig und im 
	Winkelvon 45 Grad begrenzen.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 4

	Muster-Leistungsbeschreibung 02002
	KKS-System für beliebige Einbaulagen PCC II / SRM Trockenspritzverfahren (Betofix 
	SPCC TS)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3	Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen
	mittels geeignetem Verfahren, z.B. Sandstrahlen 
	zur Erzielung eines sauberen und 
	tragfähigen Untergrundes, frei von
	haftungsmindernden Schichten. 
	Der Untergrund muss nach der
	Untergrundvorbehandlung die
	geforderten Werte aus den technischen Unterlagen 
	des nachfolgenden Instandsetzungssystems aufweisen
	und zur Aufnahme der nachfolgenden Schichten 
	geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
4	Freigelegte Bewehrungseisen umlaufend
	entsprechend Norm-Reinheitsgrad SA 2 1/2 
	gemäß DIN EN ISO 8501-1 und DIN EN ISO 12944-4 
	mit geeignetem Verfahren reinigen.
	
	Vorbereitungsverfahren nach Wahl des AN
	
	Angebotenes Verfahren:____________________
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
5	Reprofilierung von Schadstellen im Beton
	im Trockenspritzverfahren mit dem 
	SPCC (SRM) - Betonersatzmörtel Remmers Betofix
	SPCC TS. 
	Bauteil:______________
	
	Einbaulage:______________
	
	Schichtdicke:_______cm
	Verbrauch:
	Ca. 2,1 kg/m²/mm Schichtdicke 
	Remmers Betofix SPCC TS <5781>
	Hinweis: zzgl. Rückprall
	______	m²	_____________	_____________
6	wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter
	Schichtdicke
	______	Stk	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 4

	Muster-Leistungsbeschreibung 02002
	KKS-System für beliebige Einbaulagen PCC II / SRM Trockenspritzverfahren (Betofix 
	SPCC TS)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
7	Feinspachtelung auf vorbereiteten Flächen
	mit dem einkomponentigen, 
	mineralischen, kunststoffvergüteten 
	PCC-Feinspachtel Remmers Betofix Fill. 
	
	Bauteil:___________
	
	Einbaulage:______________
	
	Schichtdicke:______ mm
	Verbrauch:
	ca. 1,75 kg/m²/mm bzw. 1,75 kg/dm³ 
	Remmers Betofix Fill <1008>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 4