Muster-Leistungsbeschreibung
	0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter 
	durchlässigen Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Vorbemerkungen
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweis zu sachkundigem Planer (SKP)
	Gemäß den geltenden Regelwerken sind
	Betoninstandsetzungsmaßnahmen 
	durch einen sachkundigen Planer (SKP) zu planen. 
	
	Die Planung umfasst u.a.
	- Bedarfsermittlung
	- Bauzustandsanalyse
	- Instandsetzungskonzept
	- Ausführungskontrolle
	- Wartungsplan
	
	Der SPK beurteilt die Maßnahmen hinsichtlich
	der Erhaltung der Standsicherheit und legt fest,
	welche Maßnahmen zur Überwachung der Ausführung
	(siehe Teil 3 der
	DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie) zu treffen sind.
	
	Diese Angaben sind in die Ausschreibungsunterlagen
	aufzunehmen.
	Hinweise zur Baustelleneinrichtung
	Geräte, Werkzeuge und sonstige
	Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
	Erfüllung der Bauleistungen gehören,
	antransportieren, bereitstellen und,
	soweit nicht gesondert berechnet,
	betriebsfertig einrichten, einschl. aller dazu
	notwendigen Arbeiten. Baubüros,
	Unterkünfte, Werkstätten, Läger o. ä. 
	soweit erforderlich,
	antransportieren, aufbauen und
	einrichten. Strom-, Wasser- und
	Fernsprechanschluss sowie
	Entsorgungseinrichtungen o.ä. für die
	Baustelle herstellen. Die
	Verbrauchskosten werden separat zu Lasten
	des AN abgerechnet. Kosten für Vorhaltung 
	und Betrieb von Werkzeugen und Geräten,
	sind nicht in diese Pauschale, sondern mit in
	die Einheitspreise der entsprechenden
	Teilleistungen einzurechnen.
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweis zur Untergrundbeschaffenheit
	Der Untergrund muß saugfähig, sauber, tragfähig,
	frei von biologischem Bewuchs,Tensiden, Staub- und
	Schalmittel-, Öl- und Fettrückständen u.a.
	trennenden Substanzen sein.
	
	Baumängel wie Risse, rissige Fugen, fehlerhafte
	Anschlüsse, aufsteigende und hygroskopische
	Feuchtigkeit müssen vorher beseitigt werden. 
	
	Bei Vorhandensein von bauschädlichen Salzen ist
	eine quantitative Schadsalzanalyse unerlässlich.
	Hinweis zum Schutz angrenzender Bauteile
	Alle nicht zu behandelnden Flächen und solche, 
	die nicht mit dem jeweiligen Produkt
	in Berührung kommen sollen, wie z. B. Fenster,
	Türen,Wand- u. Bodenflächen sind mittels 
	Polyethylenfolien,Hartfaserplatten oder anderer 
	geeigneter Maßnahmen
	abzudecken und zu schützen.
	Hinweis zur Abfallentsorgung
	Der durch die Arbeiten anfallende Schmutz bzw.
	Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist
	von diesem gemäß den örtlichen Bestimmungen
	aufzufangen und sach- und fachgerecht zu
	entsorgen.Die örtlich geltenden 
	Emissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.
2	Stützenabdichtung bei durchlässigen Fahrbahnbelägen
2.01	Kanten und Außenecken brechen
	Kanten und Außenecken mit geeignetem 
	Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
	Grate entfernen.
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.02	Abzudichtende Flächen reinigen
	Reinigen der abzudichtenden,
	mineralischen Flächen.
	Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
	sind durch einen mechanischen Abtrag 
	wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
	Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	_____________
2.03	Fehlstellen > 5 mm mit einem
	mineralischen Mörtel verschließen
	Offene Fugen, Fehlstellen 
	oder Ausbrüche > 5 mm
	mit einem mineralischen, 
	wasserdichten Mörtel verschließen. 
	Stark saugende Untergründe sind 
	vorzunässen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP DS Levell oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Spannungsarm und rissfrei erhärtend
	Sehr gute Haftung zum Untergrund
	Schichtdicke einlagig bis 50 mm
	Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer
	Alkaligehalt (SR/NA)
	
	Produktkenndaten:
	- Wasseraufnahmekoeffizient w24
	  < 0,1 kg/(m •h )
	- Druckfestigkeit (28 d) = Ca. 20 N/mm²
	Verbrauch:
	Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	Stk	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.04	Grundierung mit Spezialgrundierung
	Abzudichtende saugfähige, mineralische 
	Untergründe mit einer lösemittelfreien, 
	Spezialgrundierung grundieren.  
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Kiesol MB oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Verbessert die Haftung zum Untergrund
	Wasserabweisend
	Festigend
	
	Produktkenndaten: 
	- Dichte (20°C) = 1,01 g/cm³
	- pH-Wert = 11
	Verbrauch:
	Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 001.0
2.05	Mineralische Dichtungskehle,
	schnellabbindend (WP DKS rapid (basic) )
	Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
	in allen Innenecken mit einer Schenkellänge
	von ca. 5 cm aus einem mineralischen, 
	schnell abbindenden, wasserdichten Mörtel 
	herstellen.  
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP DKS rapid (basic) oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Spannungsarm und rissfrei erhärtend
	Sehr gute Haftung zum Untergrund
	Schnell abbindend
	Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer 
	Alkaligehalt (SR/NA)
	
	Produktkenndaten:
	Schichtdicke Einlagig < 50 mm
	Wasseranspruch 10 - 14 % entspricht 2,5 - 3,5 l/25
	kgWasseraufnahmekoeffizient w24 < 0,1 kg/ (m h )
	Druckfestigkeit 24 h: > 15 N/mm²
	28 d: ca. 30 N/mm²
	Erstarrungsbeginn (20 °C) Nach ca. 15 Minuten
	Erstarrungsende (20 °C) Nach ca. 20 Minuten
	Frischmörtelrohdichte Ca. 1,9 kg/l
	Haftzugfestigkeit Gespachtelt: > 2 N/mm²
	Geschlämmt: > 1,5 N/mm²
	Konsistenz Steif-plastisch bis spachtelfähig
	Verbrauch:
	Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
	Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.1
2.06	Wand-Sohlen-Anschluss mit Fugenband und
	Remmers OS 5b+
	Fugen im Wand-Sohlen-Anschluss mit
	einem hochwertigen, vliesbeschichtetem
	Premium-Dichtband auf NBR Kautschukbasis 
	und einer 2-komp., rissüberbrückenden,
	mineralischen Dichtungsschlämme überarbeiten.
	
	Produkte:
	- Remmers Betofix OS 5b+
	- Remmers Tape VF 120
	
	Produktkenndaten Fugenband:
	- Temperaturbeständigkeit: -20°C / + 90°C
	- Wasserundurchlässigkeit ca. 3 bar
	- Höchstzugkraft (DIN 53504)
	    quer: > 1,5 N/mm²
	    längs: > 4,5 N/mm²
	- Bruchdehnung (DIN 53504)
	    quer: >117%
	    längs: >110%
	
	Angebotenes Produkte:
	______________
	______________
	Verbrauch:
	Ca. 1 m/m 
	Remmers Tape VF 120 <5071>
	Ca. 1,2 kg/m bei 32 cm Einbettbreite (Tape VF 120)
	Remmers OS 5b+ <1113>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.07	Kratzspachtelung (Betofix OS 5b+)
	Aufbringen einer Kratzspachtelung aus einem
	zweikomponentigen polymer-Zement-Gemisch
	auf den vorbereiteten Untergrund
	
	Bauteil:_________________
	
	Produkt: Remmers Betofix OS 5b+ 
	
	Produktanforderungen:
	Oberflächenschutzsystem für Beton nach DIN EN
	1504-2 für die Verfahren 1.3, 2.2 und 8.2
	Erfüllt die Anforderungen des Systems OS 5b/OS DI
	bei 2 mm Schichtdicke
	Beschichtung für frei bewitterte, nicht befahrene
	Betonflächen mit oberflächennahen Rissen auch im
	Sprühbereich von Auftausalzen
	Abdichtung unter durchlässigen Fahrbahnbelägen
	Abdichtung nach DIN 18533
	Abdichtung von Bauteilfugen gem. PG-FBB
	Zweikomponentig
	Kunststoffmodifiziert
	Kälteelastisch bis -20 °C (B2)
	Rissüberbrückend
	Frost- und tauwechselbeständig
	Brandverhalten Klasse E
	Maschinell verarbeitbar
	
	Rissüberbrückungsklasse	B2 (-20°)
	Brandverhalten	Klasse E
	Durchtrocknungszeit	Ca. 1 d (20 °C, 65 % rel. F.)
	Frischmörtelrohdichte	Ca. 1,45 kg/dm³
	 
	Mindestschichtdicke	Trocken: 
	2 mm als OS 5b/OS DI
	2 mm als MDS
	Nass:
	2,3 mm als OS 5b/OS DI
	2,3 mm als MDS
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	Ca. 1,7 kg/m²/mm Trockenschichtdicke
	Remmers Betofix OS 5b+ <1113>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.08	Rissüberbrückender Oberflächenschutz und
	Abdichtung (Betofix OS 5b+)
	Liefern und Aufbringen einer
	Oberflächenschutzbeschichtung
	und Abdichtung auf Basis eines rissüberbrückenden,
	mineralischen Polymer-Zement-Gemisches.
	 
	Bauteil:_____________
	
	Geforderte Gesamtschichtdicke:__________mm
	
	Produkt: Remmers Betofix 5b+ 
	
	Produktanforderungen:
	Oberflächenschutzsystem für Beton nach DIN EN
	1504-2 für die Verfahren 1.3, 2.2 und 8.2
	Erfüllt die Anforderungen des Systems OS 5b/OS DI
	bei 2 mm Schichtdicke
	Beschichtung für frei bewitterte, nicht befahrene
	Betonflächen mit oberflächennahen Rissen auch im
	Sprühbereich von Auftausalzen
	Abdichtung unter durchlässigen Fahrbahnbelägen
	Abdichtung nach DIN 18533 mit abPz
	Abdichtung von Bauteilfugen gem. PG-FBB
	Zweikomponentig
	Kunststoffmodifiziert
	Kälteelastisch bis -20 °C (B2)
	Rissüberbrückend
	Frost- und tauwechselbeständig
	Brandverhalten Klasse E
	Maschinell verarbeitbar
	 
	Rissüberbrückungsklasse	B2 (-20°)
	Brandverhalten	Klasse E
	Durchtrocknungszeit	Ca. 1 d (20 °C, 65 % rel. F.)
	Frischmörtelrohdichte	Ca. 1,45 kg/dm³
	 
	Mindestschichtdicke	Trocken: 
	2 mm als OS 5b/OS DI
	2 mm als MDS
	Nass:
	2,3 mm als OS 5b/OS DI
	2,3 mm als MDS
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 1,7 kg/m²/mm Trockenschichtdicke
	ca. 3,4 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke
	Remmers Betofix OS 5b+ <1113>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.09	Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen
	3-lagige Drän- und Anfüllschutzbahn gemäß 
	DIN 18533 nach vollständiger Durchtrocknung 
	der Abdichtung anbauen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers DS Protect oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Hohe Druckbelastbarkeit
	Hohe Wasserableitung
	Verrottungsresistent
	
	Produktkenndaten:
	Noppenhöhe ca. 9 mm
	Druckfestigkeit ca. 350 kN/m²
	Dränkapazität ca. 2,4 l/s m
	Temperaturbeständigkeit - 30° C bis + 80° C
	Verbrauch:
	1,05 m²/m²  Remmers DS Protect <0823>
	4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
	0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	10 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3	Oberflächenschutz
3.01	PCC-Feinspachtel (Betofix Fill)
	Lieferung und Aufbringen eines einkomponentigen, 
	mineralischen, kunststoffvergüteten
	PCC-Feinspachtels. 
	Bauteil:___________
	
	Einbaulage:______________
	
	Schichtdicke:______ mm
	
	Produkt: Remmers Betofix Fill
	
	Produktanforderungen:
	Hohe Frühfestigkeit
	Gute Glätt- und Haftfähigkeit
	Spannungsarm und rissfrei erhärtend
	Gute Überkopfverarbeitbarkeit
	Zertifiziert nach DIN EN 1504-3
	BASt gelistet
	M1-Mörtel nach DAfStb-Richtlinie
	Frost-Tausalzbeständig
	Expositionsklassenzuordnung Karbonatisierung XC1
	XC2 XC3 XC4Chloride ohne Meerwasser XD1
	Chloride aus Meerwasser XS1
	Frostangriff mit /ohne Taumittel XF1 XF2 XF3
	Chemischer Angriff XA1
	Verschleißbeanspruchung XM1
	Biegezugfestigkeit 28d > 7,0 N/mm²
	Brandklasse A1 
	Druckfestigkeit 1 d: = 10 N/mm², 7 d = 25 N/mm²,
	28 d = 30 N/mm²
	Dyn. E-Modul = 15000 N/mm²
	Fremdüberwachung QDB und KIWA
	Größtkorn: 0,5 mm
	Haftvermögen (DIN EN 1542) (28 d) = 1,5 N/mm²
	Kapillare Wasseraufnahme =  0,5 kg/(m²•h0,5 )
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 1,75 kg/m²/mm bzw. 1,75 kg/dm³ 
	Remmers Betofix Fill <1008>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	11 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.02	Quarzitisch gefüllter Poren- und
	Lunkerverschluss (Color PA Fill)
	Liefern und Aufbringen einer quarzitisch
	gefüllten faserverstärkten, streich- und 
	spritzfähigen Zwischenbeschichtung
	zum Egalisieren von Poren und Lunkern
	auf dem vorbereiteten Untergrund.
	
	Bauteil:___________
	
	Produkt: Remmers Color PA Fill
	
	Produktanforderungen:
	Rissüberbrückung bis 0,3 mm (ruhend)
	Gute Haftung auf Beton sowie tragfähigen
	mineralisch- oder kunstharzgebundenen Anstrichen
	Streich-, roll-, spritz- und spachtelbar
	Mineralisch gefüllt und faserverstärkt
	BASt gelistet
	Geprüft nach DIN EN 1504-2
	
	Produktkenndaten im Anlieferungszustand:
	Festkörpergehalt 75 %
	Bindemittel 100 % Reinacrylat
	Dichte (20 °C) Ca. 1,5 g/cm³
	Viskosität Ca. 6000 mPas
	Pigmente Titandioxid, Eisenoxid
	Extender Mineralische Füllstoffe
	pH-Wert (20 °C) 8,5
	
	Produktkenndaten im ausreagierten Zustand:
	Wasserdampfdurchlässigkeit
	(DIN EN ISO 7783-2): s = 0,6 m
	Wasseraufnahmekoeffizient
	(DIN EN 1062-3): w = 0,1 kg/(m² · h )
	CO2-Durchlässigkeit
	(DIN EN 1062-6): s > 50 m
	Glanzgrad (DIN EN 1062) Matt
	Oberflächenstruktur Quarzitische Struktur
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	0,4-0,9 l/m² pro Anstrich und je
	Untergrundbeschaffenheit Remmers Color PA Fill
	<6490>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	12 von 13

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.03	Hochwertige Reinacrylat-Beschichtung
	(Color PA)
	Liefern und Herstellen einer Beschichtung
	aus einer CO2-bremsenden und
	wasserabweisende Reinacrylat-Farbe
	mit lichtechten alkalibeständigen Oxidpigmenten.
	
	Bauteil:_________________
	
	Anzahl der Aufträge: __________ 
	
	Farbton _________nach Farbtonkollektion des
	Herstellers
	Produkt: Remmers Color PA
	
	Produktanforderungen:
	überbrückt leichte, ruhende Haarrisse im 
	Untergrund,
	Witterungsbeständigkeit: sehr gut,
	Oberflächenstruktur: glatt,
	Glanzgrad: seidenmatt,
	vergilbungs- und weichmacherfrei!
	Werte einer zweimaligen Beschichtung mit 
	einer Trockenschichtdicke von 140 µm:
	Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert 
	(DIN 52615)      < 0,3 m,
	CO2-Durchlässigkeit (DIN 52615) sd = 252 m
	Wasseraufnahmekoeffizient (DIN 52617)
	w < 0,1 kg/(m²h0,5).
	
	Angebotenes Produkt:______________
	Verbrauch:
	ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA weiß <6500> je
	Anstrichje nach Untergrundbeschaffenheit
	ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA <6530> je Anstrich
	je nach Untergrundbeschaffenheit
	nach Remmers Farbtonkollektion
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	13 von 13