Muster-Leistungsbeschreibung
	0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter 
	durchlässigen Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Vorbemerkungen
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Gemäß den geltenden Regelwerken sind
	Betoninstandsetzungsmaßnahmen 
	durch einen sachkundigen Planer (SKP) zu planen. 
	
	Die Planung umfasst u.a.
	- Bedarfsermittlung
	- Bauzustandsanalyse
	- Instandsetzungskonzept
	- Ausführungskontrolle
	- Wartungsplan
	
	Der SPK beurteilt die Maßnahmen hinsichtlich
	der Erhaltung der Standsicherheit und legt fest,
	welche Maßnahmen zur Überwachung der Ausführung
	(siehe Teil 3 der
	DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie) zu treffen sind.
	
	Diese Angaben sind in die Ausschreibungsunterlagen
	aufzunehmen.
	Geräte, Werkzeuge und sonstige
	Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
	Erfüllung der Bauleistungen gehören,
	antransportieren, bereitstellen und,
	soweit nicht gesondert berechnet,
	betriebsfertig einrichten, einschl. aller dazu
	notwendigen Arbeiten. Baubüros,
	Unterkünfte, Werkstätten, Läger o. ä. 
	soweit erforderlich,
	antransportieren, aufbauen und
	einrichten. Strom-, Wasser- und
	Fernsprechanschluss sowie
	Entsorgungseinrichtungen o.ä. für die
	Baustelle herstellen. Die
	Verbrauchskosten werden separat zu Lasten
	des AN abgerechnet. Kosten für Vorhaltung 
	und Betrieb von Werkzeugen und Geräten,
	sind nicht in diese Pauschale, sondern mit in
	die Einheitspreise der entsprechenden
	Teilleistungen einzurechnen.
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Der Untergrund muß saugfähig, sauber, tragfähig,
	frei von biologischem Bewuchs,Tensiden, Staub- und
	Schalmittel-, Öl- und Fettrückständen u.a.
	trennenden Substanzen sein.
	
	Baumängel wie Risse, rissige Fugen, fehlerhafte
	Anschlüsse, aufsteigende und hygroskopische
	Feuchtigkeit müssen vorher beseitigt werden. 
	
	Bei Vorhandensein von bauschädlichen Salzen ist
	eine quantitative Schadsalzanalyse unerlässlich.
	Alle nicht zu behandelnden Flächen und solche, 
	die nicht mit dem jeweiligen Produkt
	in Berührung kommen sollen, wie z. B. Fenster,
	Türen,Wand- u. Bodenflächen sind mittels 
	Polyethylenfolien,Hartfaserplatten oder anderer 
	geeigneter Maßnahmen
	abzudecken und zu schützen.
	Der durch die Arbeiten anfallende Schmutz bzw.
	Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist
	von diesem gemäß den örtlichen Bestimmungen
	aufzufangen und sach- und fachgerecht zu
	entsorgen.Die örtlich geltenden 
	Emissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.
2	Stützenabdichtung bei durchlässigen Fahrbahnbelägen
2.01	Kanten und Außenecken mit geeignetem 
	Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
	Grate entfernen.
	______	lfm	_____________	_____________
2.02	Reinigen der abzudichtenden,
	mineralischen Flächen.
	Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
	sind durch einen mechanischen Abtrag 
	wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
	Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.03	Offene Fugen, Fehlstellen 
	oder Ausbrüche > 5 mm
	mit dem mineralischen, 
	wasserdichten Mörtel, 
	Remmers WP DS Levell, verschließen. 
	Stark saugende Untergründe sind 
	vorzunässen.
	Verbrauch:
	Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	Stk	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.04	Abzudichtende saugfähige, mineralische 
	Untergründe mit der lösemittelfreien,  
	Spezialgrundierung, Remmers Kiesol MB,
	grundieren. 
	
	Produkt durch Streichen, Rollen oder 
	Spritzen gleichmäßig auftragen.
	Pfützenbildung vermeiden.
	Verbrauch:
	Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Grundposition ZZ 001.0
2.05	Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
	in allen Innenecken mit einer Schenkellänge
	von ca. 5 cm aus dem mineralischen, 
	schnell abbindenden, wasserdichten Mörtel, 
	Remmers WP DKS rapid (basic) herstellen.  
	
	Saugfähige Untergründe vornässen.
	Produkt schlämmfähig als Haftbrücke auftragen.
	Produkt spachtelfähig in die frische Haftbrücke 
	applizieren und mittels Dichtungskehlenkelle die 
	Rundung ausformen.
	Verbrauch:
	Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
	Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.1
2.06	Fugen im Wand-Sohlen-Anschluss mit
	dem hochwertigen, vliesbeschichtetem
	Premium-Dichtband auf NBR Kautschuk
	Basis, Remmers Tape VF, 
	und der 2-komp., rissüberbrückenden,
	mineralischen Dichtungsschlämme  
	Remmers Betofix OS 5b+ überarbeiten.
	
	Betofix OS 5b+ auf dem vorbereiteten Untergrund
	vorlegen,Fugenband vollflächig verkleben 
	und mit dem Abdichtungsstoff überarbeiten. 
	Ansätze sind mit einer Überlappungsbreite 
	von > 10 cm auszuführen.
	Verbrauch:
	Ca. 1 m/m 
	Remmers Tape VF 120 <5071>
	Ca. 1,2 kg/m bei 32 cm Einbettbreite (Tape VF 120)
	Remmers OS 5b+ <1113>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
2.07	Aufbringen einer Kratzspachtelung aus einem
	zweikomponentigen polymer-Zement-Gemisch
	auf den vorbereiteten Untergrund mit 
	Remmers Betofix OS 5b+.
	
	Bauteil:_________________
	Verbrauch:
	Ca. 1,7 kg/m²/mm Trockenschichtdicke
	Remmers Betofix OS 5b+ <1113>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.08	Aufbringen einer risseüberbrückenden
	Oberflächenschutzbeschichtung und Abdichtung mit
	dem zweikomponentigen Polymer-Zement-Gemisch
	Remmers OS 5b+.
	Bauteil:__________________
	
	Geforderte Gesamtschichtdicke:__________mm
	
	Produkt regelkonform zweilagig auf den
	vorbereiteten Untergrund   mittels Schlämmbürste,
	Glättkelle oder im Spritzverfahren
	auftragen.
	
	Zweite Lage nach ausreichender Trocknung
	aufbringen.
	Verbrauch:
	ca. 1,7 kg/m²/mm Trockenschichtdicke
	ca. 3,4 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke
	Remmers Betofix OS 5b+ <1113>
	______	m²	_____________	_____________
2.09	3-lagige Drän- und Anfüllschutzbahn gemäß 
	DIN 18533, Remmers DS Protect, nach 
	vollständiger Durchtrocknung der
	Abdichtung anbauen.
	
	Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
	einhalten.
	Verbrauch:
	1,05 m²/m²  Remmers DS Protect <0823>
	4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
	0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
3	Oberflächenschutz
3.01	Feinspachtelung auf vorbereiteten Flächen
	mit dem einkomponentigen, 
	mineralischen, kunststoffvergüteten 
	PCC-Feinspachtel Remmers Betofix Fill. 
	
	Bauteil:___________
	
	Einbaulage:______________
	
	Schichtdicke:______ mm
	Verbrauch:
	ca. 1,75 kg/m²/mm bzw. 1,75 kg/dm³ 
	Remmers Betofix Fill <1008>
	______	m²	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.02	Zwischenbeschichtung mit 
	Remmers Color PA Fill, einem quarzitisch gefüllten
	faserverstärkten, streich- und spritzfähigen
	Material zum Egalisieren von Poren und Lunkern
	auf dem vorbereiteten Untergrund.
	
	Verspachtelung von Fehl- und Ausbruchstellen
	bis 1 mm Tiefe auf Betonoberflächen und
	tragfähigenDispersionsbeschichtungen.
	
	Bauteil:___________
	Verbrauch:
	0,4-0,9 l/m² pro Anstrich und je
	Untergrundbeschaffenheit Remmers Color PA Fill
	<6490>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600003
	Stützenabdichtung - Wartungsfreie Abdichtung unter durchlässigen 
	Fahrbahnbelägen (OS 5b+)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
3.03	Beschichtung  mit der CO2-bremsenden,
	wasserabweisenden Reinacrylat-Farbe 
	mit lichtechten alkalibeständigen Oxidpigmenten
	Remmers Color PA.
	
	Bauteil:_________________
	
	Anzahl der Aufträge: __________ 
	
	Farbton:____________nach Remmers Farbtonkarte
	Verbrauch:
	ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA weiß <6500> je
	Anstrichje nach Untergrundbeschaffenheit
	ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA <6530> je Anstrich
	je nach Untergrundbeschaffenheit
	nach Remmers Farbtonkollektion
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 8