Muster-Leistungsbeschreibung
	032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Vorbemerkungen
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur DIN 18533 (Ausgabe Juli
	2017)
	Die DIN 18533 (Ausgabe Juli 2017) regelt die
	Einbausituation von nicht wasserdichten Bauteilen
	für die Wasserbeanspruchungen und gilt für die
	Abdichtung gegen
	
	- Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (W1-E),
	- von außen drückendes Wasser (W2-E),
	- nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten
	Decken (W3-E),
	- gegen Spritzwasser am Wandsockel 
	und Kapillarwasser in und unter erdberührten 
	Wänden (W4-E)
	
	Im Bereich der Bauwerksabdichtung ist eine
	Weiterentwicklung der Abdichtungsstoffe und der
	Ausführungstechniken festzustellen, dem die
	Normung der Bauweisen nur verzögert folgt. Gemäß
	der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
	(VOB) Teil C: Allgemeine Technische
	Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) -
	Abdichtungsarbeiten können nach Punkt 0.3
	Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
	geregelt werden. Abweichungen von Produkten und 
	Anwendung sind eindeutig und im Einzelnen
	in der Leistungsbeschreibung aufzuführen.
	Hinweise zur Wassereinwirkungsklasse 
	W1-E (PMBC)
	Die beschriebene Abdichtung entspricht den 
	Vorgaben der DIN 18533und wird 
	mit einer kunststoffmodifizierten Bitumen-
	dickbeschichtung (PMBC) hergestellt. 
	
	Die Abdichtung ist wirksam gegen die
	Wassereinwirkungsklasse:
	
	W1.1-E - "Bodenfeuchte / nicht drückendes Wasser
	bei Bodenplatten und erdberührten Wänden."
	
	W1.2-E - "Bodenfeuchte / nicht drückendes Wasser
	bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit
	Dränung."
	
	Die in dieser Muster-Leistungsbeschreibung
	beschriebene Ausführung entspricht den Vorgaben
	der DIN 18533 Teil 3 Abschnitt 9 "Abdichtung mit 
	kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtungen
	(PMBC)".
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2	Neubauabdichtung
2.01	Kanten und Außenecken brechen
	Kanten und Außenecken mit geeignetem 
	Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
	Grate entfernen.
	______	lfm	_____________	_____________
2.02	Abzudichtende Flächen reinigen
	Reinigen der abzudichtenden,
	mineralischen Flächen.
	Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
	sind durch einen mechanischen Abtrag 
	wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
	Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	_____________
2.03	Fehlstellen > 5 mm mit einem
	mineralischen Mörtel verschließen
	Offene Fugen, Fehlstellen 
	oder Ausbrüche > 5 mm
	mit einem mineralischen, 
	wasserdichten Mörtel verschließen. 
	Stark saugende Untergründe sind 
	vorzunässen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP DS Levell oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Spannungsarm und rissfrei erhärtend
	Sehr gute Haftung zum Untergrund
	Schichtdicke einlagig bis 50 mm
	Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer
	Alkaligehalt (SR/NA)
	
	Produktkenndaten:
	- Wasseraufnahmekoeffizient w24
	  < 0,1 kg/(m •h )
	- Druckfestigkeit (28 d) = Ca. 20 N/mm²
	Verbrauch:
	Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	Stk	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.04	Rohrdurchführung eindichten
	Rohrdurchführung mit einem druckwasser-
	dichten Spezialflansch-System auf Polypropylen-
	basis eindichten.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Rohrflansch oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Druckwasserdicht
	UV- und temperaturbeständig
	Salzwasserbeständig
	Isocyanat-, silicon- und halogenfrei
	Lösemittelfrei
	
	Produktkenndaten:
	Hautbildung Klebstoff nach ca. 25 min
	Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung
	-40 °C bis +90 °C
	Farbe: schwarz
	2 Halbschalen aus Polypropylen (PP)
	Verbrauch:
	1 Stück pro Rohrdurchführung 
	Remmers Rohrflansch <4349; 4350; 4351>
	______	Stk	_____________	nur Einh.-Preis
2.05	Grundierung mit Spezialgrundierung
	Abzudichtende saugfähige, mineralische 
	Untergründe mit einer lösemittelfreien, 
	Spezialgrundierung grundieren.  
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers Kiesol MB oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Verbessert die Haftung zum Untergrund
	Wasserabweisend
	Festigend
	
	Produktkenndaten: 
	- Dichte (20°C) = 1,01 g/cm³
	- pH-Wert = 11
	Verbrauch:
	Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.06	Hinterfeuchtungsschutz im
	Wand-Sohlen-Anschluss (starre MDS)
	Hinterfeuchtungsschutz im Wand-Sohlen-Anschluss,
	von Betonsohle bis oberhalb erste Steinlage 
	(> 20 cm über OK Sohle), mit einer starren, 
	zementgebundenen Dichtungsschlämme
	herstellen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP DS basic oder gleichwertig
	
	Produktkenndaten:
	Wasserdampfdiffusionswiderstand µ < 200
	Biegezugfestigkeit (28 d) Ca. 6 N/mm²
	Druckfestigkeit (28 d) Ca. 30 N/mm
	Verbrauch:
	Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
	Remmers WP DS [basic] <0405>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.07	Mineralische Dichtungskehle herstellen
	Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
	in allen Innenecken mit einem Radius
	von ca. 4 bis 6 cm aus einem wasserdichten,
	spannungsarmen und rissfrei erhärtenden,
	mineralischem Mörtel herstellen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers WP DS Levell oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Spannungsarm und rissfrei erhärtend
	Sehr gute Haftung zum Untergrund
	Schichtdicke einlagig bis 50 mm
	Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer
	Alkaligehalt (SR/NA)
	
	Produktkenndaten:
	Wasseranspruch 14-15 % entspricht 3,5-3,8 l / 25
	kgWasseraufnahmekoeffizient w24 < 0,1 kg/(m •h )
	Wasserdampfdiffusion µ < 200
	Druckfestigkeit (28 d) Ca. 20 N/mm²
	Farbe Grau
	Frischmörtelrohdichte Ca. 1,9 kg/l
	Konsistenz: Spachtelfähig
	Verbrauch:
	Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	m	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.08	Kratzspachtelung herstellen (2K-PMBC
	basic)
	Lunker, Poren, Putzrillen mittels einer 
	Kratzspachtelung aus einer zweikomponentigen,  
	polymermodifizierten Bitumendickbeschichtung
	(PMBC),verschließen und egalisieren.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers BIT 2K basic oder gleichwertig.
	
	Produkteigenschaften:
	Lösemittelfrei
	Druckwasserdicht
	Hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend
	Geprüft radondicht
	Beständig gegen betonangreifende Wässer (DIN 4030
	XA3)Algen-, fäulnis- und streusalzfest
	
	Produktkenndaten:
	Rissüberbrückung ≥ 2 mm
	Schlitzdruckprüfungen (DIN 15820) erfüllt
	Trockenrückstand Ca. 85 Vol.%
	Basis: Polystyrolgefüllte
	Kunststoff-Bitumen-Emulsion 
	Durchtrocknungszeit:
	(20 °C / 70 % rel. Feuchte) Ca. 2 Tage 
	Konsistenz: Pastös
	Verbrauch:
	Ca. 0,5 l/m² 
	Remmers BIT 2K basic <0871>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.09	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K
	PMBC basic)
	Abdichtung gemäß der Wassereinwirkungsklasse W1-E 
	"Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser" 
	aus einer zweikomponentigen, 
	kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung
	(PMBC, geprüft nach DIN EN 15814, AbP liegt vor), 
	herstellen.
	Gesamt-Trockenschichtdicke > 3 mm.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers BIT 2K basic oder gleichwertig.
	
	Produkteigenschaften:
	Lösemittelfrei
	Druckwasserdicht
	Hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend
	Geprüft radondicht
	Beständig gegen betonangreifende Wässer (DIN 4030
	XA3)Algen-, fäulnis- und streusalzfest
	
	Produktkenndaten:
	Rissüberbrückung ≥ 2 mm
	Schlitzdruckprüfungen (DIN 15820) erfüllt
	Trockenrückstand Ca. 85 Vol.%
	Basis: Polystyrolgefüllte
	Kunststoff-Bitumen-Emulsion 
	Durchtrocknungszeit:
	(20 °C / 70 % rel. Feuchte) Ca. 2 Tage 
	Konsistenz: Pastös
	Verbrauch:
	Ca. 3,6 l/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke
	Remmers BIT 2K basic <0871>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.10	Perimeterdämmung verkleben (2K PMBC
	basic)
	Dämmung aus extrudiertem
	Polystyrol-Hartschaum d=____ mm nach 
	ausreichender Durchtrocknung der 
	Abdichtung mit einer zweikomponentigen,
	kunststoffmodifzierten Bitumendickbeschichtung 
	vollflächig verkleben.
	
	Die Vorgaben der allgemein gültigen Regelwerke zur
	Bauwerksabdichtung, sowie die
	Verarbeitungshinweise und Vorgaben des
	Dämmstoffherstellers im bauaufsichtlichen
	Verwendbarkeitsnachweis sind zu beachten.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers BIT 2K basic oder gleichwertig.
	
	Produkteigenschaften:
	Lösemittelfrei
	Druckwasserdicht
	Hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend
	Geprüft radondicht
	Beständig gegen betonangreifende Wässer (DIN 4030
	XA3)Algen-, fäulnis- und streusalzfest
	
	Produktkenndaten:
	Rissüberbrückung ≥ 2 mm
	Schlitzdruckprüfungen (DIN 15820) erfüllt
	Trockenrückstand Ca. 85 Vol.%
	Basis: Polystyrolgefüllte
	Kunststoff-Bitumen-Emulsion 
	Durchtrocknungszeit:
	(20 °C / 70 % rel. Feuchte) Ca. 2 Tage 
	Konsistenz: Pastös
	Verbrauch:
	Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds,
	Plattendicke und Auftragsverfahren.
	Ca. 3,5 - 4,5 l/m² Remmers BIT 2K [basic] <0871>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.11	Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen
	3-lagige Drän- und Anfüllschutzbahn gemäß 
	DIN 18533 nach vollständiger Durchtrocknung 
	der Abdichtung anbauen.
	
	Gewähltes Produkt:
	Remmers DS Protect oder gleichwertig
	
	Produkteigenschaften:
	Hohe Druckbelastbarkeit
	Hohe Wasserableitung
	Verrottungsresistent
	
	Produktkenndaten:
	Noppenhöhe ca. 9 mm
	Druckfestigkeit ca. 350 kN/m²
	Dränkapazität ca. 2,4 l/s m
	Temperaturbeständigkeit - 30° C bis + 80° C
	Verbrauch:
	1,05 m²/m²  Remmers DS Protect <0823>
	4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
	0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>
	______	m²	_____________	_____________
2.12	Arbeitsraum verfüllen
	Arbeitsgraben nach Abschluss der Abdichtungs-
	arbeiten mit geeignetem Verfüllgut verfüllen und 
	lagenweise verdichten.
	
	Tiefe ____ m 
	Breite ____ m
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	10 von 10