Muster-Leistungsbeschreibung
	032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Vorbemerkungen
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Die DIN 18533 (Ausgabe Juli 2017) regelt die
	Einbausituation von nicht wasserdichten Bauteilen
	für die Wasserbeanspruchungen und gilt für die
	Abdichtung gegen
	
	-Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (W1-E),
	-von außen drückendes Wasser (W2-E),
	-nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten
	Decken (W3-E),-Spritzwasser am Wandsockel und 
	Kapillarwasser   in und unter erdberührten Wänden
	(W4-E).
	Im Bereich der Bauwerksabdichtung ist eine
	Weiterentwicklung der Abdichtungsstoffe und der
	Ausführungstechniken festzustellen, dem die
	Normung der Bauweisen nur verzögert folgt. 
	
	Gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für
	Bauleistungen(VOB) Teil C: Allgemeine Technische
	Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) -
	Abdichtungsarbeiten können nach Punkt 0.3
	Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
	geregelt werden. 
	
	Abweichungen von Produkten und 
	Anwendung sind eindeutig und im Einzelnen
	in der Leistungsbeschreibung aufzuführen.
	Die beschriebene Abdichtung entspricht den 
	Vorgaben der DIN 18533 und wird 
	mit einer kunststoffmodifizierten Bitumen-
	dickbeschichtung (PMBC) hergestellt. 
	
	Die Abdichtung ist wirksam gegen die
	Wassereinwirkungsklasse:
	
	W1.1-E - "Bodenfeuchte / nicht drückendes Wasser
	bei Bodenplatten und erdberührten Wänden."
	
	W1.2-E - "Bodenfeuchte / nicht drückendes Wasser
	bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit
	Dränung."
2	Neubauabdichtung
2.01	Kanten und Außenecken mit geeignetem 
	Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
	Grate entfernen.
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.02	Reinigen der abzudichtenden,
	mineralischen Flächen.
	Zementleim, Staub, Mörtelreste und Grate 
	sind durch einen mechanischen Abtrag 
	wie schleifen, strahlen oder fräsen zu entfernen. 
	Es ist ein staubfreier und tragfähiger 
	Untergrund herzustellen.
	______	m²	_____________	_____________
2.03	Offene Fugen, Fehlstellen 
	oder Ausbrüche > 5 mm
	mit dem mineralischen, 
	wasserdichten Mörtel, 
	Remmers WP DS Levell, verschließen. 
	Stark saugende Untergründe sind 
	vorzunässen.
	Verbrauch:
	Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	Stk	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.04	Rohrdurchführung mit dem druckwasserdichten 
	Spezialflansch-System auf Polypropylenbasis,
	Remmers Rohrflasch, eindichten.
	
	Verarbeitung des Rohrflansch-Systems gemäß
	Verarbeitungsanleitung ausführen.
	Verbrauch:
	1 Stück pro Rohrdurchführung 
	Remmers Rohrflansch <4349; 4350; 4351>
	______	Stk	_____________	nur Einh.-Preis
2.05	Abzudichtende saugfähige, mineralische 
	Untergründe mit der lösemittelfreien,  
	Spezialgrundierung, Remmers Kiesol MB,
	grundieren. 
	
	Produkt durch Streichen, Rollen oder 
	Spritzen gleichmäßig auftragen.
	Pfützenbildung vermeiden.
	Verbrauch:
	Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
2.06	Hinterfeuchtungsschutz im Wand-Sohlen-Anschluss,
	von Betonsohle bis oberhalb erste Steinlage 
	(> 20 cm über OK Sohle), mit der starren, 
	zementgebundenen Dichtungsschlämme, 
	Remmers WP DS [basic] herstellen.
	
	Starre, zementgebundene Dichtungsschlämme
	mittels Deckenbürste oder Schlämmbesen
	auftragen.
	Verbrauch:
	Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
	Remmers WP DS [basic] <0405>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
2.07	Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
	in allen Innenecken mit einem Radius
	von ca. 4 bis 6 cm aus dem wasserdichten,
	spannungsarmen und rissfrei erhärtenden
	mineralischen Mörtel, Remmers WP DS Levell,
	herstellen.
	
	Angemischten Mörtel mittels geeignetem
	Werkzeug frisch in frisch in den Hinterfeuchtungs-
	schutz / Haftbrücke einbringen und mittels Remmers
	Profilkelle Rundung ausformen.
	Verbrauch:
	Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
	Remmers WP DS Levell <0426>
	______	m	_____________	_____________
2.08	Lunker, Poren, Putzrillen mittels einer 
	Kratzspachtelung aus der zweikomponentigen,  
	polymermodifizierten Bitumendickbeschichtung
	(PMBC),Remmers BIT 2K basic,
	verschließen und egalisieren.
	
	Angemischtes Material mittels Glätter
	in einer dünnen Schicht auf den 
	vorbereiteten Untergrund auftragen 
	und oberflächenbündig abziehen.
	Verbrauch:
	Ca. 0,5 l/m² 
	Remmers BIT 2K basic <0871>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.09	Abdichtung gemäß der Wassereinwirkungsklasse W1-E 
	"Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser" 
	aus der zweikomponentigen, 
	kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung
	(PMBC, geprüft nach DIN EN 15814, AbP liegt vor), 
	Remmers BIT 2K basic, herstellen.
	
	Produkt lt. Herstellerangaben anmischen und
	regelkonform, zweilagig von Stirnseite 
	Bodenplatte (> 10 cm)  bis zur durch den Planer 
	festgelegten Oberkante auf den vorbereiteten 
	Untergrund auftragen.
	
	Mindesttrockenschichtdicke 3 mm.
	Verbrauch:
	Ca. 3,6 l/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke
	Remmers BIT 2K basic <0871>
	______	m²	_____________	_____________
2.10	Dämmung aus extrudiertem
	Polystyrol-Hartschaum d=____ mm nach 
	vollständiger Durchtrocknung der 
	Abdichtung mit zweikomponentiger,
	kunststoffmodifzierter Bitumendickbeschichtung,
	Remmers BIT 2K [basic] ,
	vollflächig verkleben.
	
	Angemischtes Material mittels Zahnspachtel
	vollflächig auf die Dämmplatte auftragen und 
	Dämmplatte aufkleben. 
	Dämmplatte ggf. im Bereich der 
	Dichtungskehle anpassen.
	
	Die Vorgaben der allgemein gültigen Regelwerke zur
	Bauwerksabdichtung, sowie die
	Verarbeitungshinweise und Vorgaben des
	Dämmstoffherstellers im bauaufsichtlichen
	Verwendbarkeitsnachweis sind zu beachten.
	Verbrauch:
	Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds,
	Plattendicke und Auftragsverfahren.
	Ca. 3,5 - 4,5 l/m² Remmers BIT 2K [basic] <0871>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 6

	Muster-Leistungsbeschreibung 032100
	Abdichtung nach DIN 18533, W1-E (2K PMBC basic)
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
2.11	3-lagige Drän- und Anfüllschutzbahn gemäß 
	DIN 18533, Remmers DS Protect, nach 
	vollständiger Durchtrocknung der
	Abdichtung anbauen.
	
	Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
	einhalten.
	Verbrauch:
	1,05 m²/m²  Remmers DS Protect <0823>
	4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
	0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>
	______	m²	_____________	_____________
2.12	Arbeitsgraben nach Abschluss der Abdichtungs-
	arbeiten mit geeignetem Verfüllgut verfüllen und 
	lagenweise verdichten.
	
	Tiefe ____ m 
	Breite ____ m
	
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 6