Muster-Leistungsbeschreibung
	0600008
	Lösungen für Kontraste im Kleinformat, Linien & Abbildungen 
	sowie andersfarbige Parktaschen
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 3

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600008
	Lösungen für Kontraste im Kleinformat, Linien & Abbildungen sowie andersfarbige 
	Parktaschen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
1	Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:
	
	a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
	Risse
	b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
	c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
	d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes
	
	Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
	Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
	Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
	Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
	(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
	der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
	Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
	aufzunehmen.
	______	m²	_____________	_____________
2	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln zur Erzielung eines sauberen und 
	tragfähigen Untergrundes, 
	frei von haftungsmindernden Schichten. 
	Mittels Industriestaubsauger ist der 
	Untergrund staubfrei herzustellen. Der 
	Untergrund muss nach der 
	Untergrundvorbehandlung zur
	Beschichtung geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Bedarfsposition ohne GP
3	Grundieren der sauberen und saugfähigen Flächen
	mit Epoxy BS 2000, einem wasseremulgierbaren,
	farbigen, zweikomponentigen Epoxydharz ggfs. unter
	Zugabe von 10 % Wasser. Das Material wird in
	geeigneter Weise auf der Fläche verteilt und
	sofort im Anschluss miteinem Farbroller sorgfältig
	in den Untergrund eingearbeitet.
	
	Verbrauch:
	mind. 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000
	<6001-6010> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des
	Untergrundes)zzgl. bis zu 10 % Wasser
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 3

	Muster-Leistungsbeschreibung 0600008
	Lösungen für Kontraste im Kleinformat, Linien & Abbildungen sowie andersfarbige 
	Parktaschen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
4	Versiegeln der Flächen, nach klebfreiem Erhärten
	der vorangegangenen Schicht, mit  Epoxy BS
	3000 SG New, einem wasseremulgierbaren, farbigen,
	zweikomponentigen Epoxydharz. Das Material wird in
	geeigneter Weise verteilt und sofort im Anschluss
	mit einem Farbroller gleichmäßig durchgerollt. 
	
	Hinweis:
	Auf eine ausreichende Luftventilation ist zu
	achten, um einen Abtransport der Feuchtigkeit zu
	gewährleisten.
	Verbrauch:
	Verbrauch je nach Anwendungsziel:
	Versiegelung: 0,15-0,25 kg/m²  Epoxy BS 3000 SG 
	Einstreubasis: mind. 0,30 kg/m²
	<6380-6389> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
	______	m²	_____________	_____________
5	Liefern und Herstellen einer schnellen,
	pigmentierten Markierungsfarbe mit Remmers QP
	Primer, einem schnell aushärtenden 3-K-Produkt, 
	bei gleichzeitig langer Verarbeitungsdauer. Die
	Verarbeitung ist fachkundigen, gewerblichen
	Verarbeitern vorbehalten.
	
	Das Material satt auf die Fläche geben. Mit
	geeigneten Mitteln, z.B. einem Gummischieber,
	verteilen und anschließend mit einer Epoxy-Rolle
	nachrollen, Dabei ist darauf zu achten, dass die
	Oberflächenporen des Untergrundes vollständig
	gefüllt werden.
	
	Gegebenenfalls ist eine moderate Stellmittelzugabe
	mit Remmers WHG TX möglich.
	Verbrauch:
	Verbrauch je Arbeitsgang:
		ca. 0,30 - 0,50 kg/m² Remmers QP Color <6891>
	(je nach Untergrund)
	nach Bedarf:
	2-5% Remmers WHG TX <1221>
	______	Stk	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 3